第九章  粉末冶金成形

粉末冶金（powder metallurgy，PM）是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，其既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件。粉末冶金材料及产品具有优越的性能和良好的经济性，在机械结构零件、减摩材料、摩擦材料、硬质合会、磁性材料、难熔金属及其合金等方面已形成具有较大规模的产业，为我国工业、交通、国防、科技等领域提供了愈来愈多的制品和新材料。

粉末冶金技术起源于远古时代，公元前3000年埃及人将用碳还原氧化铁得到的海绵铁，经高温铸造成致密铁，再锻打成器物，但是直到1909年美国工程师库利吉（W. D. Coolidge）用钨粉成形、烧结、旋锻、拉丝的方法，成功制造了电灯钨丝之后，才为粉末冶金工业迈出了第一步。采用粉末压制—烧结方法制备金属零件已有约一百年的历史了，但在最近20年，粉末冶金已成为一种为重要领域制备高性能、高质量零件的先进技术，因此，粉末冶金工业又是一门较年轻的产业，一系列新技术、新工艺的不断问世，使粉末冶金新材料、新产品不断涌现。

9.1 粉末冶金特点及应用

与传统材料的制取，以及金属铸造、锻造等其他成形技术相比，粉末冶金技术具有如下特点：

图9-1 几种金属成形工艺在材料利用率方面的比较

（1）利用各种成形工艺，可以将粉末原料成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，有效地降低生产的资源和能源消耗。用粉末冶金方法制造产品时，金属的损耗只有1-5%，图9-1为粉末冶金与其他金属成形工艺在材料利用率方面的比较。

（2）可实现多种材料的复合，并且能保证材料成分配比的正确性和均匀性，充分发挥各组元材料的特性。

（3）可制取高纯度的材料，因为粉末冶金工艺在材料生产过程中并不熔化材料，不会混入由坩埚和脱氧剂等带来的杂质，而且烧结一般在真空和还原气氛中进行，不会氧化，也不会给材料任何污染。

（4）能够制造目前使用其它工艺无法制造或难于制造的材料和制品，如多孔、减震、隔音材料及制品、高性能结构陶瓷和功能陶瓷材料、钨钼钛等难熔金属材料和制品。

（5）减少合金成分偏聚，消除粗大、不均匀的铸造组织。

由于粉末冶金技术的优越性，世界粉末冶金工艺在过去的10年中高于其他零件制造业的发展速度。粉末冶金为我国航天、核能、兵器、电子、电器、石油、化工等工业发展提供了大量的关键材料，近年来汽车粉末冶金零件的用量发展迅猛。表9-1列出了粉末冶金材料的一些应用领域，图9-2为一些粉末冶金零件实例。

表9-1  粉末冶金材料的应用

| 应 用 领 域 | 应 用 举 例 |
| --- | --- |
| 机械制造与加工 | 硬质合金、陶瓷刀具、粉末高速钢 |
| 汽车制造 | 机械零件、多孔含油轴承、摩擦材料、过滤器 |
| 采矿 | 硬质合金、金刚石—金属组合钻头材料 |
| 造船 | 机械零件、多孔含油轴承 |
| 电气与电子 | 电触头材料、电真空电极材料 |
| 精密仪器 | 仪表零件、磁性材料 |
| 电机制造 | 多孔含油轴承、铜—石墨电刷 |
| 无线电和电视 | 磁性材料 |
| 计算机 | 记忆元件 |
| 化工 | 过滤器、防腐零件、催化剂 |
| 石油 | 过滤器 |
| 航空 | 摩擦片、过滤器、防冻用多孔材料、粉末超合金 |
| 航天 | 纤维强化材料、难熔金属及合金 |
| 原子能 | 核燃料元件、反应堆结构材料、控制材料 |
| 军事 | 穿甲弹头、炮弹箍、军械零件 |

（a） 汽车零件                                          （b）齿轮

（c） 含油轴承                                             （d）发动机零件

图9-2  粉末冶金零件

9.2 粉末冶金工艺过程

粉末冶金技术不仅是一种材料制造技术，而且其本身还包含着材料的加工、成形和处理，其工艺过程包括制备粉末原料 、粉末的预处理 、粉末成形、烧结和后处理等。图9-3为粉末冶金制品的制备工艺流程。

图9-3 粉末冶金制品的制备工艺流程

9.2.1  制备粉末原料

金属粉末是粉末冶金生产的基本原料，随着粉末材料和制品的不断增多，要求提供的粉末的种类也愈来愈多。例如，从材质范围来看，不仅使用纯金属粉末，也要使用合金粉末、金属化合粉末等；从粉末形貌来看，要求使用各种形状的粉末，如生产过滤器时，就要求球形粉末；从粉末粒度来看，从500~1000um的粗粉末到粒度小于0.1um的超细粉末。金属粉末的各种性能均与制粉方法有密切关系，制粉方法决定着粉末的颗粒大小、形状、松装密度、化学成分、压制性、烧结性等。为满足粉末冶金制品对金属粉末的各种性能要求，研究开发了各种各样的金属粉末制备方法，大体上可分为机械法和物理化学法两大类，见表9-2。

表9-2 粉末制备方法

| 物理化学法 | 还原法 | 碳还原、气体还原、金属热还原 |
| --- | --- | --- |
|  | 还原化合法 | 碳化或碳与金属氧化物作用、硼化或碳化硼法、硅化或硅与金属氧化物作用、氮化或氮与金属氧化物作用 |
|  | 气相还原法 | 气相氢还原、气相金属热还原 |
|  | 化学气相沉积 |  |
|  | 气相冷凝或离解 | 金属蒸汽冷凝、羰基物热离散 |
|  | 液相沉淀法 | 置换、溶液氢还原、从熔盐中沉淀 |
|  | 电解法 | 水溶液电解、熔盐电解 |
|  | 电化腐蚀法 | 晶间腐蚀、电腐蚀 |
| 机械法 | 机械粉碎 | 机械研磨、漩涡研磨、冷气流粉碎、机械合金化 |
|  | 雾化法 | 二流雾化、离心雾化、超声雾化 |

1. 还原法

还原法是从固态氧化物或金属化合物中还原制取金属或合金的粉末，是最常用的金属粉末生产方法之一，工艺简单，生产费用低。例如铁粉生产常用固体碳将其氧化物还原，钨粉生产常用高温氢气将其氧化物还原。通过还原法制得的粉末呈多面体，为海绵状，成形性和烧结性好。粉末的粒度可通过原料的粒度和还原条件任意调整，易制得均质的粉末。

2. 电解法

常用的电解法是从金属盐水溶液中电解沉积金属粉末，如铜、镍、铁、铬等金属粉末是采用电解法生产，在一定条件下，电解法也可制得合金粉末，使用熔盐电解还可制取一些稀有难熔金属粉末，如钽、钛、锆、铀等。电解法制粉末工艺简单，粉末纯度高，颗粒呈树枝状或针状，其成形性和烧结性都很好，但耗电量大，生产率低，成本高，仅在特殊性能（高纯度、高密度、高压缩性）要求时使用。

3. 机械粉碎法

机械粉碎法是靠压碎、击碎和磨削等作用，将块状金属或合金机械地粉碎成粉末的制粉方法，所有的金属和合金都可以被机械粉碎。机械研磨比较适用于脆性金属及合金；漩涡研磨和冷气流粉碎适用于塑性金属及合金。机械粉碎法不仅是一个独立的制粉方法，而且也常作为其他制粉方法不可缺少的补充工序，如研磨电解制得的硬脆阴极沉积物。

4. 雾化法

雾化法是将熔融金属粉碎成液滴，而后凝固成金属粉末颗粒的粉末制备方法。从生产规模来看，雾化法是仅次于还原法的第二大粉末生产方法。

借助高压液流（通常是水或油）或高压气流（空气、惰性气体）的冲击破碎金属液流来制备金属粉末的方法，称为气雾化或水（油）雾化法，统称二流雾化法，如图9-4所示；用离心力破碎金属液流称为离心雾化，如图9-5所示；利用超声波能量来破碎金属液流称为超声雾化，如图9-6所示。

（a）水或油雾化                        （b）气体雾化

图9-4  二流雾化制粉示意图

（a）旋转盘雾化                  （b）旋转坩埚雾化                （c）旋转电极雾化

图9-5  离心雾化制粉示意图

（a）超声振动雾化                     （b）超声气体雾化

图9-6  超声雾化制粉示意图

9.2.2 粉末的预处理

为了满足产品的最终性能和压制成形过程的要求，需要对粉末原料进行预处理，包括退火、分级、混合、制粒等。

1. 退火

粉末的预先退火可以使氧化物还原，降低碳和其它杂质的含量，提高粉末的纯度；同时，还能消除粉末的加工硬化、稳定粉末的晶体结构，提高粉末压缩性。采用还原法、机械粉碎法、电解法、雾化法以及羰基法制备的粉末通常都要进行退火处理，退火温度一般为金属熔点绝对温度的50%~60%。退火时一般采用还原性气氛，有时也用真空或惰性气氛。

2. 分级

分级是将粉末按颗粒度大小分成若干级的过程，使配料时易于控制粉末的粒度和粒度分布，以适应成形工艺要求。铁、铜等较粗的粉末常用标准筛网进行分级；而钨、钼等难熔金属细粉或超细粉则用空气分级的方法进行分级。

3. 混合

混合是将两种或两种以上不同成分的粉末混合均匀的过程，一些添加剂也在此时加入混合料中一起混合均匀。混合方法基本上有机械法和化学法两种，机械法是将混合料机械地掺和均匀而不发生化学反应；化学法是将金属或化合物粉末与添加金属的盐溶液均匀混合，或者是各组元全部以某种盐的溶液形式混合，然后经沉淀、干燥和还原等处理而得到均匀分布的混合物。化学法混合粉末的均匀程度优于机械法。

4. 制粒

制粒是将小颗粒的粉末制成大颗粒或团粒的过程，常用来改善粉末的流动性和稳定粉末的松装密度。常用的制粒设备有振动筛、滚筒制粒机、圆盘制粒机等。

9.2.3  粉末成形工艺

1. 压制成形

粉末在钢制模具中经轴向压制获得一定形状成型体（压坯）的过程为压制成形。

（1）单向压制  是最简单的粉末压制方法，如图9-7所示，通常是模具下端的承载板固定不动，只通过模冲从上部加压。由于压制过程中摩擦力的存在，压坯中沿高度方向和横断面方向压坯密度的分布是不均匀的，图9-8是圆柱形镍粉单向加压成形时压坯的密度分布。由于模壁的摩擦，和模冲接触的压坯边缘上部的颗粒产生的相对运动最大，此处的密度也最高；而由于模壁的摩擦力作用，压坯边缘从上向下受到的压制力不断减小，其密度也随之下降，压坯边缘下部的密度最小。压坯密度的不均匀性往往会引起烧结后材料密度及尺寸变化的不均匀性。

图9-7 单向压制成形                    图9-8 单向压制圆柱形镍粉的压坯密度分布

（2）双向压制  为了改善压坯密度的不均匀性，可以采用双向压制成形方法，即上下两个模冲从两端同时加压，如图9-9所示。这种方法虽然不会减少成形时的摩擦阻力，但由于压力梯度的有效传递距离减少了一半，所以由于摩擦力作用导致的压制压力的减小仅为单向压制成形的一半，压坯的密度分布为上下两端密度大，中间部位密度小，密度不均匀状况得到明显改善，如图9-10所示。

图9-9  双向压制成形过程                     图9-10 双向压制成形的压坯密度分布

除了双向压制成形外，也可以采用双向先后加压成形的方法，即分两次加压，一端先加压，另一端后加压。这种加压方法有利于压力的传递和气体的排出，作用时间也较长，得到的压坯密度的均匀性有了进一步的改善。图9-11是几种加压方式得到的压坯密度分布情况。

（a）单向加压         （b）双向同时加压         （c）双向先后加压       （d）四向加压

图9-11  不同加压方式下的压坯密度

当零件在压制方向具有多个台面时，为得到较均匀的密度，每个台面需要使用单独的模冲成形，模冲的移动必须使各个台面的粉末高度与生坯高度之比（即压缩比）相同。图9-12比较了用一个下模冲与两个独立下模冲的压制密度。

（a）一个下模冲                  （b）两个下模冲

图9-12  两个台面压坯的密度分布

压坯密度的均匀性是衡量压坯质量的重要指标，烧结后制品的强度、硬度及各部分性能的同一性，皆取决于密度分布的均匀程度；而且在烧结时，压坯密度分布不均匀将使制品产生很大的应力，从而导致收缩的不均匀、翘曲，甚至产生裂纹，因此，压制成形时应力求使压坯密度分布均匀。除了压制方式外，压坯的侧正面积比、摩擦系数对压坯密度也起决定性作用。

图9-13  等静压成形

2. 等静压成形

等静压制成形过程是借助于高压泵的作用把流体介质（气体或液体）压入耐高压的钢质密封容器内。高压流体的静压力直接作用在弹性模套内的粉末上，使粉末体在同一时间内在各个方向上均衡地受压而获得密度分布均匀和强度较高的压坯，如图9-13所示。

等静压制过程由加压、保压和卸压三个阶段组成。加压时要求平稳，加压速度应适当。对于硬度高、脆性大的粉料最高成形压力应高一些，而对于塑性好的粉料最高成形压力应适当低一些。在最高成形压力下，适当的保压可以增加粉体颗粒的塑性变形，提高坯体的密度。

等静压成形与一般的钢模压制法相比有下列优点：

（1）能够压制具有凹形、空心等复杂形状的制件；

（2）压制时的粉末体与弹性模具的相对移动很小，所以摩擦消耗也很小，单位压制压力较钢模压制成形时低；

（3）能够压制各种金属粉末和非金属粉末，压坯密度分布均匀，对难熔金属粉末及其化合物尤为有效；

（4）压坯致密，强度较高，便于加工和运输。

3. 轧制成形

粉末冶金制品的轧制成形属于连续成形过程，如图9-14所示，具有一定流动性的、松装密度为20%~30%的金属粉末从一特制的供料漏斗中流入转动方向相反且处于同一平面的两个轧辊之间的缝隙，当轧辊转动时依靠轧辊与粉末间的外摩擦力和粉末颗粒间的内摩擦力的作用，把粉末不断地咬入到轧辊间的变形区内，轧制压实成相对密度达50%~90%的、且具有一定强度的带状或板状坯材，其截面形状由轧辊决定。坯材再经过烧结和后续轧制及热处理，可进一步提高密度并消除应力，从而获得足够的强度和塑性。轧制成形的粉末冶金制品通常是截面形状较为简单的带状或板状。

图9-14  粉末轧制

粉末轧制成形在机械、电工、电子、石油化工、核能和航空航天等工业部门获得日益广泛的应用，与常规的熔铸轧制法比较，粉末轧制的优点如下。

（1）能生产常规轧制法难以生产或无法生产的各种板、带材，如双金属、多层金属带材，难熔金属及其化合物板、带材，多孔过滤材料、电触头材料、磁性材料、摩擦和耐磨材料、粉末超导材料等的带材。

（2）粉末轧制的板、带材成分精确可控，可避免成分偏差和组织偏析，具有各向同性的性能。

（3）粉末轧制的工艺过程短，节约了能源、降低了成本，如轧制不锈钢带材，包括制粉仅有七道工序，而用熔铸轧制法则需十四道工序。

（4）粉末轧制的成材率高，一般为80%~90%，而熔铸轧制法一般为60%，塑性差的金属及其合金仅为30%。

（5）粉末轧制的设备投资较少，约为常规轧制的几分之一。

4. 挤压成形

挤压成形是塑性成形方法的一种，粉末挤压成形是将具有塑性的粉末或坯料放入挤压机内，在外力的作用下，通过压模嘴挤成一定形状的坯体，如图9-15所示，压模嘴即为成形模具，通过更换压模嘴可以挤出不同形状的坯体。金属粉末具有良好的塑性，但用于挤压成形时仍需加入增塑剂。目前这项技术在工业中应用有限，主要用于生产硬质合金的薄壁管以及其它的长而薄的异型件，如可由不锈钢粉与增塑剂的混合物挤压成管材，管材的壁厚比用等静压生产的管材薄。

图9-15  粉末挤压成形

5. 粉末锻造

粉末锻造是指将压坯烧结成预成形件，然后在闭式模中锻造成零件的一种工艺方法。它是粉末冶金与精密模锻相互结合的工艺，能生产出高密度、高强度的制品，克服了普通粉末冶金零件抗冲击韧性差，不能承受高负荷的缺点。粉末锻造制品的性能指标比普通粉末冶金零件制品得到全面提高，而且粉末锻造的能源消耗低、材料利用率高，制品的内部组织无偏析且各向同性。

粉末锻造最先应用在汽车工业上，之后发展到越野车辆和军用零件上，使用范围不断扩大。主要有铁基制品、铝制品、钛制品及特殊制品，如双金属制品、密度不一致制品、耐磨制品等。

9.2.4  烧结

烧结是使压坯或松装粉末体进一步结合起来，以提高强度及其它性能的一种高温处理工艺。烧结工艺是粉末冶金生产的一个重要环节，决定粉末压坯烧结致密化过程的主要因素有粉末体的化学组成、烧结温度、烧结时间及生坯密度等。

在烧结过程中粉末压坯发生许多重要的物理、化学变化。从本质上看，烧结是由于固态中的分子或原子相互吸引，通过加热体产生颗粒黏结，经过迁移使粉末体产生强度并导致致密化和再结晶的过程，一些材料还伴随着固相反应、相变和局部熔融。通过烧结，材料的强度、硬度等性能达到了设计的要求，再经过加工后即成为最终产品。

图9-16为球形铜粉粒烧结过程示意图。烧结的早期，随加热温度的升高，颗粒间直接接触的部分通过原子扩散黏结在一起，形成颈缩。随着烧结的继续，原子向颈缩部分大量迁移，使烧结颈长大，同时使颗粒间隙的通道光滑化，然后这些弯曲的通道和连结在一起的孔隙随原子的继续迁移而封闭，形成许多孤立的球形空洞。在下一阶段，比较小的空洞尺寸逐渐变小，甚至消失，使坯体随之逐渐收缩，气孔率下降，密度也相应提高，烧结过程中发生的这些变化随烧结温度的升高而逐渐推进。同时，粉末压块的性质也随着烧结过程的进行而出现强度增加、电阻率下降等变化。由于压制时在压坯内轴向与径向存在着不同的残余应力，因此烧结后压坯的长度与宽度的变化不同。

（a）初始点接触      （b）烧结颈长大          （c）孔隙球化

图9-16  球形铜粉粒烧结过程示意图

9.2.5  后处理

粉末后处理是指压坯烧结后的进一步处理。一般情况下，有些烧结好的制件能够达到所需性能，可直接使用，有些制件还需进行必要的后处理。常用的后处理方法有复压、浸渍、熔渗、热处理、表面处理和切削加工等。

1. 复压

复压是为提高烧结体物理和力学性能而进行的施加压力处理，包括精整和整形等。精整是为达到所需尺寸而进行的复压，通过精整模对烧结体施压以提高精度；整形是为达到特定的表面形状而进行的复压，通过整形模对制品施压以校正变形且降低表面粗糙度值。复压适用于要求较高且塑性较好的制品，如铁基、铜基制品。

2. 浸渍

用非金属物质（如油、石蜡和树脂等）填充烧结体孔隙的方法，包括浸油和浸塑料等。浸油是在烧结体内浸入润滑油，改善其自润滑性能并防锈，常用于铁、铜基含油轴承；浸塑料是在烧结体内浸入聚四氟乙烯分散液，经固化后，实现无油润滑，常用于金属塑料减摩零件。

3. 熔渗

熔渗是将低熔点金属渗入粉末制件孔隙中去，可提高强度、硬度、可塑性、冲击韧性及耐磨性等，铁基材料常采用浸铜或铅。

4. 热处理

热处理是对烧结体加热到一定温度，再通过冷却控制处理，以改善制品性能的方法。常用的热处理方法有淬火、正火、化学热处理等，其工艺一般与致密材料的热处理工艺相似。例如对于不受冲击而要求耐磨的铁基制件可采用整体淬火，由于孔隙的存在能减少内应力，一般可以不回火；而要求外硬内韧的铁基制件可采用淬火或渗碳淬火。

5. 表面处理

常用的表面处理方法有蒸汽处理和电镀等。蒸汽处理是将工件放在500～560℃的热蒸汽中加热并保持一定时间，使其表面及孔隙形成一层致密氧化膜的表面工艺，用于要求防锈、耐磨或防高压渗透的铁基制件；电镀是应用电化学原理在制品表面沉积出覆盖层，其工艺方法与致密材料的电镀工艺相同，用于要求防锈、耐磨及装饰的制件。

9.3  粉末冶金制品结构的工艺性

粉末冶金零件最常用的成形方法是在刚性封闭模具中将金属粉末压制成形，在设计采用压制方法生产的粉末冶金制品时，应该在满足使用性能要求的前提下，尽量符合模具压制成形的要求。

（1）尽量采用简单、对称的形状，避免截面变化过大，以及窄槽、球面等，以利于制模和压实，如图9-17所示。修改后的结构易压制，容易顶出工件，模具也简单。

（2）壁厚不能过薄，一般不小于2mm，并尽量使壁厚均匀，以利于装粉均匀、压实和防止出现裂纹，如图9-18所示。结构修改后的制品密度均匀，减少了烧结变形。

(a)不合理结构       (b)合理结构         (a)不合理结构                (b)合理结构

图9-17  简化外形                            图9-18  避免局部薄壁

（3）避免侧壁上的径向孔和径向槽，以利于压实和减少余块，如图9-19所示。烧结后用机械加工的方法形成径向孔、径向槽。

（4）沿压制方向的截面积有变化时，只能沿压制方向逐渐缩小，而不能逐渐增大，以利压实，如图9-20所示。当压制阶梯圆柱体时，每级直径之差不宜大于3mm，每级的长度与直径之比（L/D）应在3以下，否则不易压实，也不便取模，必要时，模具上要做出垫块，如图9-21所示。

(a)不合理结构    (b)合理结构         (a)不合理结构   (b)合理结构

图9-19  避免侧壁上的径向孔槽      图9-20 避免沿压制方向截面增大        图9-21 压制阶梯圆柱体

（5）各壁的交接处应采用圆角和倒角，圆角半径R不小于0.5mm，以利于粉末移动、压实，并防止模具或压坯产生裂纹，如图9-22所示。

（6）有锥面和斜面的部位需要一段平直带，避免模具出现易损现象，同时避免在冲模和凹模或芯杆之间陷入粉末，如图9-23所示。

(a)不合理结构             (b)合理结构            (a)不合理结构              (b)合理结构

图9-22  圆角结构                         图9-23 平直带

（6）与压制方向一致的内孔、外凸台等，要有一定的锥度或圆角，以利于简化模具结构，便于脱模，如图9-24所示。

(a)不合理结构                            (b)合理结构

图9-24  锥度