第十章 非金属材料成形技术

随着科学技术的发展，对材料性能的要求越来越高，单纯采用金属材料已经不能满足各方面的需求。与金属材料相比，非金属材料已在某些方面表现出良好使用性能和工艺性能，因此成为科学研究和应用领域中不可缺少的重要组成部分。非金属材料资源丰富，近年来应用越来越广泛，其制造技术也得到快速发展。非金属材料加工方法与金属材料相比，既有许多相同点，也有不同之处。本节主要介绍塑料和陶瓷的成形。

10.1  塑料成形工艺

塑料是应用最广的有机高分子材料。据统计，全世界的塑料年产量1910年为2万吨，1930年为10万吨，1950年为150万吨，1970年为3000万吨，1990年为1亿吨。现今，塑料己成为四大工业基础材料(钢铁、木材、水泥和塑料)之一，21世纪将跨入塑料工业迅猛发展的时代。

从塑料的原材料到塑料制品的生产流程如图10-1所示。它是由三个既相关又独立的部门组成：Ⅰ为塑料原料生产；Ⅱ为塑料生产；Ⅲ是塑料制品生产，这三个生产部门组成了塑料制品生产的工业系统。经常是Ⅰ和Ⅱ或Ⅱ和Ⅲ组合在一起。其中由塑料到塑料制品的成形方法很多，如注射成形、挤出成形、压制成形、吹塑成形和泡沫成形等。随着零件形状、尺寸及生产批量的不同，所采用的成形工艺也不同。

图10-1  塑料制品的生产过程

1. 注射成形

注射成形又称注塑模塑或注塑法，是热塑性塑料的重要成形方法之一。除极少数热塑性塑料外，几乎所有的热塑性塑料都可用此法成形。近年来，注射成形已成功地用于某些热固性塑料，如酚醛塑料等。注射成形技术已经成为当今塑料成形加工业中应用最广泛，并且发展最迅速的一门成形技术，注射成形制品约占塑料制品总质量的30%以上。

注射成形过程如图10-2所示。将粒状或粉状塑料从注射机料斗送进高温料筒内，经加热熔化至粘流态熔融后，由柱塞或螺杆的高压推动通过料筒端部的喷嘴，以很快的速度注入温度较低的闭合模具中。充满模具的熔料在受压的情况下，经冷却定型后即可保持模具型腔所赋予的形状。柱塞回程，最后松开模具顶出制品。注射成形过程可分为加料、塑化、注射入模、保压、冷却和脱模六个步骤。

(a) 加热熔融塑化                                     (b) 充模、保压

(c) 冷却定形、脱模

图10-2  注射成形过程

注射成形周期长短取决于制品的壁厚、大小、形状、注射成形机的类型以及所采用的塑料品种和工艺条件等。注射成形制品的质量从几克到几十公斤不等。注射成形具有生产周期短，生产率高，能一次成形空间几何形状复杂、尺寸精度高、带有各种嵌件的塑料制品，适用多品种塑料的成形，生产过程易于实现自动化等优点。注射成形是一种比较先进的成形工艺。

2. 挤出成形

挤出成形是塑料成形的重要方法之一，与金属材料的挤压方法类似。挤出成形又称挤塑成形。

挤出成形过程如图10-3所示。挤出成形过程总体可分为两个阶段：第一阶段是使固态塑料塑化（即使塑料转变成粘流态），并在加压情况下使其通过特殊形状的模口而成为截面与模口形状相似的连续体；第二阶段是用适当的处理方法使挤出具有粘流态的连续体转变为玻璃态的连续体，即可得到所需型材或制品。在第一阶段从塑料原料送入料斗开始，并进入料筒加热塑化，流动到机头前为止，这段工艺过程与注射成形工艺过程一样，当塑料熔体被压入挤出机头就与注射成形不同了。

挤出成形主要用于生产棒（管）材、板材、线材、薄膜等连续的塑料型材以及塑料与其它材料的复合制品等。目前，挤出制品约占热塑性塑料制品产量的一半。与其它成形方法相比较，挤出成形的特点是：生产过程是连续的，生产效率高，应用范围广。挤出制品广泛应用于建筑、石油化工、轻工、机械制造以及农业、国防工业等部门。

图10-3 挤出成形示意图

3. 压制成形

压制成形是塑料成形加工技术中历史最久，也是最重要的方法之一。通常用于热固性塑料的成形。压制成形的方法有多种，如模压法、层压法、压注法等。

模压法成形过程如图10-4所示，将一定量的粉状、粒状碎屑状或纤维状的塑料放入已加热的压制模具型腔中，然后合模加压，模内塑料在模温和压力作用下熔融成粘流态，并流满模腔，保温一定时间而固化成形，脱模后获得与模具型腔形状一样的塑料制品。

(a) 装料          (b) 压制        (c) 脱模

图10-4  模压成形示意图

压制成形主要用于压制形状简单、尺寸精度要求不高的制件。与注射成形相比，压制成形生产过程容易控制，使用的设备和模具简单，较易成形大件制品。但它的生产周期长，效率低，较难实现自动化，不易成形形状复杂的制件。

4．吹塑成形

吹塑成形属于塑料的二次加工。常用的方法有：中空吹塑成形和薄膜吹塑成形等。薄膜吹塑成形主要用来制取薄膜。

中空吹塑成形仅用于热塑性塑料的成形，是制作中空的瓶、罐等塑料制品的一种成形方法。中空吹塑成形过程包括塑料型坯的制造和型坯的吹塑。用挤压或注射法先将熔融塑料制成筒状坯料，然后放入打开的模具内，模腔的形状与制品形状相同，模具闭合后通过塞孔向内通入压缩空气，将塑料吹胀并紧贴模壁，冷却后开模即可获得与型腔形状一样的中空塑料制品，如图10-5所示。

这种成形方法可以生产口径不同、容量不同的瓶、壶、桶等各种包装容器。中空吹塑生产效率高，产品经过定向拉伸变形，抗拉强度高。

(a)打开模具   (b)放入坯料  (c)闭合模具   (d)吹胀    (e)开模取样

图10-5  中空吹塑成形示意图

10.2 陶瓷成形

陶瓷通常是指由金属和非金属无机化合物所构成的多晶固体材料，是现代工业中很有发展前途的一类材料，它与高分子材料和金属材料构成了固体材料的三大支柱。

陶瓷制品是人类最早使用的制品，它的生产已经有许多个世纪了。早期的陶瓷器是由粘土、长石、石英等天然原料制成的。20世纪初期，科学家和工程师已进一步认识了陶瓷材料及其生产技术，并且发现了天然矿物能够提纯或人工合成新组成的原料，可以获得极好性能的精制陶瓷或新型陶瓷。

10.2.1  陶瓷制品的生产过程

陶瓷制品的生产过程包括坯体成形前的坯料准备、坯体成形和坯体的后处理三大内容。

1. 坯体成形前的坯料准备

首先是利用物理方法、化学方法或物理化学方法进行精选原料，并根据需要与否，对原料进行预烧以改变原料的结晶状态及物理性能，利于破碎、造粒。然后将破碎、造粒的原料按不同的成形方法要求配制成供成形用的坯料（如浆料、可塑泥团、压制粉料）。

2. 坯体成形

陶瓷制品种类繁多，形状、规格、大小不一，应该正确选择合理的成形方法以满足不同制品的要求。选择成形方法时可以从以下几方面考虑:

（1）根据产品的形状、大小和厚薄  一般形状复杂且尺寸精度要求不高的产品可采用注浆法成形；简单的回转体可采用可塑成形中的旋压成形或滚压成形。

（2）根据坯料的成形性能  可塑性较好的坯料适用于可塑成形；可塑性较差的坯料应用注浆法成形或压制成形。

（3）根据产品的产量和质量要求  产量较大的产品采用可塑成形；产品批量小的可用注浆法成形；产品质量要求高的采用压制成形。

3. 坯体的后处理

制品成形后含有较高的水分，强度较低，必须进行干燥后再进行烧制。常用的干燥方法有热空气干燥、辐射干燥、高频电干燥、微波干燥和红外线干燥等。

10.2.2 陶瓷制品的成形方法

1. 注浆成形

是指将具有流动性的液态泥浆注入多孔模型内（模型为石膏模、多孔树脂模等），借助于模型的毛细吸水能力，浆料脱水、硬化，经脱模获得一定形状的坯体的过程，如图10-6所示。注浆法成形的适应性强，能得到各种结构、形状的坯体。

根据成形压力的大小和方式的不同，注浆法可分为基本注浆法、强化注浆法、热压铸成形法和流延法等。基本注浆方法有空心注浆（单面注浆）和实心注浆（双面注浆）两种。

（1）空心注浆的石膏模没有型芯，泥浆注满模腔后放置一段时间，待模腔内壁粘附一定厚度的坯体后，多余的泥浆倒出，形成空心注件，然后带模干燥，待注件干燥收缩脱离模型后就可取出，见图10-6。模腔工作面的形状决定坯体的外形，坯体厚度取决于吸浆时间等。这种方法适合于小件、薄壁制品的成形。

图10-6 空心注浆示意图

（2）实心注浆是将泥浆注入外模和模芯之间，石膏模从内外两个方向同时吸水。注浆过程中泥浆不断减少，需要不断补充，直至泥浆全部硬化成坯，见图10-7。实心注浆的坯体外形决定于外模的工作面，内形决定于模芯的工作面。坯体厚度由外模与模芯之间的空腔决定。实心注浆适合于坯体的内外表面形状、花纹不同，大型而壁厚的制品。

图10-7  实心注浆示意图

2. 可塑成形

是采用手工或机械的方法对具有可塑性的坯料泥团施加压力，使其发生塑性变形而制成生坯的方法。常用的可塑成形方法有旋压成形、滚压成形、塑压成形、注塑成形和轧膜成形等几种类型。

滚压成形时，盛放着泥料的石膏模型和滚压头分别绕自己的轴线以一定的速度同方向旋转。滚压头在旋转的同时，逐渐靠近石膏模型，并对泥料进行滚压成形，见图10-8。滚压成形易于实现机械化操作，生产率高，滚压后坯件组织致密、强度大，不易变形，表面质量好。

(a) 阳模滚压成形           (b) 阴模滚压成形

图10-8  滚压成形

3. 压制成形

压制成形是将含有一定水分的粒状粉料填充到模具中，加压而成为具有一定形状和强度的陶瓷坯体的成形方法，如图10-9所示。

(a)单面加压        (b)双面加压     (c)双面加压并用润滑剂

图10-9  加压方式对坯体密度的影响

压制法成形一般是在油压机上进行的。其加压方式可以是单面加压，也可以是双面加压，三种加压情况下密度是不同的，见图10-9。

陶瓷压制成形过程简单，坯体收缩小，致密度高，制品尺寸精确，对坯料的可塑性要求不高，便于实现机械化，是现代陶瓷和金属陶瓷的主要成形方法。其缺点是难以成形形状复杂的制件。