第二章	材料学基础

2.1 晶体的结构

工程材料在固态下多为晶体，晶体中的原子是以长程有序的规则排列的，且不同结合键的晶体有着不同的性能。以金属键相结合的金属晶体一般都具有较好的塑性，而以离子键与共价键相结合的陶瓷晶体都有很大的脆性。然而值得思考的是，为什么同样以金属键结合的晶态铁与晶态铝的塑性有很大的差异呢？研究表明，材料的性能不仅与其组成原子的本性及原子间结合键的类型有关，还与晶体中原子在三维空间长程有序的具体排列方式，即晶体结构有关。

2.1.1 基本概念

1．晶格

晶体中的原子可能有无限多种排列的方式。为了便于描述和研究这些原子的排列规律，通常将实际晶体结构简化为完整无缺的理想晶体，并近似地把原子看成是不动的等径刚性质点，且在三维空间紧密堆积、周期重复和对称排列成一种人为抽象的空间阵列（点阵），如图2-1所示。若用许多假想的平行直线将所有质点的中心连接起来，便构成一个三维的几何格架。这种抽象的、用于描述原子在晶体中排列形式的几何空间格架称为晶格，如图2-2所示，图中各直线的交点称为结点。

2．晶胞

由于晶格中各质点的周围环境相同，因此，可以从晶格中取出一个最基本的几何单元（一般是取一个最小的平行六面体）来表达晶体中原子排列的特征，并把这种组成晶格的最小几何单元称为晶胞，如图2-2中的粗实线部分及图2-3所示。可见，晶胞在三维空间重复堆砌就可构成晶格。

3．晶格常数

取晶胞角上的某一结点（习惯取左下角后面一结点）作为原点，沿其三条棱边坐标轴X、Y、Z（称为晶轴），并以三棱边的长度a、b、c及各边间的夹角a、β、γ这六个参数来表示晶胞的形状与大小（见图2-3）。 其中，三棱边的长度a、b、c称为晶格常数，单位为nm。在a=b=c的情况下，只取一个常数a便可表示晶格的大小。金属的晶格常数大多为0.1~0.7 nm，如α-Fe、γ-Fe的晶格常数分别为0.286nm、0.363nm。

4．晶系

在晶体学中，通常按晶胞中三个棱边的长度及夹角是否相等，还有夹角是否为直角等原则，将全部晶体分为七种类型，即七个晶系（见表2-1）。法国晶体学家布拉菲（Bravais）曾通过数学证明，在七个晶系中，存在着七种简单晶胞（晶胞中的原子数为1）和七种复杂晶胞（晶胞中的原子数在2以上），即十四种晶胞，如图2-4所示。各种晶体物质的晶格类型及晶格常数不同，主要与其原子构造及结合键性质有关。表2-2列出了元素周期表中各金属的晶体结构。对于同一金属，在不同的温度或压力下具有不同晶体结构的特性，这种特性称为同素异构性，该金属则称同素异构晶体。

2.1.2 纯金属的晶体结构

由表2-2可以看出在元素周期表中，纯金属常见的晶体结构主要为体心立方、面心立方及密排六方等三种晶格形式。它们具有各自不同的特征。

1. 晶胞

（1）体心立方晶格（body-centred cubic lattice，B. C. C）的晶胞

体心立方晶格的晶胞如图2-5所示。它是一个立方体。在立方体的八个结点上各有一个与相邻晶胞共有的原子，并在立方体的中心有一个原子，晶胞中的六个参数a≈b≈c，α=β=γ=90°，其晶格常数只用一个a即可表示。属于体心立方晶格的金属有钠、钾、铬、钼、钨、钒、钽、铌、α铁（α-Fe）等。

（2）面心立方晶格（face-centred cubic latcce，F.C.C）的晶胞

面心立方晶格的晶胞如图2-6所示。它也是一个立方体。在立方体的八个结点及六个面的中心位置各有一个与相邻晶胞共有的原子，晶胞中的六个参数a=b=c，α=β=γ=90°，其晶格常数也只用一个a即可表示。属于面心立方晶格的金属有金、银、镍、铝、铜、铝、铜、铅、γ铁（γ-Fe）等。

（3）密排六方晶格（close packed hexagonal lattice，C.P.H）的晶胞

密排六晶格的晶胞如图2-7所示。它是一个正六棱柱体。在正六棱柱体上、下两个面的结点和中心位置上各有一个与相邻晶胞共有的原子，另外在晶胞体中间还有三个原子，晶胞中的六个参数a=b≠c，α≈β=90°，γ=120°，其晶格常数用正六边形底面的边长a和晶胞的高度c表示。在理想密排情况下，各邻近原子之间紧密接触，此时c/a≈1.633，并且上、下底面原子间距与其上、下层原子间距相等。属于此类晶格的金属有镁、锌、镉、铍等。

从图2-5、图2-6、图2-7可以看出，不同形式的晶格，其内部原子排列的密集程度是不一样的。

2．晶胞中的原子数

晶胞中的原子数（N）是指一个晶胞所包含的原子数目。由于晶体可看作是由许多晶胞堆砌而成的，故立方晶胞中结点处的原子为八个晶胞所共有，六方晶胞中结点处的原子为六个晶胞所共有，晶面上的原子属两个晶胞共有，只有晶胞体内的原子才完全为一个晶胞所拥有，如图2-8所示。因此可按以下方法计算三种晶胞中的原子数N：

体心立方晶格  N=8×+1= 2

面心立方晶格  N= 8×+6×= 4

密排六方晶格  N= 12×+2×+3= 6

3．原子半径

分析晶体结构时，常常要涉及原子的大小。然而，由于原子核外电子的分布是没有严格边界的，所以还不能从理论物理的角度很精确地计算出原子的半径，只能按前面所述，把原子当作等径的刚性球，认为当它们紧密排列时刚性球的表面彼此是相切的。这样，原子半径（r）就可视为晶胞中最近邻两原子中心距离的一半。由图2-5、图2-6、图2-7可以看出，对于体心立方晶格，其晶胞对角线方向上的原子是紧密相切的；对于面心立方晶格，其晶胞中每个面对角线上的原子是紧密相切的；对于密排六方晶格，当c/a=1.633时，底面上两近邻原子是紧密相切的。因此三种晶格的原子的半径r可以用下式表示:

体心立方晶格

面心立方晶格

密排六方晶格

4．致密度

致密度（K）是描述晶格内部原子排列密集程度的参数之一，它反映的是晶胞中原子本身所占总体积与该晶胞的体积之比，即

三种晶格的致密度可按下式计算：

体心立方晶格

面心立方晶格

密排六方晶格

5．配位数

配位数是指晶体结构中与任一原子最近邻且等距离的原子数目。也是描述晶格内部原子排列密集程度的一种参数。配位数愈大，原子排列的致密度就愈高。由图2-9可见，在体心立方晶格中，与任一原子A间具有的最近距离，相邻原子为八个，所以体心立方晶格的配位数是8。同样，从该图还可看出，面心立方晶格和密排六方晶格的配位数都是12。研究表明，当金属从高配位数结构向低配位数结构发生同素异构转变时，随着致密度的减小和晶体体积的膨胀，原子半径将同时产生变化。由此可见，同种原子处在不同的晶格中，其原子半径也是不同的。与金属晶体结构相比，陶瓷材料的晶体、高分子材料中的结晶区结构都较复杂。

2.1.3 立方晶系中的晶向与晶面

在研究有关晶体的生长、变形、相变以及性能等问题时，常常涉及晶体中原子、原子列和原子平面的空间位置。实践表明，晶体中一些特定的空间位置（晶向、晶面等）与晶体表现出的性能有密切关系，为此，必须确定一致的符号来标定不同的晶向、晶面等。当今国际上通用的是由英国科学家密勒（W.H.Miller）于1937年提出的密勒指数。下面介绍密勒指数的标定方法。

1．晶向指数的标定

在晶体中，通过若干原子中心（结点）连成的许多表示不同空间方位的直线称为晶向。晶向指数的标定方法如下：

（1）以晶格中某原子为原点，并以晶胞三个棱边作三个坐标轴X、Y、Z，通过原点作平行于所求晶向的直线。

（2）以相应的晶格常数为测量单位，求所引直线上任意一结点（一般选取距原点最近的一个结点）的三个坐标值。

（3）将所求坐标值化为最小整数，加一方括号，即为所求的晶向指数。一般表达为[urw]，括号内的三个数不用标点分开。

立方晶系中的几个主要的晶向如图2-10所示。如果指数为负值，则在相应指数上方加注横线，如[]或[]。如果两组晶向的全部指数数字相同而符号相反，例如[110]与[]，则它们相互平行，但方向相反。显然，一个晶向指数表示的是一组互相平行、方向一致的所有晶向。

在立方晶系中，原子排列具有高度的对称性，存在许多原子排列情况（原子间距与分布密度）均相同但彼此空间位向不同的晶向，晶体学上把这些性质等同的晶向统称为晶向族，用尖括号表示<uvw>，如晶向族<100>应包括[100]、[010]、[001]、[]、[]、[00]等六个不同的晶向，晶向族<111>、<110>分别包括八个和十二个不同的晶向。

2．晶面指数的标定

在晶体中，通过若干原子中心而构成的二维平面称为晶面或原子平面。晶面指数的标定方法如下：

（1）以晶格中某一原子为原点（注意不要把原点放在待定晶面上），并以晶胞的三个棱边作三个坐标轴X、Y、Z，以相应的晶格常数为测量单位，求出待定晶面在三个坐标轴上的截距。如果该晶面与坐标轴平行，则截距为∞。

（2）将所得的三个截距值变为倒数。

（3）将所得三个倒数按比例化为最简整数，并加一圆括号，即为所求的晶面指数。一般表达为（hkl），括号内的三个数不用标点分开。

如图2-11a中带剖面线的晶面，它在X、Y、Z三轴上的截距分别为1、1、∞，故其倒数分别为1、1、0，因此该晶面的指数则为（110）。

需要说明的是，如果待求晶面通过原点，可将坐标适当平移，再求截距；如果晶面在坐标轴上的截距为负值，则在相应指数上方加注横线，如（）或（00）。

与晶向族类似，一个晶面指数(hkl)不是指一个晶面，而是指一组相互平行的晶面。这些晶面的指数相同，或数字相同而正负号相反，如图2-11c中的(010)与(00)就是两个平行晶面。在立方晶系中，还存在有许多原子排列完全相同且面间距相等、但相互空间位向不同的晶面组。这些晶面可看成是性质相同的等同晶面，在晶体学上称为晶面族，用花括号表示{hkl}。如晶面族{100}应包括(100)、(010)、(001)、(00)、(00)、(00)等六个晶面(见图2-11c)，晶面族{111}应包括(111)、(11)、(11)、(11)等八个等同晶面。

3．晶向及晶面的原子密度

晶向的原子密度为该晶向单位长度上的原子数。晶面的原子密度为该晶面单位面积中的原子数。体心立方与面心立方晶格中一些晶向和晶面的原子密度如表2-3和表2-4所示。

由表2-3、表2-4可以看出，晶体中不同的晶向或不同的晶面上原子分布密度不同。在体心立方晶格中，原子密度最大的晶向为<111>，原子密度最大的晶面为{110};在面心立方晶格中，原子密度最大的晶向为<110>，原子密度最大的晶面为{111}。

正是这种密度的差异，引起相互间结合力大小的不同，从而导致金属在不同方向上表现出不同的性能。这种现象称为各向异性。

2.1.4 单晶体结构

单晶体就是晶体内部晶格位向完全一致、仅由一个晶粒组成的晶体，如图2-12a所示。图2-12b所示为多晶体。由于金属理想状态的单晶体在不同晶向和晶面的原子密度和结合力不同，导致在不同方向上表现出不同的性能，具有各向异性。例如，单晶体铁在原子密度最高的<111>方向上弹性模量为2.90×105MPa，而在原子密度较低的<100>方向上弹性模量为1.35×105MPa；单晶体铁在磁场中沿<100>方向比沿<111>方向容易磁化；{100}面是体心立方金属最易拉断或劈开的晶面（常称解理面）等等。

2.1.5 实际金属晶体结构

1. 多晶体结构

实际金属材料中的原子（确切些说是离子）在三维空间排列形成的晶体，不仅不是按所设想的规则排列的理想单晶体，而且还存在着局部微区域原子排列不完整的现象。

工程上实际使用的金属材料（除专门制备的外）均为多晶体结构，即它是由许多外形不规则的单晶体组成的。单晶体相互间的晶格方位皆不相同，但每一个单晶体内部的原子排列大体属于同一位向。这些单晶体又称为晶粒，相邻晶粒的界面称为晶界。金属材料的晶粒通常都很小，如钢铁材料的晶粒尺寸仅为10-2~10-1mm，故只有经显微镜放大以后，才能观察到。但不排除在某些情况下，出现特大或特小的晶粒。图2-13所示为工业纯铁经过化学试剂深浸蚀后在金相显微镜下所看到的晶粒。由于每个晶粒的晶格位向不同，在同一浸蚀剂作用下溶解速度也不一样，所以在显微镜垂直光线的照射下，不同晶粒的明暗不同。正因为不同晶粒内原子排列位向不同，因此，每个晶粒在不同方向上的性能差异相互抵消，多晶体材料的性能从而呈现出各方向上大体相同的现象。如多晶体的工业纯铁，在任何方向上都有相同的弹性模量（E≈2.14×105MPa）。

2. 晶体中的缺陷

由于多种外界因素的影响，实际金属不仅是多晶体，而且在晶粒的内部原子也不可能完全按某一晶格类型进行理想的排列，同时还存在着一些不规则排列的缺陷。晶体中的缺陷归纳为点缺陷、线缺陷、面缺陷三种。

（1）点缺陷

点缺陷是指在三维空间各方向的尺寸都很小（约为几个原子的直径）。其具体形式有空位、间隙原子、置换原子，如图2-14所示。

图2-14 晶体中的点缺陷

1-空位  2-间隙原子  3-置换原子

1）空位  晶格上没有原子的结点称为空位。空位的产生是由于晶体中原子在结点上不停地进行热振动，在一定的温度下原子热振动能量的平均值虽然是一定的，但各个原子的热振动能量并不完全相等。有的可能高于平均值，甚至个别原子的能量会大到足以克服周围原子对它的束缚作用，使其脱离原来的结点，从而造成该结点的空缺，于是形成一个“空位”。

2）间隙原子  在晶格结点以外存在的原子称为间隙原子。它一般是较小的异类原子。如前所述，纯金属的三种晶体结构中都有空隙，因此较小的异类原子（如B、C、H、N等）很容易进入晶格的间隙位置。

3）置换原子  占据晶格结点的异类原子称为置换原子。一般来说，置换原子的半径与晶格上已有原子的半径相当或较大。

无论是哪一种点缺陷，都会使晶体中原子的平衡状态受到破坏，造成晶格的歪扭（称晶格畸变），从而使金属的性能发生变化。例如，随着点缺陷的增加，电子在传导时的散射增加，导致金属的电阻率增大；当点缺陷与位错发生交互作用时，材料强度会提高，塑性会变差。

（2）线缺陷

线缺陷又称为一维缺陷，这种缺陷在三维空间一个方向上的尺寸很大，另外两个方向上的尺寸很小，其具体形式就是晶体中的位错。它是晶体中某处列或数列原子发生有规律的位置错动。位错有许多类型，图2-15a所示为常见的刃型位错、它可理解为：将理想晶体部分地切开， 再用额外原子面嵌人切口，即在EF处的上方多插人了一个像刀刃样的原子平面。 这使晶体沿EF线产生了上、下层原子位置的错动。EF线称为位错线。晶体从上部多插入一个原子面称为正刃型位错，以符号“⊥”表示；晶体从下部多插入一个原子面称为负刃型位错，以符号“T”表示（见图2-15b）。

图2-15  刃型位错

a)刃型位错立体图      b)正刃型位错和负刃型位错

由图2-15a可见，位错线EF处原子排列的对称性受到破坏，离EF线越近，原子排列的错动越大，最大可达半个原子间距；离EF线越远，原子排列的错动越小，直至恢复到正常位置。所以，位错线EF周围的晶格畸变范围可描述为：它是以EF线为中心、直径为3~4个原子间距、长度为几百到几万个原子间距的细长“管道”，这个管道是一个应力集中区。正刃型位错使得晶体上部受压应力，下部受拉应力；负刃型位错使得晶体上部受拉应力，下部受压应力。在外加切应力作用下，EF线可以移动，其移动方向与晶体上、下两部分的相对滑移方向平行。

金属中的位错很多，甚至相互连接呈网状分布。由于每个位错都产生一个应力场，故其他的位错会受到作用力，并发生交互作用，这对金属的力学性能带来很大的影响。如特制的单晶体铁，假定此单晶体中的位错密度（单位体积中位错线的总长度）为零，则Rm=56000MPa，若位错密度为10~103cm/cm-3，其Rm=13400MPa。

（3）面缺陷

面缺陷又称为二维缺陷，这种缺陷在三维空间两个方向上的尺寸较大，另一方向上的尺寸很小。面缺陷的具体形式是晶界、亚晶界及相界。这里主要分析晶界及亚晶界。

1）晶界  如前所述，实际金属是由许多晶粒组成的，晶粒之间则以晶界区分开来，晶粒间的位向差大多在30°~40°之间。图2-16表示了两个晶粒相邻的概貌。由图可见，在晶界处原子排列是不规则的，实际上就是不同位向晶粒之间的过渡层，有几个原子间距到几百个原子间距宽。一般说来，金属纯度越高则宽度越小，反之则越大。此处晶格畸变较大，与晶粒内部原子相比，具有较高的平均能量。由于晶界能量较高，故有自发地向低能量状态转化的趋势。通常，加热会引起晶粒长大和晶界的平直化，因为这可减小晶界面积，降低晶界能量。

2）亚晶界  在多晶体的每一个晶粒内，还存在着许多尺寸很小（10-5~10-3mm）、位向差也很小（一般不超过3°）的小晶块，称为亚晶粒（或亚结构、嵌镶块），如图2-17所示。在亚晶粒内部的原子排列位向一致，而亚晶粒与亚晶粒之间的亚晶界则是由一系列刃型位错所组成的，如图2-18所示。亚晶界上的原子排列也是不规则的，只是不规则的程度没有晶界那么严重。

在实际金属晶体中，点、线、面缺陷的存在破坏了晶体原子排列的完整性，对金属的力学、物理、化学等性能都会带来很大的影响。研究表明，缺陷的产生与晶体的生成条件、原子的热运动以及晶体所接受的加工过程等有关。

2.2 材料的凝固与结晶

2.2.1 凝固与结晶的基本知识

凝固是指物质从液态经冷却转变为固态的过程，凝固后的固态物质可以是晶体，也可以是非晶体。通过凝固形成晶体物质的过程称为结晶。

一切物质的结晶都具有严格的平衡结晶温度。高于此温度，物质则熔为液态；低于此温度，物质才能进行结晶；处在此温度，液体与晶体共存。而一切非晶体物质则无此明显的平衡结晶温度，它们没有明显的凝固点或是没有明显的熔点，从液态到非晶固态是逐渐过渡的。金属的凝固是最典型的结晶过程，而玻璃的凝固是最典型的非晶体凝固过程。

2.2.2 纯金属的结晶

1. 结晶的过程

液态金属冷却到结晶温度时，结晶是由晶核形成和晶核长大两个基本过程所构成的。

图2-27示意地说明了金属在均匀冷却时的结晶过程。在金属液冷却到结晶温度后，经过一段时间，一些尺寸较大的短程有序原子集团开始变得稳定，并成为极细小的晶体，称之为晶核。晶核的出现会使系统的自由能降低。随着时间的推移，这些成为晶核的微小晶体迅速地在金属液中长大，与此同时，在金属液的其他部分又有一些新的晶核出现并不断长大。这样的形核和长大的过程不断进行下去，直到金属液消失，小晶核长成一个外形不规则的小晶体（即为晶粒）并彼此相遇为止，如图2-27f所示。不难理解，在金属结晶完毕后，就形成了多晶体的结构。

2. 结晶时的过冷现象

将纯金属加热到液态，然后让其缓慢冷却，并在冷却过程中，每隔一定时间测量一次温度，再把对应的温度T与时间绘制成一关系曲线，即冷却曲线，如图2-28所示。

由冷却曲线可见：在冷却的初始阶段，液态金属随冷却时间的延长，热量逐渐散失，显示出温度均匀下降的特点。当冷却到某一温度时，温度又表现出随时间延长而不继续下降的现象，于是在曲线上呈一水平线段。实验证明，该水平线段对应的温度Tn就是金属的实际结晶温度。水平线段的出现是由于在结晶过程中，放出的结晶潜热补偿了金属冷却时散失的热量所致。随着结晶过程的继续进行，液体完全凝固成固体，不再放出结晶潜热，此时温度又开始连续地下降。

图2-28中的T0为金属的理论结晶温度，它是液态金属在无限缓慢冷却条件下（即平衡冷却条件下）的结晶温度。但在生产实际中，金属凝固时的冷却速度都是比较快的，此时，液态金属只能在理论结晶温度以下的某一温度Tn才开始结晶。通常把金属的实际结晶温度Tn低于理论结晶温度T0的现象称为结晶时的过冷现象，并把理论结晶温度T0与实际结晶温度Tn的差值称为过冷度ΔT，即ΔT=T0-Tn，对某一金属来说，过冷度不是恒定值，它与冷却速度有关。冷却速度越大，过冷度越大，金属的实际结晶温度就越低。

3．金属的同素异构转变

大多数金属在晶态时只有一种晶格类型，其晶格类型不随温度而改变。少数金属（如铁、锡、钛等）在晶态时，其晶格类型会随温度而改变，这种现象称为同素异构（或异晶）转变。其中，从液态变为晶态的过程称为结晶(一次结晶)，从一种晶态变为另一种晶态的过程称重结晶(二次或三次结晶)。一般情况下，材料的相变是一形核、长大的原子扩散或聚集过程，并伴有相变潜热的产生或吸收，以及体积的变化。纯铁冷却曲线及重结晶的组织示意图如图2-29所示，其中的磁性转变仅改变晶格的尺寸，而不改变晶格的类别。

纯铁在不同温度下的相变示意如下：

4．结晶后的晶粒大小

结晶既然是由晶核形成和晶核长大两个基本过程所构成的，那么结晶完毕后晶粒的大小势必与两个基本过程有关，为此有必要作进一步的讨论。

（1）晶核形成方式

1）自发形核  自发形核是指在一定过冷度下，由液态金属内部一定尺寸的短程有序原子集团自发成为结晶核心的过程。这种形核方式与液体的冷却速度有直接关系，当冷却速度越大，过冷度ΔT越大，实际结晶温度Tn越低，自由能差G液-G固=ΔG越大时，在单位时间、单位体积内可以形成结晶核心的短程有序原子集团越多，即形核率N越大。

2）非自发形核  利用实际金属融体中不可避免而含有的难熔悬浮固体杂质微粒（或者是为改善材料性能而在冶炼、浇注过程中人为加入的一些物质所形成的难熔悬浮固体微粒），在一定的过冷度下，液态金属优先依附在这些微粒表面上形核并长大，这一形核过程称为非自发形核。固体微粒与液态金属结晶核心的晶格类型和晶格常数越接近，固体微粒越易于起到非自发形核的作用。

研究表明，自发形核和非自发形核是同时存在的。在实际金属中，非自发形核更重要，往往起优先与主导作用。这是因为，非自发形核是在现成基底上进行的，从而减小了形核功，只需要较小的过冷度就能实现。

（2）晶核的长大

晶核一旦形成，便开始长大。在长大的初期，小晶体保持有规则的几何外形，但随着晶核的长大，晶体的棱角逐渐形成。由于棱角尖端处散热条件优于其他部位，因而在此处晶体得以优先生长，如图2-30a、b所示。其生长方式与树枝的生长方式一样，先形成“树干”，称为一次晶轴；然后再形成“分枝”，称为二次晶轴。依此类推，还可形成三次晶轴以至多次晶轴。各次晶轴彼此交错，空间形貌犹如茂密的树枝，故称之为树枝状晶体，简称枝晶，如图2-30c所示，在多次晶轴形成的同的，各次晶轴均在不断地伸长并长粗，直到各次晶轴互相接触，晶轴间的金属液消耗完毕为止，即形成一颗晶粒。

若金属纯度高，凝固时又能不断得到金属液的补充，则结晶后看不出任何树枝状晶体的痕迹，只能看到一颗颗外形不规则的晶粒，如图2-13所示，若金属不纯或结晶时得不到金属液的补充，则能明显看到树枝状晶体的形态。图2-31所示为在显微镜下见到的铝合金（含多种成分）表面的树枝晶形貌。

此外，晶体在长大过程中，可能由于某种原因（如金属液流动、枝晶轴相互碰撞等），晶轴发生相对转动、偏斜或折断，以及晶轴间的微小空间位向差，因此在一颗晶粒内形成亚晶粒、位错等缺陷。

（3）晶粒大小（晶粒度）

由上所述可知，晶粒就是由一个晶核长大的晶体，晶粒的大小可用单位体积内晶粒的数目来表示，数目愈多，晶粒愈小，为了测量方便，常以单位面积的晶粒数目或以晶粒的平均直径表示。

晶粒大小对材料性能影响很大，一般而言，常温下的金属材料（尤其是纯金属），晶粒愈小，则其强度愈高，塑性、韧性愈好，如表2-5所示，需要指出的是，对于在高温下工作的金属材料，晶粒应粗大一些，这是因为高温下原子沿晶界的扩散比晶内快，晶界对变形的阻力大为减弱所致。

工业生产中还采用晶粒度等级来表示，我国执行的国家标准是《金属平均晶粒度测定法（GB/T6394-200）。标准晶粒度分为8级，1级最粗，8级最细，如图2-32所示。

2.2.3 合金的结晶

合金是指由一种金属元素与另一种或几种元素经熔炼、烧结或其他方法结合在起而形成的具有金属特性的物质。组成合金的最简单、最基本且能独立存在的物质称为组元。组元在多数情况下是元素，例如，Pb-Sn合金中的Pb和Sn皆为组元，按所含组元的数目，合金可分为二元合金、三元合金及多元合金，如碳钢、合金钢、铸铁、黄铜等。由于自然界的纯金属种类有限，加之各种纯金属的强度、硬度等力学性能都比较差，所以在工业生产中，合金的应用要比纯金属广泛得多。

合金的结晶过程同样也是通过晶核形成以及晶核长大来完成的。但是，因合金中含有不只一种金属，所以其结晶过程比纯金属复杂得多。

1．合金的相结构及性能

由于合金中含有两种或两种以上元素，其原子之间必然相互发生作用，所以结晶形成的小晶体（晶粒）中也含有两种或两种以上的元素。由多种元素构成的小晶体的化学成分和晶格类型可以是完全一致的，也可以是不一致的，它们组成了合金中的相与组织。

所谓相，是指合金中化学成分、晶体结构皆相同，并以界面互相分开的各均匀组成部分。所谓组织，是指用肉眼或显微镜所观察到的材料的微观形貌，包含合金中的不同形状、不同数量和分布不一的各组成部分，又称为显微组织。合金的组织可以由一种相组成，而纯金属的组织一般只由一个相组成，如图2-33-1所示。

不同的相形成不同的显微组织，不同的显微组织导致合金不同的性能，研究表明，组成合金的基本相按其晶体结构特点可分为两大类，即固溶体和金属化合物。

2．固溶体

合金中的各组元互相溶解，结晶时形成一种在某组元的晶格中含有其他组元原子的新固相，这种新固相称为固溶体，可见，固溶体的晶体结构与某组元相同，该组元常称为溶剂，它在合金中含量一般较多，而进入溶剂中的其他组元称为溶质，含量较少，如碳（C）溶入α-Fe中，形成以α-Fe为基的固溶体，则该固溶体的晶格与α-Fe相同，仍为体心立方结构。固溶体一般用符号α、β、γ……表示。

溶质原子溶于固溶体中的量称为固溶体的浓度。在一定条件下，溶质元素在固溶体中的极限浓度称为溶质元素在固溶体中的溶解度（或固溶度）。

（1）固溶体的分类

按溶质原子在溶剂晶格中所占位置的不同，固溶体又分为置换固溶体和间隙固溶体两种。

1）置换固溶体  溶质原子取代部分溶剂原子而占据晶格结点位置的固溶体，称为置换固溶体，如图2-33所示。

按溶质组元在溶剂中的溶解度有无限制，置换固溶体又可分为有限固溶体和无限固溶体，无限固溶体没有溶解度限制，可按任意比例溶解，直到溶解100%溶质组元也不改变晶格类型。形成无限固溶体的条件是，溶质与溶剂组元的晶格类型必须相同，原子尺寸相差不大，得失电子的能力相当。图2-34所示为A、B两组元形成无限固溶体时，B原子置换A原子，直至完全被B原子置换时的情况。

2）间隙固溶体  形成固溶体时，若溶质原子分布于溶剂晶格间隙之中，这种固溶体称为间隙固溶体，如图2-35所示。

通常，晶格间隙很小（小于0.10nm），只有当溶质原子半径与溶剂原子半径的比值小于0.59时，才能形成间隙固溶体。因此，形成这类固溶体的溶质都是原子半径较小的一些非金属元素，如C、N、H、B、O等。由于晶格间隙数目有限，显然，间隙固溶体大多是有限固溶体。形成间隙固溶体的例子很多，如铁碳合金中C原子可溶入α-Fe中形成间隙固溶体，C原子也可溶入γ-Fe中形成间隙固溶体。

（2）固溶体的性能

当形成固溶体时，由于溶质原子与溶剂原子半径不同，因此，无论是置换固溶体还是间隙固溶体，都将引起晶格畸变，从而使固溶体的强度、硬度高于各组元，塑性韧性略有下降。总的来说，固溶体具有较好的综合力学性能，常作为合金的基体相（指在合金中连续分布且相对量居多、对合金性能起主导作用的相）。

通过形成固溶体而使金属强度、硬度增高的现象称为固溶强化。固溶强化是改善金属材料力学性能的有效途径之。

3．金属间化合物

合金组元间发生相互作用而生成的一种晶格类型和性能完全不同于原来任一组元的新固相称为金属间化合物。它与普通化合物不同，除离子键和共价键外，金属键也在不同程度上参与作用，从而使其具有一定程度的金属性质。因为它在二元相图中处于中间位置，所以通常称为中间相。

2.3 合金相图

2.3.1 合金相图的建立

合金中各相的数量及其分布规律与合金的成分、结晶过程有直接的关系。与纯金属的结晶相比，合金的结晶有它的特点。首先，合金的结晶过程不一定在恒温下进行，很多是在一个温度范围内完成的，而纯金属的结晶是在固定的温度下进行的；其次，合金的结晶不仅会发生晶体结构的变化，还会伴有化学成分的变化，而纯金属的结晶，只会发生晶体结构的变化，合金的这种复杂的结晶过程，必须用合金相图进行分析。

1．相图的基本知识

（1）合金系

两个或两个以上的组元按不同比例配制成的一系列不同成分的合金总称为合金系，如Pb-Sb合金系、Al-Si合金系、Fe-C合金系等。

（2）相图

相图是反映在平衡条件（极缓慢冷却或加热）下各成分合金的结晶过程以及相和组织存在状态与温度、成分间关系的简图，用来研究合金系的状态、温度压力及成分之间的变化规律。极缓慢的冷却或加热，就保证了结晶时原子的充分扩散，使之在某一条件下形成的相的成分和质量分数不随时间而改变，达到一种平衡状态，故相图又称为平衡图或状态图，由于在常压下二元合金的结晶状态取决于温度与成分两个因素，故二元合金相图通常采用由温度及成分组成的平面坐标系来表示。为此，相图中的每一点（即表象点）都代表某一成分的合金在某一温度下所处的相结构及组织状态。

在工业生产中，相图又是制订合金冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理等工艺的重要依据。

2．二元合金相图的建立

相图都是采用一定的实验方法、根据大量的实验数据建立起来的。实验的方法有多种，如热分析法、膨胀法、磁性法及X射线结构分析法等等，所有这些方法都是以合金发生相变时出现某些物理参量的突变为依据的。

热分析法是通过合金相变时放出热量或是吸收热量，来确定发生相变的温度（即临界点）建立相图的，下面以热分析法为例，说明Cu-Ni二元合金（白铜）相图的建立，具体步骤如下；

（1）配制不同成分的Cu-Ni合金若干组（见表2-8，显然，配制的合金组数越多，测得的相图就越精确。

（2）将配制好的合金熔化均匀后，在极缓慢的冷却方式（冷却速度一般控制在0.5~1.5℃/min之间）下，测出各组合金从液态到室温的冷却曲线，并标出其临界点温度（曲线上的转折点或恒温点）。

（3）在温度、成分坐标系中，分别作出各组合金的成分垂线，并在其上标出与冷却曲线相对应的临界点。

（4）将各成分垂线上具有相同意义的点连接成线，标明各区域内所存在的相，即测得Cu-Ni二元合金相图，如图2-38所示。

2.3.2 匀晶相图

组成二元合金的两组元在液态和固态能无限互溶，且只发生匀晶反应（从液相中直接结晶出固溶体的反应）的相图称为匀晶相图。

1．图形特点

Cu-Ni合金相图就是典型的匀晶相图，如图2-39所示，可以看出，相图中只有两条曲线，即液相线aa2a1b与固相线ac2c1b，液相线代表各种成分的Cu-Ni合金在缓慢冷却时开始结晶的温度，或是在缓慢加热过程中熔化终止的温度；固相线则代表各种成分的Cu-Ni合金冷却时结晶终止或是加热时开始熔化的温度。液相线以上合金全部为液相（L），称为液相区；固相线以下合金全部为固相（α），称为固相区；液相线与固相线之间是双相区，即L+α相区。

由图2-39不难理解，如果两组元能形成无限固溶体，那么由它们组成的二元合金皆具有匀晶相图的特点。除Cu-Ni合金外，还有Ag-Au合金、Ag-Pt合金及Fe-Ni合金等的相图都属于这种类型。

2．合金平衡结晶过程

以图2-39a中b点成分的合金为例。由图可知，当合金缓慢冷却至1点温度时，液相中开始结晶出α固溶体，随着温度的下降，α固溶体的量越来越多，剩余液相的量越来越少，当温度降至2点温度以下时，合金全部结晶为单相α固溶体，如图2-39b所示。其他成分合金的结晶过程与此类似。可见固溶体的结晶是在一个温度区间内进行的，并且在单相区内，相的成分就是合金的成分，相的质量就是合金的质量。

2.3.3 共晶相图

组成二元合金的两组元，在液体无限互溶而在固态只能有限互溶，并发生共晶反应时，所构成的相图为共晶相图，如由Pb、Sn二组元组成的合金系，其相图就是一种典型的共晶相图，如图2-40所示。此外，还有Pb-Sb、Ag-Cu、Al-Si等合金系的相图也都属于这种类型。

1．图形特点

观察Pb-Sn共晶相图，可以发现它比匀晶相图复杂。

（1）图中的点与线

在图2-40中，tA为Pb的熔点，tB为Sn的熔点，AE、BE为液相线，表示Pb-Sn合金在冷却过程中开始结晶的温度；AMENB线为固相线，表示合金结晶终了的温度；MF线为Sn在Pb中的溶解度曲线，NG线为Pb在Sn中的溶解度曲线；E点为共晶点，MEN线（水平恒温线）称为共晶线。

（2）图中的相区

在液相线以上为液相区，合金全部处于液相；在固相线以下有两个单相区，即α相区与β相区，α相是Sn溶于Pb中的固溶体，β相是Pb溶于Sn中的固溶体。在各单相区之间存在着三个两相区，即L+α、L+β、α+β。

（3）共晶反应

图中共晶成分（E点成分）的液态合金，缓慢冷却到MEN水平线所对应的温度（共晶温度）时，同时结晶出成分为M点的α相及成分为N点的β相，且这一结晶过程在恒温下进行，直到结晶完毕。可用下式表达：

LE恒温（183℃）αM+βN

这种由一定成分的液相，在恒温下同时结晶出两种成分与结构皆不同的固相的反应，称为共晶反应。共晶反应的产物（αM+βN）为两相机械混合物，称为共晶体。

由上可知，发生共晶反应时有L、α、β三相共存，共晶线MEN是这三相平衡的共存线。因此，凡成分在M点成分与N点成分之间的合金，在共晶温度时，均有共晶反应，把位于E点成分以左、M点成分以右的合金称为亚共晶合金；位于E点成分以右、N点成分以左的合金称为过共晶合金。

2．合金的平衡结晶过程

对图2-40中各成分范围内的合金分别列举一例，并作出相应的成分垂线（合金Ⅰ、合金Ⅱ、合金Ⅲ、合金Ⅳ），进行结晶过程分析。

（1）合金Ⅰ

合金Ⅰ位于M点成分以左（ωSn=10%），在其从液态缓慢冷却到1点温度后，开始结晶出α固溶体，随着温度的降低，α固溶体的量不断增多，剩余液相的量不断减少，当合金冷却到2点温度时，全部结晶为α固溶体。随后从2点温度冷却到3点温度，此间，α相的成分没有变化。可见以上过程完全是按匀晶相图的结晶进行的，从3点温度开始继续冷却，此时，由于Sn在α中的溶解度减小，将沿MF线不断降低，多余的Sn以β二次相βⅡ（呈粒状）的形式从α中析出。到达室温时，α中的Sn含量逐渐变到F点，合金最后的组织为α+βⅡ，图2-41所示为合金Ⅰ的结晶过程。

对于位于N点成分以右的合金，其平衡结晶过程与合金Ⅰ相似，冷却至室温的组织为β+αⅡ。

需要指出的是，在描述合金的显微组织时，常以组织组成物（泛指合金组织中那些具有确定性质和特殊形态并在显微镜下能明显区分的各组成部分，也可称为组织组分）与相组成物（指显微组织中所包含的相，也可称为相组分）表达，组织组成物可以是单相，也可以是多相混合物。所以合金I的组织组成物有两种，即α和βⅡ，皆为单相，故这两个单相又是合金Ⅰ的相组成物。同理可以分析位于N点成分以右的合金。

（2）合金Ⅱ

合金Ⅱ具有E点的成分（ωSn =61.9%），为共晶合金。该合金从液态缓慢冷却至183℃时，便发生共晶反应，恒温下反应完毕后，获得（αM+βN）的两相共晶体。

随后从183℃冷却到室温的过程中，α和β的溶解度分别沿MF与NG线不断下降，于是从αM中析出βⅡ，从βN中析出αⅡ，最后α相的成分由M点成分变到F点成分，β相的成分由N点成分变到G点成分。二次相βⅡ、αⅡ 一般分布于晶界或固溶体之中，且量小又不易分辨，故在共晶体中一般不予考虑。

由上可知，合金Ⅱ的室温组织全部为（α+β）共晶体，其组织组成物只有一种，即共晶体，相组成物为两种，即α相和β相，此两相彼此相间排列，交错分布，图2-42所示为合金Ⅱ的结晶过程。

（3）合金Ⅲ

合金Ⅲ位于E点成分以左、M点成分以右（ωSn=50%），属亚共晶合金。当其从液态缓慢冷却到1点温度时，开始结晶出初生的α固溶体，随温度下降α相逐渐增多，剩余液相逐渐减少，同时，固相成分沿着AM线变化，液相成分沿AE线变化。当合金冷至2点共晶温度时，α相成分为M点成分，剩余液相成分为E点成分。此时，液相进行共晶反应，形成（αM+βN）共晶体，即

LE+αM恒温（183℃）αM+βN+αM

该反应在183℃下进行，经一定时间，直到液相全部结晶完毕，但整个过程中初生的αM相不变化。从共晶温度继续往下冷却，随着α、β固溶体溶解度的降低，αM与βN中分别析出αⅡ与βⅡ。与前述相同，对于共晶体中析出的αⅡ与βⅡ不予考虑。

合金Ⅲ的室温组织为α+βⅡ+（α+β）共晶体，其组织组成物有三种，即α、βⅡ、（α+β）共晶体，相组成物仍为两种，即α相与β相。图2-43所示为合金Ⅲ的结晶过程。

（4）合金Ⅳ  合金Ⅳ位于E点成分以右、N点成分以左（ωSn =75%），属过共晶合金，其结晶过程与合金Ⅲ（亚共晶合金）的相似。首先从液相中结晶出初生的固溶体β，然后进行共晶反应，反应结束后，随温度的下降，从β固溶体中析出αⅡ。

合金Ⅳ的室温组织为共晶体β+αⅡ+（α+β），其组织组成物有三种，即β、αⅡ、（α+β），相组成物仍为两种，即α相与β相。

综上分析可知，处于F点成分以左、G点成分以右的合金，室温下分别具有α单相及β单相组织；处在F点成分与G点成分之间的合金，室温下的组织都是由α和β两相组成的，但由于各种成分的合金冷却时所经历的结晶过程不同，组织中所得到的组织组成物及其量是不相同的。在讨论合金的性能时，常常涉及合金的组织组成物，因此通常将其标注于相图的对应的成分区域中，如图2-44所示。

2.3.4 其他类型相图

1．包晶相图

若两组元在液态无限互溶，在固态有限互溶，并发生包晶反应，则所构成的相图为包晶相图，如图2-45所示。图中dec线是包晶反应线，成分在d点与c点间的合金，在包晶温度下均发生包晶反应。

所谓包晶反应是指由一种液相与一种固相在恒温下相互作用而转变为另一种固相的反应，可用下式表达：

Lc+αd恒温βe

现以图中c点成分的合金为例，分析其结晶过程，液态合金冷却至1点温度时结晶出。固溶体，在1点与c点温度之间，按匀晶相图的结晶进行，冷却至c点温度时，液相具有c点成分，α相具有d点成分，于是在dec线所对应的包晶温度下，发生如上式所示的包晶反应，包晶反应结束时，α相与L相耗尽，合金成为单一的β相、从包晶温度降至室温的过程中，相的溶解度沿eg线不断下降，同时从β中析出αⅡ，故室温下的组织为β+αⅡ。

2．共析相图

若两组元组成的合金系，在固态下发生共析反应，则所构成的相图为共析相图，如图2-46所示。图中cde线为共析反应线，成分在c点与e点之间的合金在共析温度下均发生共析反应。

所谓共析反应是指在一定的温度下，由某种成分均匀一致的固相中同时析出两种化学成分和晶格结构完全不同的新固相的反应，可用下式表达：

γd恒温(αc+βe)

(αc+βe)也为两相机械混合物，又称共析体。

从上述分析不难看出，共析反应与共晶反应极为相似，只是前者反应前为固相，而后者反应前为液相，因此，共析合金的结晶过程及室温平衡组织的分析与共晶相图分析相同。但因共析反应是在固态下进行的，而且转变温度较低，易达到较大的过冷度，所以共析产物比共晶产物要细密得多。

从上述分析不难看出，共析反应与共晶反应极为相似，只是前者反应前为固相，而后者反应前为液相，因此，共析合金的结晶过程及室温平衡组织的分析与共晶相图分析相同。但因共析反应是在固态下进行的，而且转变温度较低，易达到较大的过冷度，所以共析产物比共晶产物要细密得多。

2.3.5 合金性能在相图上的反映

合金相图表明了合金的成分、温度及平衡组织、，而合金的性能又与其成分、组织有着直接的关系。显然，根据相图就可大致了解合金的一些性能。

1．合金的力学、物理性能

当合金的结晶组织为单相固溶体时，因固溶强化作用，其强度、硬度在一定范围内随溶质含量的增加而升高，且塑性略有下降，如图2-48a所示。若A、B两组元的强度大致相同，则固溶体强度硬度最高值的范围应处在ωB=50%附近，此外，随溶质含量的增加，还会引起电导率的降低。这是因为溶质在溶剂中的含量增加，晶格歪扭也增大，从而导致合金中自由电子运动的阻力增大，而合金中电和热的传导都是依靠自由电子和离子的运动来进行的。总的来说，这种合金具有比纯金属高的强度和硬度，并能保持好的塑性和韧性。

当合金的结晶组织为两相组成时，其硬度、强度及电阻率与成分成直线关系变化，如图2-48b所示。若两相形成的是细密的机械混合物—共晶体或共析体，那么前者各项性能将有更大的提高（见图2-48b、图2-48c中的虚线）；后者除了有较高的硬度、强度外，还有较好的韧性。

一旦结晶组织出现化合物，合金将表现出极高的硬度和极低的电导率（见图2-48c）。

2．合金的工艺性能

材料的工艺性能是指其铸造性能、锻造性能、焊接性能及切削加工性能。以下重点介绍铸造性能在相图上的反映。由图2-49a可见，在形成单相固溶体的合金中，相图中液相线与固相线温度间隔越大，形成的树枝晶就越发达，给金属液造成的流动阻力就越大，合金的流动性也就越差，结果导致浇注时金属液不能充满铸型，铸件成为废晶。与此同时，发达的树枝晶相互交错，形成许多分割的微区，这些微区难以及时得到外部金属液的补充，凝固后便成为许多分散的缩孔，使铸件的质量低劣。由于上述原因，单相固溶体合金不宜作为铸造合金。但此类合金的塑性较好，具有良好的锻造性能，容易实现均匀的变形。

与单相固溶体合金相比，纯金属及共晶成分或接近共晶成分的合金（见图2-49b）液相线与固相线的温度间隔最小，故流动性好，又不易产生分散的缩孔。不过它们在凝固过程中容易出现的集中缩孔，生产上多采取设置冒口的方法，并将这种缩孔控制在冒口中，待铸件成形后再将冒口切除，以保证铸件的质量。因此，共晶成分或接近共晶成分的合金宜作为铸造合金。

需要指出的是，当合金的组织为两相组织时，其锻造性能不如单相固溶体好，这主要是因为不同的两相的塑性变形的性能不同，从而引起两相的变形不均匀，尤其是当两相中的一相较软、一相较硬，二者含量相差又较大时，更难达到单相合金变形的均匀程度，这种不均匀的变形将会产生比单相固溶体变形大得多的内应力，导致合金的开裂与破断。实践证明，合金的晶粒越细，第二相的分散度越大，就越有利于锻造性能的改善。

高分子材料及陶瓷材料的凝固过程都比金属材料复杂，但结晶的基本规律却与金属是相同的，它们结晶时也要有一定的过冷度，同样也是晶核形成与晶核长大的过程。陶瓷材料结晶过程中的组织变化规律也可用相图进行描述；高聚物在液态下的黏度比金属材料大得多，因此，当它们凝固时，一般情况下既有规则排列的结晶态，又有无规则排列的非晶态。

2.4 铁碳合金

碳钢和铸铁是以Fe、C两种元素为基本组元的合金，常称铁碳合金（Fe-C合金）。铁碳合金是现代工业，尤其是机械制造工业中用量最大、用途最广、最重要的工程材料，不同成分的铁碳合金从液态缓慢冷却至室温后，会结晶成不同的平衡组织，并表现出不同的性能。本节先从认识铁碳二元合金系相图入手，详细分析铁碳合金的成分、组织及性能间的变化规律。

2.4.1 铁碳合金系相图

1. 铁碳合金系组元的特性

（1）纯铁

铁（Fe）是元素周期表中的过渡族元素，在常压下1538℃熔化。工业生产中很难获得百分之百的纯铁，因此，工业纯铁多少总含有杂质，其中包括微量的碳。图2-50所示为纯铁从液态缓慢冷却为固态的冷却曲线。通过X射线晶体结构分析表明，纯铁结晶为固体后在冷却至室温的过程中发生两次同素异构转变，其变化过程为

δ-Fe1394℃     γ-Fe912℃    α-Fe

（体心立方）    （面心立方）   （体心立方）

由上可知，室温下的纯铁为α-Fe，具有体心立方的晶体结构。纯铁的这种同素异构转变是相变过程，有重要的实用意义，因为有了这种转变，才有可能使钢铁通过热处理及合金化的途径实现组织性能的多种变化。这将在后续章节中得到更深人的理解。

由图2-50还可看到，α-Fe在770℃（居里温度）发生磁性转变，即在770℃以上中α-Fe的磁性消失，由于磁性转变无晶格类型的改变，故不属于相变。

工业纯铁的力学性能特点是强度、硬度低，塑性、韧性好，室温下性能指标还与其晶粒大小及杂质含量有关，大致为：抗拉强度Rm=180～230MPa，断后伸长率A=30%～50%，断面收缩率Z=70%～80%，冲击韧度αk=160～200J·cm-2，硬度为50～80HBW。

（2）碳

碳（C）是元素周期表中的非金属元素。自然界存在的游离态的碳有石墨、金刚石和C60，它们是碳的同素异构体。

C在铁碳合金中的存在形式有三种：①C溶入Fe的不同晶格中形成固溶体；②C与Fe形成金属化合物，即渗碳体（Fe3C）；③C以游离态石墨存在于合金中。研究表明，渗碳体在铁碳合金中只是一种亚稳定的相，因为它在长时间较高温度保温的条件下，会按照以下反应发生分解，即Fe3C→3Fe+C，并形成石墨。可见，游离态的石墨才是一种稳定的相。

2．铁碳双重相图

C和Fe可以形成一系列化合物，如Fe3C、Fe2C、FeC等。因此，整个铁碳相图包括Fe-Fe3C、Fe3C-Fe2C、Fe2C-FeC、FeC-C等几个二元系相图，如图2-51所示。实践表明，ωC>6.69%的铁碳合金没有实用价值。所以，该相图被深入研究的只是ωC≤6.69%的这一部分，如图2-51中的阴影部分所示。这里，Fe3C可视为一个组元，即组成Fe-Fe3C相图。

通常情况下，铁碳合金按Fe-Fe3C系进行结晶转变，但因Fe3C在一定的条件下可分解为更稳定的石墨（G），故铁碳合金又可按Fe-G系进行结晶转变。这表明，对铁碳合金的结晶过程来说，实际上存在两种相图，即亚稳定的Fe-Fe3C相图与稳定的Fe-G相图。

为了便于二者的比较和应用，常将它们画在一起，称之为铁碳双重相图，如图2-52所示。图中实线部分表示Fe-Fe3C相图，虚线和部分实线组成Fe-G相图。

铁碳相图是人类经过长期生产实践，并进行大量科学实验总结出来的规律。为此，图中的点、线及相区中标注的符号是国际上统一规定的，不可随意改变。但因从发表第一个相图至今，已有百余年的历史，随着材料科学的不断发展，相图的测定也愈来愈精细，因此，图中的某些点、线的成分在不同的书刊中可能略有差别。下本节主要讨论实线部分所表示的Fe-Fe3C相图。

3. Fe-Fe3C相图的特征

图2-53为按组织分区的Fe-Fe3C相图，对其进行分析不难看出，它是由三类基本相图组成的，即右半部的共晶相图、左上方的包晶相图及左下方的共析相图。

（1）图中的基本相

由于Fe的同素异构转变以及Fe与C在固态下有限互溶，因此在Fe-Fe3C相图中出现了以下几种基本相；

1）铁素体  铁素体是C溶于α-Fe中所形成的间隙固溶体，具有体心立方晶格结构，用字母F或α表示。C在铁素体中的溶解度（质量分数）很小，727℃时为0.0218%（简化后为0.02%），室温下仅为0.008%。铁素体的力学性能与工业纯铁几乎相同，即强度、硬度低，塑性、韧性好，770℃以上磁性消失。铁素体在室温下可稳定存在。

2）奥氏体  奥氏体是C溶于γ-Fe中所形成的间隙固溶体，具有面心立方晶格结构，用字母A或γ表示。C在奥氏体中的溶解度（质量分数）较大，1148℃时可达2.11%，727℃为0.77%。奥氏体的力学性能与溶碳量有关，其强度、硬度不高，但塑性很好，适合进行压力加工，且无磁性。奥氏体在高温（727℃以上）可稳定存在。

3）渗碳体  前已述及，渗碳体（Fe3C）是Fe与C组成的金属化合物，为铁碳合金的强化相。它具有复杂的晶体结构，其含碳量（质量分数）从室温直到熔化前均为6.69%，即在熔点以下可稳定存在。渗碳体又硬又脆，其力学性能为：抗拉强度Rm=30MPa，断后伸长率A≈0，断面收缩率Z≈0，冲击韧度aK≈0，硬度为800HBW。

4）δ固溶体  δ固溶体是C溶于δ-Fe中所形成的间隙固溶体，又称δ铁素体，它具有体心立方晶体结构，用字母δ表示。δ固溶体存在于1394～1538℃的温度范围内，是相图中的高温相。本章对它不作详细讨论。

除上述各相以外，图中还有液相，即处于液态的铁碳合金，用字母L表示。

（2）图中的特性点

相图中的14个特性点及其含义分别列入表2-9中。

（3）图中的特性线

ABCD线为液相线，此线以上合金呈液态，冷却至该线合金开始结晶。

AHJECF线为固相线，此线以下合金呈固态，冷却至该线合金全部结晶完毕。

HJB线为包晶反应线，ωC =0.09%～0.53%的铁碳合金，在1495℃的恒温下均发生包晶转变，即LB+δH1495℃ AJ。

ECF线为共晶反应线，ωC =2.1%～6.69%的铁碳合金，在1148℃的恒温下均发生共晶转变，即LC1148℃（ AJ+Fe3C）。共晶转变的产物是奥氏体与渗碳体（或共晶渗碳体）的机械混合物，称为莱氏体，用字母Ld表示，冷却至室温的莱氏体称为变态莱氏体（或低温莱氏体），用Ld‘表示。

PSK线为共析反应线，ωC =0.02%～6.69%的铁碳合金，在727℃的恒温下均发生共析转变，即AS727℃（ FP+Fe3C）。共析转变的产物是铁素体与渗碳体（或共析渗碳体）的机械混合物，称为珠光体，用字母P表示。PSK线又称A1线。

ES线为碳在奥氏体中的溶解度曲线。由于在1148℃时，奥氏体中溶碳量（质量分数）最大可达2.11%，而在727℃时仅为0.77%，因此ωC>0.77%的铁碳合金自1148℃冷却至727℃的过程中，均将从奥氏体中析出渗碳体，此时的渗碳体称为二次渗碳体（Fe3CⅡ）。ES线又称Acm线，亦即从奥氏体中开始析出Fe3CⅡ的临界温度线。

PQ线为碳在铁素体中的溶解度曲线。由于在727℃时铁素体中溶碳量（质量分数）最大可达0.02%，而在室温时仅为0.0008%，因此，ωC>0.0008%的铁碳合金自727℃冷却至室温的过程中，均将从铁素体中析出渗碳体，此时析出的渗碳体称为三次渗碳体（Fe3CⅢ）。PQ线亦即从铁素体中开始析出Fe3CⅢ的临界温度线，由于Fe3CⅢ量极少，往往予以忽略。

GS线是合金冷却时自奥氏体中开始析出铁素体的温度线，通常称A3线。

此外，CD线是从液体中结晶出渗碳体的开始温度线。从液体中结晶出的渗碳体称为一次渗碳体（Fe3CⅠ）；GP线是ωC <0.02%的铁碳合金冷却时，从奥氏体中析出铁素体的终了温度线。

需要说明的是，本节讲述的一次渗碳体（Fe3CⅠ）二次渗碳体（Fe3CⅡ）、三次渗碳体（Fe3CⅢ）以及共晶渗碳体、共析渗碳体，它们的化学成分、晶体结构、力学性能都是一样的，并没有本质上的差别，不同的命名仅表示它们的来源、结晶形态及在组织中的分布情况有所不同而已。

4．图中的相区

Fe-Fe3C相图可划分为以下相区：

（1）五个单相区

ABCD线以上的液相区（L），AHNA线围着的δ固溶体相区（δ），NJESGN线围着的奥氏体相区（A），GPQG线围着的铁素体相区（F），DFKL垂线代表的渗碳体相区（Fe3C）。

（2）七个双相区

ABHA线围着的L+δ相区，JBCEJ线围着的L+A相区，DCFD线围着的相区L+FeCⅠ，HJNH线围着的δ+A相区，EFKSE线围着的A+Fe3C相区，GSPG线围着的A+F相区，QPSKLQ线围着的相区F+Fe3C。

（3）三个三相共存区

HJB线为相区L+δ+A，ECF线为相区L+A+Fe3C，PSK线为相区A+F+Fe3C。

2.4.2 铁碳合金平衡结晶过程分析

1.铁碳合金的分类

由图2-52，图2-53可知，不同成分的铁碳合金具有不同的平衡组织，而不同的组织又具有不同的性能，为此，按其含碳量及组织状况可将铁碳合金系分为工业纯铁、钢、白口铸铁、灰铸铁等几种类型。

（1）工业纯铁

工业纯铁指室温下的平衡组织几乎全部为铁素体的铁碳合金（其显微组织如图3-10a所示），此类合金的ωC<0.02%，位于Fe-Fe3C相图P点成分以左的区域。工业纯铁仅适合作为某些电工材料。

（2）钢

钢指高温固态组织可为单相奥氏体的一类铁碳合金，其ωC=0.02%-2.11%，位于相图中P点与E点成分之间，此类合金具有良好的塑性，适合锻造、轧制等压力加工，根据室温组织的不同又可分为以下三种；

1）亚共析钢  亚共析钢指室温下的平衡组织为铁素体与珠光体的铁碳合金，其ωC=0.02%～0.77%，位于P点与S点成分之间。

2）共析钢  共析钢指室温下的平衡组织仅为珠光体的铁碳合金，其ωC=0.77%（可化简为0.8%），即为S点成分的合金。

3）过共析钢  过共析钢指室温下的平衡组织为珠光体与二次渗碳体的铁碳合金，其ωC=0.77%～2.11%，位于S点与E点成分之间。

（3）白口铸铁

白口铸铁指液态结晶时都有共晶反应且室温下的平衡组织中皆含变态莱氏体的一类铁碳合金，因其断口白亮而得名。此类合金的ωC=2.11%～6.69%，位于E点成分以右，熔点较低，流动性好，便于铸造成形；但因组织中总含有一定量的莱氏体，硬度高、脆性大，故不能进行锻造、轧制等压力加工，也不易切削加工。根据室温组织的不同也可分为以下三种：

1）亚共晶白口铸铁  亚共晶白口铸铁指室温下的平衡组织具有变态莱氏体、珠光体与二次渗碳体的铁碳合金，其ωC=2.11%～4.3%，位于C点成分以左。

2）共晶白口铸铁  共晶白口铸铁指室温下的平衡组织仅为变态莱氏体的铁碳合金，其ωC=4.3%，即为C点成分的合金。

3）过共晶白口铸铁  过共晶白口铸铁指室温下的平衡组织为变态莱氏体与一次渗碳体的铁碳合金，其ωC=4.3%～6.69%，位于C点成分以右。因其太脆，缺乏实用价值。

（4）灰铸铁

灰铸铁指室温下的平衡组织具有铁素体、珠光体，或是二者皆有的基体，且基体上分布着不同形态石墨的铁碳合金，其断口呈暗灰色，ωC>2.1%。

2. 钢和白口铸铁的平衡结晶过程

为了认识钢和白口铸铁组织的形成规律，下面选择几种典型的合金，分析其平衡结晶过程及组织变化，基于图2-53中左上方的包晶反应对室温组织分析的意义不大，通常采用简化了的Fe-Fe3C相图（图2-54）进行说明。

（1）共析钢（ωC=0.77%）

图2-55所示为共析钢的冷却曲线及平衡结晶过程。

由图可见，当合金缓冷至1点温度时，其成分垂线与液相线相交，于是从液体中开始结晶出奥氏体，在1点至2点温度间，随着温度的下降，奥氏体的量不断增加，其成分沿AE线变化，而液相的量不断减少，其成分沿AC线（见图2-54）变化。当温度降至2点时，合金的成分垂线与固相线相交，此时合金全部凝固为奥氏体。在2点至3点温度间是奥氏体的简单冷却过程，合金的成分、组织均不发生变化。当降至3点温度（727℃）时，将发生共析反应，即

AωC =0.77%727℃（ FωC =0.02%+Fe3CωC =6.69%）

形成较细密的珠光体。随着温度的继续下降，铁素体的成分将沿着溶解度曲线PQ变化，并析出三次渗碳体。三次渗面体量极少，常与共析反应中的渗碳体连在一起，不易分辨，可忽略不计。对此问题，后面各合金的分析处理皆相同。因此，共析钢的室温平衡组织全部为珠光体，其室温的组织组成物仅有一种，即100%的P，但其相组成物却有两个，即F和Fe3C。

珠光体具有层片状的显微组织特征，在低倍放大显微镜下观察，只能见到白色的F基体上分布着黑色条纹状的Fe3C呈黑白相间的层状形貌或是二者难以分清，如图2-56a所示；若在高倍放大显微镜下观察，则可见到F与Fe3C间有清晰的相界面，如图2-56b所示。

（2）亚共析钢（ωC =0.40%）

图2-57所示为ωC =0.40%的钢的冷却曲线及平衡结晶过程。

由图可见，亚共析钢在1点至3点温度间的结晶过程与共析钢相似。当缓慢冷却至3点温度时，合金的成分垂线与GS线相交，此时由奥氏体中先析出铁素体（这是个同素异构相变过程，它与金属的结晶一样，包括形核和核心的长大两个阶段）。随着温度的下降，奥氏体和先析出铁素体的成分分别沿GS和GP线变化。当降至4点温度（727℃）时，铁素体的ωC =0.02%，奥氏体的ωC =0.77%，此时的奥氏体便发生共析反应，转变成珠光体而铁素体不变化。从4点温度继续冷却至室温，可以认为合金的组织不再发生变化，因此以ωC=0.40%为代表的所有亚共析钢室温下的平衡组织均为铁素体和珠光体（F+P），其组织组成物有两种，即F和P。

图2-58所示为亚共析钢的显微组织，其中白色块状为F，亦称为先析铁素体；暗色的层片状为P，随着钢中含碳量的增加，白色块状的F将会减少，当ωC≥0.6%以上时，块状的F将会逐渐变成白色的网状F分布在层片状P的周围。

（3）过共析钢（ωC=1.20%）

图2-59所示为ωC=1.20%钢的冷却曲线及平衡结晶过程。

由图可见，过共析钢在1点至3点温度间的结晶过程也与共析钢相似。当缓慢冷却至3点温度时，合金成分垂线与ES线相交，此时便开始沿奥氏体晶界析出二次渗碳体（Fe3CⅡ故呈网状分布）。随着温度的下降，奥氏体的成分沿溶解度曲线ES变化，且奥氏体的量不断减少，二次渗碳体的量不断增多。当降至4点温度（727℃）时，奥氏体的ωC =0.77%，此时的奥氏体便发生共析反应转变成珠光体，而Fe3C不变化，从4点温度继续冷却至室温，可以认为合金的组织不再发生变化。因此，以ωC=1.20%为代表的所有过共析钢的室温平衡组织均为二次渗碳体和珠光体（Fe3CⅡ+P），其组织组成物有两种，即Fe3CⅡ和P。该钢的相组成物仍为F与Fe3C。

图2-60所示的是过共析钢的显微组织，其中Fe3C根据采用的浸蚀剂不同可为白色（或黑色）的细网状分布在层片状的P周围。

（4）共晶白口铸铁（ωC=4.3%）

图2-61所示为共晶白口铸铁的冷却曲线及平衡结晶过程。

由图可见，当合金缓冷至1点共晶温度（1148℃）时，将发生共晶反应，即

LωC =4.3%1148℃（AωC =2.11% +Fe3CωC =6.69%）

形成高温莱氏体，在1点至2点温度间，随着温度的下降，莱氏体中的奥氏体成分将沿着溶解度曲线ES变化，并析出二次渗碳体（它与共晶渗碳体连在一起，在金相显微镜下难以分辨），随着二次渗碳体的析出，奥氏体的含碳量不断下降，当温度降至2点（727℃）时，奥氏体的ωC =0.77%，此时的奥氏体发生共析反应转变为珠光体，于是高温莱氏体（Ld）也相应转变为变态莱氏体（Ld‘），不难理解，变态莱氏体中含有珠光体、二次渗碳体和共晶渗碳体。从2点温度继续冷却至室温，可以认为合金组织不再发生变化。所以共晶白口铸铁的室温平衡组织为较粗大的变态莱氏体。其组织组成物仅有一种，即全部为Ld‘，而相组成物仍是两种，即F和Fe3C。

图2-62所示为共晶白口铸铁的显微组织，图中的P呈黑色的斑点状或条块状，Fe3C基体呈白色。

（5）亚共晶白口铸铁（ωC=3.0%）

图2-63所示为ωC=3.0%白口铸铁的冷却曲线及平衡结晶过程。

由图可见，当合金缓冷至1点温度时，其成分垂线与液相线相交，从液体中便开始结晶出奥氏体（称为初生奥氏体），在1点至2点温度间，随着温度的下降，奥氏体的量不断增加，液体的量不断减少，当降至2点温度（1148℃）时，奥氏体的ωC =2.11%，剩余液体的ωC =4.3%，此时，剩余液体发生共晶反应转变成高温莱氏体，而初生奥氏体不发生变化。在2点至3点温度间，随温度的下降，又从奥氏体（包括初生奥氏体以及莱氏体中的奥氏体）中析出二次渗碳体，当降至3点温度（727℃）时，奥氏体发生共析反应转变成珠光体，高温莱氏体转变成变态莱氏体。从3点温度继续冷却至室温，可以认为合金组织不再发生变化，所以以ωC =3.0%为代表的所有亚共晶白口铸铁的室温平衡组织均为珠光体、二次渗碳体和变态莱氏体（P+ Fe3CⅡ+ Ld‘），其组织组成物有三种，即P、Fe3CⅡ、Ld‘，而相组成物仍是两种，即F和Fe3C。

图2-64所示为亚共晶白口铸铁的显微组织，图中黑色带树枝状特征的是P，分布在P周围的白色网是Fe3CⅡ，具有黑白斑点状特征的是Ld‘。

（6）过共晶白口铸铁（ωC=5.0%）

图2-65所示为ωC=5.0%过共晶白口铸铁的冷却曲线及平衡结晶过程。

由图可见，当合金缓冷至1点温度时，其成分垂线与液相线相交，从液体中开始结晶出一次渗碳体。在1点至2点温度间，随着温度的下降，一次渗碳体的量不断增加，液体的量不断减少，当降至2点温度（1148℃）时，剩余液体的成分变为ωC=4.3%，此时，剩余液体发生共晶反应转变为高温莱氏体，而一次渗碳体不发生变化。在2点至3点温度间，随温度的下降，莱氏体中的奥氏体不断析出二次渗碳体，当降至3点温度（727℃）时，奥氏体发生共析反应转变为珠光体。此时，高温莱氏体则转变为变态莱氏体，从3点温度继续冷却至室温，可以认为合金组织不再发生变化。所以以ωC =5.0%为代表的所有过共晶白口铸铁组织均为一次渗碳体与变态莱氏体（Fe3CⅠ+ Ld‘）其组织组成物有两种，即Fe3CⅠ、Ld‘，而相组成物仍是两种，即F和Fe3C。

图2-66所示为过共晶白口铸铁的显微组织，图中白色带条状特征的是Fe3CⅠ，具有黑白点条状特征的是Ld‘。

2.4.3 碳对铁碳合金的影响

1.碳对室温平衡组织的影响

将铁碳合金按Fe-Fe3C相图结晶后的钢与白口铸铁的室温平衡组织总结与表2-10中。

由表2-10可见，铁碳合金中的钢与白口铸铁室温平衡组织中的组织组成物可归纳为四种，即下F、P、Fe3C、Ld‘；相组成物为F和Fe3C，随着合金中含碳量的变化，其组织组成物及相组成物的相对量皆发生变化，如图2-67所示。

由表2-10及图2-67还可看出，随着含碳量的增加，不仅其组织中Fe3C的量渐进递增，而且其存在形态也发生变化，即由层片状形态分布在F基体内（形成珠光体P）进而呈网状分布在晶界上（Fe3CⅡ），当形成莱氏体1时，Fe3C则成为连续分布的基体。这种组织形态上的变化，必然导致力学性能的明显变化。

2.碳对力学性能的影响

可以理解F、Fe3C与P是钢与白口铸铁室温平衡态的基本组织组成物，其中；F软而韧；Fe3C硬而脆；P的力学性能则介于F、Fe3C之间，即具有较高的硬度、强度和良好的塑性韧性。

对以F为基体的钢来说，Fe3C的量越大，分布越均匀、细密，则钢的硬度、强度越高。但当Fe3C以网状形态分布在晶界上，尤其是当它作为基体时，铁碳合金的塑性与韧性会大大下降。这就是高温缓慢冷却的过共析钢与白口铸铁脆性大的原因。

图2-68所示为钢中含碳量与力学性能（热轧火态的测定值）的关系曲线。它表明随含碳量的增加，钢的强度、硬度增大，塑性、韧性下降。当ωC>1.00%时，由于网状Fe3CⅡ的出现，其强度显著降低，而钢的硬度仍继续成线性增大。前已述及，钢的硬度在160-230HBW时，才具有最好的切削加工性能，且钢的塑性及焊接性能也越好，为了保证工业用钢有较好的强度、硬度、塑性及韧性的匹配，通常，其ωC<1.40%。

一般情况下，若零件以要求塑性、韧性好为主，应选用低碳钢（ωC =0.10%~0.25%）；若零件要求塑性、韧性较好且强度较高，应选用中碳钢（ωC=0.25%～0.60%）；若零件要求以强度高且耐磨性好为主，应选用高碳钢（ωC=0.60%~1.30%）图2-69曲线所示为ωC<2.11%的铁碳合金热加工的大致温度范围。

当ωC>2.11%以后，合金成为白口铸铁。它硬而脆，既不能压力加工，又很难切削，除采用铸造方式制成少数耐磨件外，在其他方面应用不多。

综上所述不难理解Fe-Fe3C相图不仅为钢铁材料的选用和加工工艺提供了理论依据，还为选择铸造热锻、热轧及热处理的加热温度范围提供了实践指南。

需要指出的是Fe-Fe3C相图上的平衡组织只有在极其缓慢的冷却或加热条件（一般0.5℃·min-1左右）下才能得到，对于实际生产中的钢铁材料，当冷却或加热速度较快时，所形成的组织不能完全用它来分析。另外，由于钢铁材料中除含Fe、C两元素外，还常存有P、S、Si、Mn等元素，因此在分析钢铁材料时，不仅要利用Fe-Fe3C相图，有时还要考虑常存元素的综合作用。