第四章 常用机械工程材料

4.1 非合金钢

工业用钢的品种很多，为了便于生产、保管、选材和研究，根据国家标准GB/T13304.1-2008按化学成分将钢分为非合金钢、低合金钢和合金钢。因为非合金钢中含合金元素极少，因此习惯上也称之为碳钢。

工程中应用的非合金钢（即碳素钢）除含Fe、C两组元外，通常还含有P、S、Si、Mn及微量的H、O、N元素。这些都是在冶炼时未能除尽的杂质元素，对钢的性能有一定的影响。为了了解钢中杂质产生的原因，正确选用碳钢，有必要了解一下钢铁从原材料至机械产品的大致生产过程。

4.1.1钢铁材料的生产过程

如图4-1所示，在高炉中首先将铁矿石还原，生产出炼钢生铁；再将生铁进一步在各种炼钢炉中将含碳量降至1.3%（质量分数）以下，并把其他杂质元素（P、S、Si、Mn等）的含量也调整至规定的范围内。这就炼成了各种牌号的碳钢。然后经过轧制锻造等冷、热变形工序，把碳钢加工成钢板、圆钢等各种型材或锻件，作为冶金产品投入社会。其中一部分直接用于工程结构中，如建筑、桥梁、船舶用的各种钢筋及型钢等，另一部分进入机械厂继续加工（经铸造、锻造、切削加工、热处理等工艺）制成各种零件并装配成机械产品。

4.1.2钢锭的组织及缺陷

由图4-1可知，钢在冶炼后，除少数直接制成铸件外，绝大部分都要先铸成钢锭，按浇注前钢液脱氧程度的不同，可把钢锭分为镇静钢、沸腾钢和介于两者之间的半镇静钢三类，镇静钢是指钢液在浇注前进行了充分的脱氧，以至钢液注入锭模后不再发生碳与氧的反应而处于镇静状态，凝固后的钢锭成分比较均匀，组织也比较致密，属优质钢；沸腾钢是指钢液在浇注前脱氧不充分，钢液中含有较高的FeO，注入锭模后发生碳与氧的反应而产生CO气泡，当气泡逸出时会形成钢的沸腾现象。下面以镇静钢为主讨论钢锭的组织和缺陷。

1. 钢锭的组织特点

典型的钢锭组织是由表层细晶区、柱状晶区和中心等轴晶区所组成的，如图4-2所示。各晶区形成的条件分述如下：

（1）表层细晶区  钢液注入锭模后，由于模壁温度较低，与锭模接触的钢液冷却速度快，过冷度大，形成大量晶核，模壁也能起非自发形核的作用，因此形成细晶区。

（2）柱状晶区  在表层细晶粒区形成后，随着模壁温度升高，钢液冷却速度有所降低。但垂直于模壁方向向外散热最快，晶核沿着与散热相反的方向优先长大而形成柱状晶区。

（3）中心等轴晶区  柱状晶长大到一定程度，锭模中心的钢液远离模壁，冷却速度变小。由于过冷度小，晶核少且散热的方向性不明显，故形成粗大的等轴晶区，除上述三个晶区外，在钢锭的下部往往还有一个等轴细晶粒所组成的致密锥形区，它是因先结晶的晶体密度比钢液的大，下沉到底部而形成的。钢锭的组织对性能有明显的影响，如柱状晶的热塑性差，所以在一般锻钢的毛坯中不希望有严重的柱状晶。通过控制过冷度、散热条件等，可以改变三个晶区的分布，获得由单一的柱状晶区或等轴晶区组成的钢锭。

2．钢锭的缺陷

钢锭除有上述几个晶区以外，还有如下一些不可避免的缺陷：

（1）缩孔和缩松  缩孔与缩松皆是由钢液结晶时的体积收缩所引起的，集中积收缩形成的孔穴称为缩孔（见图4-2），分散体积收缩形成的分散小孔称为缩松，缩孔表面严重氧化，其附近含有大量夹杂物，锻造或轧制时不能焊合。钢材中不允许有缩孔残留，必须完全切除。缩松在锻造或轧制时可以焊合或减轻，其危害比残留缩孔小，但若缩松未被焊合，会削弱钢的力学性能，特别是使塑性下降，断裂韧度KIC明显降低。

（2）杂质在钢锭中，除有Fe、C元素之外，还含有P、S、Si、Mn、N、H、O等杂质元素，研究表明，在钢锭上部的杂质元素（如P、S等）含量高，夹杂物多；在钢锭中部的杂质元素含量低，夹杂物少，成分均匀：在钢锭下部的高熔点氧化物（如SiO2、FeO等）多。因此，不难理解，由钢锭轧制成的钢材中总会有杂质。

3．杂质元素对钢性能的影响

决定钢性能的主要因素是含碳量和组织形态，但是不能排除杂质元素对钢带来的影响。以下重点叙述P、S、Si、Mn元素的影响。

（1）P、S的影响  一般来说，P和S是钢中的有害杂质，它们来源于矿石，燃料等炼钢原料，P可溶于铁素体，使钢的强度、硬度增大，塑性、韧性显著变差，尤其是P可形成Fe3P，使钢的脆性转变温度迅速升高，导致钢在室温下出现塑性、韧性恶化，低温时发生脆性断裂（即冷脆）的现象。冷脆对高寒地带和其他低温条件下工作的钢结构件具有严重的危害性。

S在钢中能与Fe化合形成熔点为1190℃的FeS，而FeS又能与Fe形成低熔点（988℃）共晶体，且常分布于奥氏体的晶界上，当钢在1000℃以上进行压力加工时，低熔点共晶体熔化，导致钢材沿晶界开裂（即热脆）。需要指出的是，有时为了改善某些钢的切削加工性，可以通过适当提高含硫量，制成易切削钢。

（2）Si、Mn的影响  Si、Mn是炼钢过程中因加入硅铁和锰铁脱氧而残留在钢中的有益杂质。它们能溶于铁素体，对钢起到一定的强化作用；另外，由于Mn与S的亲和力比Fe与S的亲和力要大，因此钢中的Mn可以优先夺取钢中的S，形成MnS。MnS的熔点为1600℃，远高于钢的热压力加工温度，并且MnS在高温下具有一定的塑性，不会使钢发生热脆，因此Mn可以减轻S的有害作用，但MnS毕竟是钢中的一种夹杂物，过量的MnS会使钢的疲劳强度及断裂韧度降低。

综上所述，基于杂质元素在炼钢时不可能除尽，为了改善钢的性能，除了在炼钢时保证钢的含碳量外，还必须将杂质元素的含量控制在一定的范围内。

4.1.3非合金钢的分类

1．按照质量等级分类

（1）普通质量非合金钢  普通质量非合金钢是指生产过程中不规定需要特别控制质量要求的钢。它应满足四个条件：第一，非合金化；第二，不规定热处理（退火、正火、消除应力及软化处理不作为热处理对待）；第三，其特性值应符合含碳量最高值≥0.10%，含硫量或含磷量最高值≥0.040%，含氮量最高值≥0.07%，抗拉强度最低值≤690MPa，屈服强度最低值≤360MPa，断后伸长率最低值（）≤33%，弯心直径最低值≥0.5×试件厚度，冲击吸收能量最低值（20℃，V型缺口，纵向标准试样）≤27J，洛氏硬度最高值≥60HRB；第四，未规定其他质量要求，它主要包括碳素结构钢中的一部分以及质量相当的不同用途的钢。

（2）优质非合金钢  优质非合金钢是指在生产过程中需要特别控制质量（例如控制晶粒度，降低含硫量、含磷量，改善表面质量或增加工艺控制等），以达到比普通质量非合金钢特殊的质量要求（例如良好的抗脆断性能、良好的冷成形性等），但这种钢的生产控制没有特殊质量非合金钢严格（如不用控制淬透性）。它包括碳素结构钢中的一部分，优质碳素结构钢中的一部分、易切削结构钢等质量相当的不同用途的钢。

（3）特殊质量非合金钢  特殊质量非合金钢是指在生产过程中需要特别严格控制质量和性能（例如控制淬透性和纯洁度）的非合金钢，它主要包括优质碳素结构钢中的一部分、碳素弹簧钢、非合金调质钢、碳素工具钢等质量相当的不同用途的钢。

2.按工程应用的需要分类

（1）按碳的质量分数分类

①低碳钢，ωc≤0.25%；

②中碳钢，0.25%<ωc≤0.6%；

③高碳钢，ωc>0.6%。

（2）按质量和用途分类

①碳素结构钢，用来制造桥梁、船舶、建筑等工程构件；

②优质碳素结构钢，用来制造齿轮、弹簧、轴类等机器零件；

③碳素工具钢，用来制造刀具、量具、模具等工具。

4.1.4非合金钢的牌号及应用

非合金钢的牌号主要是按质量和用途进行编制的，以下重点介绍碳素钢的牌号及应用。

1．碳素结构钢

在国家标准GB/T700-2006中所列的Q215、Q235、Q275三种牌号的A、B级和Q195钢属普通碳素结构钢，即普通质量非合金钢；除普通质量A、B级钢以外的所有牌号及A、B级规定冷成形性和模锻性特殊要求者，属优质非合金钢。

碳素结构钢主要保证力学性能，故其牌号也体现力学性能：用“Q+数字+质量等级符号十脱氧方法符号”表示，其中“Q”为“屈”字的汉语拼音首字母，数字表示屈服强度值；字母A、B、C、D为质量等级符号，由A到D表示质量依次提高；脱氧方式符号“F”表示沸腾钢，“Z”表示镇静钢，“TZ”表示特种镇静钢，“Z”和“TZ”通常可以省略，例如，Q235AF表示屈服强度不低于235MPa，质量为A级的沸腾钢，Q235C表示屈服强度不低于235MPa、质量为C级的镇静钢。

碳素结构钢一般情况下不经热处理，而在钢厂供应状态下（即热轧状态）直接使用，通常，Q195、Q215、Q235钢的含碳量低，焊接性能好，塑性、韧性好，有一定强度，常轧制成薄板、钢筋，焊接钢管等，用于桥梁、建筑等结构和制造普通铆钉、螺栓、螺母等零件。Q275钢的含碳量较高，故其强度较高，塑性、韧性较好，可进行焊接，并轧制成型钢、条钢和钢板作结构件以及制造简单机械的连杆、齿轮、联轴器和销子等零件。

2．优质碳素结构钢

在国家标准GB/T699-1999中所列的优质碳素结构钢牌号中，65Mn、70Mn、70、75、80、85钢属特殊质量非合金钢，其余属优质非合金钢。

优质碳素结构钢必须同时保证化学成分和力学性能，所以大多为镇静钢，其牌号采用两位数字表示，且两位数字的万分数代表钢中平均碳质量分数，例如，45钢表示钢中平均碳质量分数为45/10000，即0.45%。08钢表示钢中平均碳质量分数为8/10000，即0.08%。

优质碳素结构钢主要用来制造机器零件，一般都要经过热处理以提高其力学性能。含碳量的不同，其用途也不同，08、08F、10、10F钢塑性、韧性好，具有优良的冷成形性能和焊接性能，常冷轧成薄板，用来制造仪表外壳、汽车和拖拉机上的冷冲压件，如汽车车身、拖拉机驾驶室壳体等；15、20、25钢用来制造尺寸较小、负荷较轻、表面要求耐磨、心部强度要求不好的渗碳零件，如活塞销、样板等；30、35、40、45、50钢经热处理（淬火十高温回火）后具有良好的综合力学性能，即具有较高的强度和较好的塑性、韧性，用来制造轴类零件，例如40、45钢常用来制造汽车和拖拉机的曲轴、连杆，一般的机床主轴，机床齿轮和其他受力不大的轴类零件；55、60、65钢热处理（淬火+中温回火）后具有高的弹性模量，常用来制造负荷不大、尺寸较小（截面尺寸为12～15mm）的弹簧，如调压、调速弹簧，柱塞弹簧，测力弹簧，冷卷弹簧等。

3．铸钢

工业生产中常用到的还有一般工程用铸造碳钢，简称铸钢。当零件复杂、无法锻造成形而铸铁又不能满足其力学性能要求时，可采用铸钢来铸造成形。铸钢主要用来制造机床基座、变速箱壳体、锤轮、水压机工作缸、横梁以及起重运输机的齿轮、联轴器等重要件。铸钢的牌号用“铸”“钢”两字汉语拼音的首字母“Z”“G”+两组数字表示，两组数字分别表示屈服强度和抗拉强度，如ZG200-400表示铸钢的屈服强度不小于200MPa，抗拉强度不小于400MPa。

4．碳素工具钢

碳素工具钢属特殊质量非合金钢，其牌号用“T+数字”表示，其中“T”为“碳”字汉语拼音的首字母，数字的千分数代表钢中平均碳质量分数。例如，T8、T10分别表示钢中平均碳质量分数为0.8%和1.0%的碳素工具钢。对于较高含锰量的碳素工具钢，牌号中加注锰元素符号Mn，如T8Mn；对于冶金质量好（含磷量、含硫量低）的高级优质碳素工具钢，则在牌号后注以“A”表示，如T8MnA。

碳素工具钢经热处理（淬火十低温回火）后具有高硬度，用来制造尺寸较小，要求耐磨性好的量具、刃具、模具等。

部分碳素工具钢的化学成分、热处理规范如表4-1所示，表中数据选摘自国家标准GB/T1298-2008。

4.2 铸铁

实用工业铸铁是指ωc>2.11%并含有Si、Mn、P、S等元素的铁碳合金。高炉治炼出的生铁分为两类：一类作为钢厂炼钢的原料，称为炼钢生铁，其含硫量和含磷量比较低，最终炼成ωc<2.11%的各种钢锭：另一类作为铸造各种零件、毛坯的原料，称为铸造生铁。一般将铸造生铁置入铸造车间的冲天炉中，加入定量的铁合金、废钢和回炉铸件后，重新熔炼成所需成分的铁液，再浇注成各种铸件。

与钢相比，铸铁的强度低，塑性、韧性差，但它有良好的铸造性能、切削加工性能及减振性，且生产工艺简单、造价低廉，因此它广泛应用于机械制造、冶金、矿山、交通及石油、化工等部门。

铸铁的性能与其组织中所含的石墨有密切的关系。下面从石墨的形成过程开始，讨论各类铸铁的组织、性能及用途。

4.2.1铸铁的石墨化

由图2-52铁碳双重相图可知，当铁碳合金中的C以渗碳体（Fe3C）形式存在时，就会出现具有菜氏体组织的白口铸铁；当铁碳合金中的C全部或大部分以石墨（G）形式存在时，就会出现在钢的基体组织（即铁素体F、珠光体P）上分布着不同形状石墨的铸铁，统称灰铸铁。

在铁碳合金中渗碳体只不过是一种亚稳相，而石墨才是稳定相，那么，为什么相图中铁碳合金平衡结晶时不析出石墨而是析出渗碳体呢？这主要是因为Fe- Fe3C的含碳量（ωc=6.69%）较之石墨的含碳量（ωc=100%）更接近于工业铸铁的含碳量（ωc=2.5%～4.0%），形成渗碳体晶核更容易。但当合金中含有促进石墨形成的元素Si并在高温有足够扩散时间的条件下，不仅渗碳体分解出石墨，铁液和奥氏体中也会析出稳定的石墨相来，材料学中把铸铁组织中石墨的形成过程称为铸铁的石墨化过程。

4.2.2影响铸铁石墨化的因素

1．化学成分的影响

铸铁中所含的元素C、Si、Mn、P、S对石墨化过程都会带来一定的影响，它们有的促进石墨化，有的阻碍石墨化。

（1）C和Si  铸铁中的C和Si是促进石墨化的元素，它们的含量愈高，石墨化过程愈易进行。随着含碳量的增高，石墨的晶核数增多，形成的石墨晶体也增多，从而促进了石墨化；Si可使共晶点左移，使共晶点的含碳量降低，共晶温度提高，也有利于石墨的形成。

铸铁中Si的质量分数每增加1%，共晶点的含碳量相应降低1/3。为了综合考虑C和S的影响，通常把Si量折合成相当的C量，并把原有C量与由Si折合的C量称为碳当量，即

碳当量=ωc+1/3ωSi

由于共晶成分的铸铁具有最佳的铸造性能，因此一般将铸铁的碳当量配制在接近共晶成分的区域。

（2）Mn  铸铁中的Mn虽是阻碍石墨化的元素，但Mn与S能形成MnS，从而减弱了S阻碍石墨化的作用，一定程度上还是起到了间接促进石墨化的作用。

（3）P  铸铁中的P对石墨化的影响不如上述元素对石墨化的影响大，有微弱促进石墨化的作用，但它可以形成Fe3P，会使铸铁的性能变脆，导致开裂。

（4）S  铸铁中的S是强烈阻碍石墨化的元素。这是因为S增加了Fe、C原子的结合力，并且，形成的FeS又阻碍了C原子的扩散，还降低铸铁的力学性能。

为了有利于石墨化过程的进行，工业铸铁的化学成分一般都控制在下列范围：  ωc=2.5%～4.0%，ωSi =1.0%～3.0%，ωMn =0.5%～1.4%，ωP<0.12%，ωS <0.1%～0.15%。

2．冷却速度的影响

冷却速度对铸铁的石墨化影响很大，一般说来，冷却速度愈慢，愈有利于C的扩散，即对石墨化愈有利，而快冷则抑制石墨化。但是，非常缓慢的冷却速度在生产实际中是不现实的，因此，为保证在一般冷却速度下也能获得灰铸铁，生产上常利用调整铸铁中的C和Si的含量来达到目的。

由于铸铁的冷却速度又与铸件壁厚有直接关系，故生产中将铸件壁厚（影响到冷却速度）及C、Si总含量对铸铁组织石墨化的影响综合表达在图4-2中。由图可见，当铸铁中C、Si总含量一定时，铸铁件愈薄（即冷却愈快），石墨化过程愈难进行，愈容易形成白口铸铁。当铸件壁厚（即冷却速度）一定时，C、Si总含量愈高，铸铁的石墨化将进行得愈彻底。

4.2.3铸铁的分类

1．按石墨化程度分类

根据铸铁在结晶过程中石墨化程度的不同，铸铁可分为表4-2中所列出的三种类型。

2．按石墨的形态分类

如果根据铸铁中石墨的结晶形态不同，表4-2中的灰铸铁又可细分为表4-3中所列出的五种类型。对于同一基体，若石墨形态不同，铸铁性能也有区别。

4.2.4铸铁的特点及应用

1．灰铸铁

生产中的灰铸铁通常是指片墨铸铁和孕育铸铁，它是应用最广泛的一类铸铁，其产量几乎占铸铁全部产量的80%以上。

灰铸铁与前述工业铸铁的成分大致相同。它由于C、Si含量较高，所以具有较强的石墨化能力。

图4-3所示为片墨铸铁的显微组织，可见其中石墨片粗大，图a为铁素体灰铸铁，图b为铁素体加珠光体灰铸铁，图c为珠光体灰铸铁。组织中的石墨为层状结构，其力学性能很差（Rm≈20MPa，硬度为3～5HBW，A=0%），一旦受到外力，石墨便会破断、脱落。因此，可以把石墨理解成是在金属基体上存在的一些微裂纹，它们割裂了基体而破坏了其连续性。此外，在石墨片边界及尖角处还会引起应力集中，致使灰铸铁的抗拉强度远比钢的低，塑性远比钢的差，显然，铸铁中的石墨数越多、尺寸越大、分布越不均匀，其抗拉强度就越低，塑性就越差，但石墨对铸铁抗压强度影响不大，还使铸铁具有良好的减振性。因此，灰铸铁主要用来制造汽车、拖拉机中的汽缸体、汽缸套、机床床身等承受压应力及振动的机件。

需要指出的是，由于石墨的存在，灰铸铁切削加工时易断屑，并且在它脱落后的孔洞中还可存储润滑剂，再加上石墨本身也有润滑作用，这些都使灰铸铁具有良好的耐磨性。

部分灰铸铁的力学性能、显微组织和应用举例如表4-4所示，表中数据选摘自国家标准GB/T9439-2010。牌号中“H”“T”为“灰”“铁”二字的汉语拼音的首字母，其后数字表示最低抗拉强度。

2．球墨铸铁

球墨铸铁（球铁）是经过球化处理及孕育处理后而获得的一种铸铁，其基体上分布着细小的球状石墨，它是在浇注前的铁液中加入一定量的球化剂（如稀土镁合金）和孕育剂（ωSi 0=75%的硅铁合金、硅钙合金）而获得的。

球墨铸铁的成分不同于片墨铸铁，一般为：ωc=3.8%～4.0%，ωSi =2.0%～2.8%，ωMn=0.6%～0.8%，ωP<0.1%，ωS<0.04%，ω稀土=0.03%～0.05%。

球墨铸铁的显微组织也有三种类型，F+球状G、F+P+球状G、P+球状G，分别如图4-4a、b、c所示。由于组织中的石墨呈球状，故对金属基体的割裂与损伤作用远小于片状石墨的，这使得金属基体的强度能得到很好的发挥。研究表明，球墨铸铁的基体强度利用率可达70%～90%，而片墨铸铁的基体强度利用率仅为30%～50%。由此可见，球墨铸铁具有比片墨铸铁高得多的强度、更好的塑性与制性，加之它便于生产，成本比钢低廉，在一些受力复杂，综合性能要求较高、无较大冲击力的场合下，可用球墨铸铁件取代某些钢件，如汽车和拖拉机的曲轴、凸轮轴，某些机床的主轴、轧钢机的轧辊等，都是用球墨铸铁制造的。

部分球墨铸铁的力学性能、主要基体组织和应用举例如表4-5所示，表中数据选摘自国家标准GB/T1348-2009牌号中的“Q”“T”为“球”“铁”二字汉语拼音的首字母，其后面的两组数字分别表示抗拉强度和断后伸长率。若标有字母“L”，则表示该牌号的球墨铸铁有低温（-20℃或-40℃）下的冲击性能要求，若标有字母“R”，则表示该牌号的球墨铸铁有室温（23℃）下的冲击性能要求。

3．可锻铸铁

可锻铸铁是将白口铸铁经长时间石墨化退火处理后而获得的一种铸铁，其组织中的石墨呈团絮状（由于此石墨化过程是在固态下进行的，石墨的长大速度在各方向上大致相同，故石墨呈团絮状）。通常按图4-5所示的石墨化退火工艺进行处理，即：将白口铸铁加热至900-980℃并在此温度下长时间保温退火，使组织中的渗碳体充分分解，形成奥氏体与团絮状的石墨。在随炉缓慢冷却的过程（冷却速度为40～50℃·h-1）中，过饱和的C从奥氏体中析出，并在已生成的团絮状石墨表面形成二次石墨，达到共析反应温度（750-720℃）区时，以3-5℃·h-1或更慢的速度冷却，剩余奥氏体经共析转变为铁素体与石墨，得到F+团絮状G的组织（其石墨化退火工艺曲线为图4-5中的曲线1）。这类铸铁断口中心比表层的石墨多，中心呈现黑灰色，因此称为黑心可锻铸铁（其显微组织如图4-6所示），当共析反应温度阶段的冷却速度较快时，剩余奥氏体便直接转变为珠光体，得到P+团絮状G的组织（其石墨化退火工艺曲线为图4-5中的曲线2）。这类铸铁称为珠光体可锻铸铁。

可锻铸铁中的石墨呈团絮状，减弱了对基体的割裂作用，故其强度比片墨铸铁的高，其塑性、韧性比片墨铸铁的好。需要指出的是，可锻铸铁实际上是不可锻造的。一般，小的可锻铸铁件，其铁液处理容易，质量稳定，生产成本比球墨铸铁件的要低。普通可锻铸铁的化学成分为：ωc=2.4%～2.8%，ωSi =1.2%～2.0%，ωMn=0.4%～1.2%，ωP<0.2%，ωS<0.18%，Cr<0.05%。

可锻铸铁通常用来制造那些壁薄（厚度般小于25mm）、形状复杂、承受振动或冲击载荷的小机件，如汽车和拖拉机的后桥、轮壳、减速器壳体、活塞环、管接头等，这些铸件如果是大批量生产，它的低成本优点便更为突出了。

部分可锻铸铁的力学性能和应用举例如表4-6所示，表中数据选摘自国家标准牌号中“K”“T”为“可”“铁”二字汉语拼音的首字母，“KTH”表示黑心可锻铸铁，“KTZ”表示珠光体可锻铸铁，“KTB”表示白心可锻铸铁，其后数字含义与球墨铸铁的相同。

4．蠕墨铸铁

蠕墨铸铁是经过蠕化处理和孕育处理后而获得的一种新型铸铁。通常在铁液中加入稀土硅钙合金（ωRE=10%～15%，ωSi =50%，ωCa=15%～20%）进行蠕化处理，然后加入少量孕育剂（硅铁）以促进石墨化，使铸铁中的石墨具有介于片状和球状之间的过渡形态（石墨片厚而短，两端圆钝），如图4-7所示。

蠕墨铸铁的成分为：ωc=3.5%～3.9%，ωSi =2.2%～2.8%，ωMn=0.4%～0.8%，ωP，ωS<0.1%，其牌号用“蠕“的汉语拼音”Ru“和“铁”的汉语拼音的首字母“T”加表示抗拉强度的一组数字表示，如RuT350，就表示最小抗拉强度为350MPa的蠕墨铸铁。

蠕墨铸铁的显微组织是由蠕虫状石墨和钢的基体组成。与片状石墨相比，蠕虫状石墨的长度与厚度的比值明显减小，在大多数情形下，蠕墨铸铁组织比较容易得到铁素体基体。由于蠕虫状石墨的尖端比片状石墨要圆钝一些，对基体的割裂作用不如片状石墨那么强烈，并且应力集中也会减小，故蠕墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率弹性模量和弯曲疲劳强度均优于片墨铸铁，接近于铁素体基体的球墨铸铁，同时它的导热性及铸造性能均优于球墨铸铁。

蠕墨铸铁多用来制造那些在热循环及较大温度梯度下工作的机件，如柴油机汽缸盖、汽缸套、钢锭模等。

蠕墨铸件单铸试样的力学性能、主要基体组织和应用举例如表4-7所示，表中数据选摘自国家标准GB/T26655-2011。

5．合金铸铁

向铸铁中加入Si、Al、Cr、Mo、Cu等元素进行熔合，即可获得合金铸铁。合金铸铁具有一般铸铁所不具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特殊性能。

4.3 合金钢

非合金钢（一般指碳钢）冶炼工艺简单，易加工，价格低廉，且可以通过不同的热处理工艺来改变其性能，满足工业生产上的一般需求。所以非合金钢应用广泛，其产量占钢铁总产量的80%以上。但是非合金钢存在强度指标偏低、淬透性较差、高温强度低、热硬性差、抗氧化、耐蚀、耐热、耐磨及电磁性能等方面都较差。随着科学技术的发展，非合金钢的性能在很多方面不能满足更高的、全面性要求。为了克服非合金钢的不足，在冶炼优质非合金钢的同时有目的地加入一定量的一种或一种以上的金属或非金属元素。这类元素统称为合金元素，含有这类合金元素的钢统称为合金钢。通常加入的合金元素有Mn（锰）、Ni（镍）、Si（硅）、Cr（铬）、W（钨）、B（硼）、Mo（钼）、V（钒）、Ti（钛）、Nb（铌）、Co（钴）以及RE（稀土）等。钢中所加入合金元素的质量分数记为ωAE。

合金钢在上述几方面性能上确比非合金钢优越，但在压力加工、切削加工、焊接工艺性方面比非合金钢稍差，且成本较高。

4.3.1 合金钢基本知识

1．合金钢的分类

依照国家标准GB/T13304.2-2008合金钢的主要分类方法有两种：一是按主要质量等级分为优质合金钢和特殊质量合金钢，以下还分为若干子类：一是按主要性能和使用特性分为工程结构用钢，机械结构用钢，工具钢，轴承钢，不锈、耐蚀和耐热钢，特殊物理性能钢，其他钢，以下还分为若干子类。基于合金钢的分类所涉及的产业众多，本节将国家标准和工程应用的实际结合起来，按用途分类，如图4-8所示。

除一般工程构件用钢之外，其他各类钢件大都需经严格的热处理之后才能使用。

2. 合金钢的编号

不同国家的钢的编号方法不同。钢的编号的总原则是，用简明、确切的符号和数字将钢中各组成元素的大致含量表示出来，有的还可以反映钢的性能和用途特征，其优点是易识易记。以下按国家标准《钢铁产品牌号表示方法》（GB/T221-2008）进行分述。

（1）结构钢

凡用来制造机器零件和工程结构的钢都属于结构钢。合金结构钢是在碳素结构钢的基础上加入合金元素而发展形成的钢。

1）工程结构用钢  工程结构用钢与普通碳素结构钢牌号的编制规则相同。

2）机械结构用钢  机械结构用钢牌号的基本形式为“两位数字+元素符号+数字+……”，其前两位数字的万分数表示平均碳质量分数，例如，40Cr钢的平均碳质量分数应为40/10000，即0.40%；元素符号后面的数字为该元素的平均质量分数；当元素的平均质量分数为1.50%～2.49%、2.50%～3.49%、3.50%～4.49%、4.50%～5.49%……时，相应标注为2、3、4、5……；当元素的平均质量分数小于1.5%时，牌号中仅标出元素符号，一般不标出含量。例如，20SiMn2MoV（钢的化学成分为ωC=0.17%～0.23%，ωSi=0.90%～1.20%，ωMn=2.20%～2.60%，ωMo=0.30%～0.40%，ωV=0.05%～0.12%）表示钢的平均质量分数ωC=0.20%，ωSi <1.50%，ωMn=2.40%，ωMo <1.50%，ωV <1.50%；若S、P含量达到高级优质钢，则在牌号后加“A”，如18Cr2Ni4WA；若S、P含量达到特级优质钢，则在牌号后加“E”，如50MnE。

3）易切削结构钢  易切削结构钢的牌号由“Y+两位数字+易切削元素”，其中“Y”为“易”字汉语拼音的首字母，两位数字的万分数表示平均碳质量分数。对于含钙、铅、锡等易切削元素的易切削钢，在牌号中分别以元素符号Ca、Pb、Sn表示；对于加硫和加硫、磷的易切削钢，通常不在牌号中标出易切削元素硫、磷；对于较高含锰量的加硫或加硫、磷的易切削钢，牌号中只标出Mn，但对较高含硫量的易切削钢，在牌号尾部标出元素符号S。

例如：ωC=0.42%～0.50%、ωCa=0.002%～0.006%的易切削钢，其牌号表示Y45Ca；ωC =0.40%～0.48%，ωMn= 1.35%～1.65%，ωS=0.16%～0.24%的易切削钢，其牌号表示为Y45Mn；ωC =0.40%～0.48%、ωMn =1.35%～1.65%、ωS =0.24%～0.32%的易切削钢，其牌号表示为Y45MnS。

（2）工具钢

1）合金工具钢  合金工具钢与合金结构钢牌号的编制方法相似，基本形式为“一位数字或无数字+元素符号+数字+……”。前一位数字的千分数表示平均碳质量分数，当平均碳质量分数不小于1.00%时，钢号中不标出其质量分数；元素符号以后的数字表示方法与合金结构钢的相同。例如，9SiCr钢的化学成分为ωC =0.85%～0.95%，ωSi =1.20%～1.60%，ωCr =0.95%～1.25%）表示平均质量分数ωC =0.90%，ωSi <1.50%，ωCr =1.5%；又如，CrWMn（钢化学成分为ωC =0.90%～1.20%，ωCr =1.20%～1.60%，ωW =0.80%～1.10%，ωMn =1.00%）表示平均质量分数ωC≥1.00%，ωCr <1.50%，ωW <1.50%，ωMn <1.50%。

2）高速工具钢  高速工具钢的平均碳质量分数大多小于1.0%，在牌号中不标出其质量分数，而合金元素含量的表示方法与合金工具钢的相同，例如，W18Cr4V钢（其化学成分为ωC=0.73%～0.83%，ωW=17.20%～18.70%，ωCr=3.80%～4.5%，ωMn=1.00%～1.20%）表示平均质量分数ωW=18.00%，ωCr=4.00%，ωV<1.50%，碳质量分数不标出。

合金工具钢均属于高级优质钢，但在牌号中不加“A”。

（3）轴承钢

轴承钢又称为滚动轴承钢。

1）高碳铬轴承钢  高碳铬轴承钢的牌号的基本形式为“G+元素符号Cr+数字”其中“G”为“滚”字汉语拼音的首字母。高碳铬轴承钢的平均碳质量分数均大于1.0%，在牌号中不标出其质量分数，而元素符号Cr后面数字的千分数表示平均铬质量分数。例如，GCr15、GCr4（钢的铬质量分数分别为1.4%～1.65%、0.35～0.50%）表示平均质量分数ωC=1.50%、ωCr=0.40%。

2）渗碳轴承钢  渗碳轴承钢的基本形式为“G+两位数字十合金元素+数字”，其中，G后面两位数字的万分数表示平均碳质量分数，合金元素后面数字的表示方法与合金结构钢相同。例如，G20CrMn（钢的化学成分为ωC=0.17%~0.23%，ωCr=0.35%～0.65%，ωMn=0.65%～0.95%）表示平均质量分数ωC=0.20%，ωCr=<1.50%，ωMn=<1.50%。

3）高碳铬不锈轴承钢  高碳铬不锈轴承钢与渗碳轴承钢牌号的表示形式相同。例如，G95C18（钢的化学成分为ωC=0.90%～1.00%，ωCr=17.0%～19.0%）表示平均质量分数ωC=0.95%、ωCr=18.0%。

（4）不锈、耐蚀和耐热钢

不锈、耐蚀和耐热钢牌号的基本形式为“两位或三位数字+元素符号+数字+……”。两位或三位数字的万分数或十万分数表示碳质量分数的最佳控制值，元素符号后面数字的表示方法与合金结构钢的相同，钢中有意加入的铌、锆、氮等合金元素，虽然含量很低，也应在牌号中标出Nb、Zr、N等。

牌号中关于碳质量分数最佳控制值的数字表示有以下规定：

①对于只规定碳质量分数上限的钢，当碳质量分数上限不大于0.10%时，以上限的3/4作为碳质量分数；当碳质量分数上限大于0.10%时，以上限的4/5作为碳质量分数，且此类钢牌号中用两位数字的万分数来表示碳质量分数的最佳控制值。例如，碳质量分数上限为0.08%时，其牌号中的碳质量分数以06表示；碳质量分数上限为0.20%时，其牌号中的碳质量分数以16表示；碳质量分数上限为0.15%时，其牌号中的碳质量分数以12表示。

②对于碳质量分数上限不大于0.030%的超低碳不锈钢，牌号中用三位数字的十万分数表示碳质量分数的最佳控制值。例如，碳质量分数上限为0.030%时，其牌号中的碳质量分数以022表示；碳质量分数上限为0.020%时，其牌号中的碳质量分数以015表示。

③对于规定碳质量分数上、下限的钢，以牌号中的两位数字的百分数表示平均碳质量分数，例如碳质量分数为0.16%～0.25%时，其牌号中碳的质量分数以20表示。

综上所述，为便于理解，举出以下几种钢牌号表示的例子：

ωC≤0.08%，ωCr=18.00%～20.00%，ωSi=8.00%～11.00%的不锈钢，牌号为06Cr19Ni10。由牌号可知，碳质量分数的最佳控制值为0.06%，铬、镍的平均质量分数分别为19.00%、10.00%。

ωC≤0.030%，ωCr=16.00%～19.00%，ωTi=0.10%～1.00%的不锈钢，牌号为022Cr18Ti。由牌号可知，碳质量分数的最佳控制值为0.022%，铬的平均质量分数为18.00%，钛的平均质量分数小于1.5%。

ωC =0.15%～0.25%，ωCr=14.00%～16.00%，ωMn=14.00%～16.00%，ωNi=1.50%～3.00%、ωN=0.15%～0.30%的不锈钢，牌号为20Cr15Mn15Ni2N。由牌号可知，碳平均质量分数为0.20%，铬、锰、镍的平均质量分数分别为15.00%、15.00%、2.00%，氮的含量很低。

3．合金元素在钢中的作用

合金钢种类繁多，性能优良，使用有别，关键在于钢中所含各种元素合金化的微妙作用。尽管合金元素在钢中的相互作用很复杂，但仍有一定的规律可循，其主要作用综合表现在强化钢中的基本相、改变铁碳相图中的相区、影响热处理过程等三方面。

合金钢与非合金钢的热处理方法基本相同，但合金元素的作用会影响钢的热处理过程。

1）对奥氏体化及晶粒度的影响

除Ni、Co以外，绝大多数合金元素，特别是强碳化物形成元素（如Cr、Mo、W、V、Ti等）都降低Fe、C原子的扩散速度，因而将延缓奥氏体化过程；同时，形成合金渗碳体和特殊碳化物更难溶入奥氏体中，并且阻碍奥氏体晶界的移动和奥氏体晶粒的长大，起到了细化晶粒的作用。因此，合金钢的奥氏体化要选择较高的加热温度和较长的保温时间，使合金元素充分溶入奥氏体中，以提升钢的淬透性。合金元素的加人使得合金钢多为本质细晶粒钢，故经热处理后都有良好的力学性能。

2）对过冷奥氏体转变的影响

①除Co以外，大多数合金元素溶入奥氏体后都使C曲线右移或变形，均可提升过冷奥氏体的稳定性。

从图4-9a可以看出，随着钢中含镍量的增加，C曲线明显右移，故提升了钢的淬透性，有的合金钢甚至淬火空冷也可形成合金马氏体。由于C曲线显著右移，因而合金钢多在油中淬火，这对于减小工件变形开裂的倾向十分有利。

从图4-9b可以看出，随着钢中含铬量的增加，C曲线由一组变成两组，即改变了C曲线的形状，使某些钢的珠光体转变曲线和贝氏体转变曲线上下分开，形成两组独立的C曲线（即P型、B型各一组），因而某些钢空冷也可得到贝氏体组织。

②除AL、Co、Si外，大多数合金元素（如Mn、Cr、Ni、Mo等）溶入奥氏体后，均降低钢的M.点，使某些淬火钢中的残留奥氏体增多。为消除残留奥氏体增多带来的不利影响，某些合金钢的热处理工艺更复杂了。

认识合金钢，了解合金元素在钢中的主要作用，对于理解后述各种合金钢的热处理及选材等内容是很重要的。

4.3.2 结构钢

1. 工程结构用合金钢

工程结构用合金钢包括供冷成形用的热轧或冷轧扁平产品用合金钢（压力容器用钢汽车用钢等）、预应力用合金钢、矿用合金钢、高锰耐磨钢等。工程结构用合金钢的产量占全部钢产量的大部分，故用它取代碳素结构钢具有重大的经济意义。其中比较典型的钢种是低合金高强度合金钢（又称普通低合金钢、普低钢），它是为了满足一些工程构件既要求承载大又要求自重轻的要求，我国自主开发的符合国情资源特色的优质部是在碳素结构钢的基础上加入少量合金元素（ωAE<3%）炼制而成的，在供货状态下可同时保证化学成分和力学性能，且与碳素结构钢的生产成本相近。

（1）用途

工程结构用合金钢主要用来制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、压力容器、石油管道、大型钢架结构及农业机械等。采用工程结构用合金钢取代碳素结构钢可以减轻构件重量，提高构件强度，提升构件韧性，保证构件能耐久、可靠地使用。

（2）性能特点

工程结构用合金钢的强度较高，塑性、韧性好，压力加工性能和焊接性能良好。这类钢的屈服强度较碳素结构钢的提高了30%～50%，尤其是其屈强比（ReL/Rm）的提高更为明显。其室温下的冲击吸收能量KU2>34J，且其冷脆转变温度较碳素结构钢的约低-10℃：在-40℃时，工程结构用合金钢的冲击吸收能量KU2不低于27J。

（3）成分特点及作用

1）含碳量  一般ωC≤0.25%，以保证其良好的韧性、焊接性能及冷成形性能。

2）主加合金元素  Mn（ωMn≤1.8%）能固溶强化铁素体，细化珠光体。

3）辅加合金元素  V、Ti、Nb等与钢中的碳形成微小的碳化物（如TiC、VC、NbC等），起细化晶粒和弥散硬化作用；此外，有的钢中加入少量稀土元素，以消除钢中有害杂质的影响，减弱其冷脆性。

（4）热处理及组织

这类钢通常在热轧退火（或正火）状态下使用，其组织为铁素体加珠光体（或索氏体），构件焊接后一般不再热处理。

（5）常用钢种

低合金高强度结构钢在工程中应用较多，其牌号与碳素结构钢牌号的编制方法致，其最低屈服强度为345MPa。同一种牌号的钢还有质量等级之分，要求在20℃、0℃、-20℃、-40℃条件进行夏比冲击试验并达到相应冲击吸收能量指标的钢材，分别记为B、C、D、E级；不要求进行冲击试验的钢材记为A级。

部分低合金高强度结构钢的拉伸性能和应用举例如表4-8所示，表中数据选摘自国家标准GB/T1591-2008工程中最常用的钢种有Q345A、Q390A、Q420A等。

需要指出的是，生产应用中也有不少采用工程结构用钢激冷淬火后自发回火，以获得综合力学性能优良的低碳马氏体组织的成功实例，如柴油机摇臂轴、铁轨鱼尾螺栓、油井吊卡、打麦机筛板、碾米机米筛等。实践表明，这一工艺用于那些变形程度要求不高、尺寸不大的中小型零部件，往往可获得满意的使用效果和很好的经济效益。

2. 机械结构用合金钢

（1）渗碳钢

1）用途  渗碳钢应用甚广，主要用来制造表面需要承受高磨损且在动态下工作的零件，如变速齿轮、活塞销、内燃机凸轮轴等各种表面耐磨件。

2）性能特点  渗碳钢经渗碳淬火、回火后可获得表硬心韧、耐磨、抗疲劳等多重优良性能。

3）成分特点及作用  碳钢主要是低碳钢和低碳合金钢。含碳量一般ωC=0.10%～0.25%，以保证零件渗碳后心部有足够的韧性和塑性。金元素主要加入能提升淬透性的Mn、Ni、Cr、B等元素；辅加少量Ti、V、W、Mo等元素形成稳定的化合物，阻碍晶粒长大，提高渗碳层的硬度，改善钢的耐磨性。

部分合金渗碳钢的化学成分、热处理工艺、力学性能和应用举例如表4-9所示，表中数据选摘自国家标准GB/T3077-1999。

4）热处理特点及组织  渗碳钢件的最终热处理应为渗碳、淬火加低温回火。具体淬火工艺根据钢种不同而定：合金渗碳钢一般都是渗碳后直接淬火；而渗碳时易过热的钢种，如20Cr钢等在渗碳之后直接空冷（正火），以消除过热组织，而后再进行加热淬火和低温回火。

热处理后，渗碳钢件表层的组织为高碳细针状回火马氏体加粒状碳化物及少量残留奥氏体，硬度为58～62HRC。心部组织与钢的淬透性及零件的截面尺寸有关，全部淬透时为低碳回火马氏体及铁素体，硬度达40～50HRC。多数情况下心部为少量低碳回火马氏体、托氏体（或细珠光体）及少量铁素体的混合组织，硬度达25～35HRC，从而使心部具有好的强韧性

（2）调质钢

调质钢是调质处理合金结构钢的简称，大多是指用来制造承受很大循环载荷和冲击载荷零件的钢。由它制造的零件都要经过淬火及高温回火。

1）用途  调质钢广泛用来制造汽车、拖拉机、机床等的重要零件，如机床主轴汽车半轴、压缩机连杆、齿轮、高强度螺栓等。

2）性能特点  调质钢经调质热处理后具有高的强度、硬度，并与韧性有良好的匹配，综合力学性能优良。

3）成分特点及作用  调质钢多为中碳合金钢，ωC=0.35%~0.50%。当含碳量过低时，回火后硬度强度不足；当含碳量过高时，钢的塑性和韧性下降。主加合金元素Cr、Mn、Ni、Si、B等可提高淬透性，固溶强化铁素体；辅加合金元素W、Mo、V可改善耐回火性。此外加入Mo、W还能减轻或防止第二类（高温）回火脆性，加入V能细化晶粒。

调质钢的调质效果与钢的淬透性有很大关系，一般应根据零件受力情况而定：对于整体截面受力均匀的零件，要求淬火后保证心部获得90%以上的马氏体；对于承受弯曲扭转应力的零件，只要求淬火后离表面R/4（R为表面到中心的距离）处保证得到80%以上的马氏体。

需要指出的是，调质钢并非一定要经调质才能使用。综合力学性能要求不高的某些工件采用正火或整体淬火加低温回火也是可行的。

4）热处理特点及组织  要求强度高、韧性好的零件（例如连接件和传动件）多采用调质处理，利用回火温度的不同来调整零件的强度和韧性。某些合金调质钢回火后应快冷以防止高温回火脆性的产生。

要求表面耐磨而心部强韧性好的零件调质后还可进行表面淬火加低温回火，使表面硬度为55～58HRC，心部为250～350HBW（相当于25～38HRC）。若耐磨性要求更高，可选专用渗氮钢38CrMoAL，调质后再进行渗氮处理调质钢经调质处理后的组织为回火索氏体。

部分调质钢的化学成分、热处理工艺、力学性能和应用举例如表4-10所示，表中数据选摘自国家标准GB/T3077-1999。

（3）非调质钢

在碳素结构钢或低合金钢中加入微量合金元素、热轧后直接加工成零件、无须调质处理便可达到性能要求的专用结构钢，称为非调质机械结构钢，简称非调质钢。

1）用途  目前，非调质钢主要用来制造汽车、拖拉机和机床类零件。热锻和易切削非调质钢多用来制造汽车的连杆曲轴、前轴、半轴、凸轮轴、花键轴以及汽车机油泵传动齿轮、各类传动轴等；而在机床行业，主要用来制造各类机床丝杠、光杠、主轴、花键轴齿条和电动机主轴等；还广泛用来制造某些对韧性要求不太高的汽车零件，以取代中碳调质钢和合金调质钢。随着高强度、高韧度非调质钢的发展，其应用范围还在不断地扩大。例如，我国目前开发的自发回火低碳马氏体型或贝氏体型非调质钢，已用来制造汽车的水泵轴等零件。

2）成分及性能特点  非调质钢中的含碳量大多为ωC=0.32%～0.49%，加入的微合金元素主要有V、Ti、Mn和B、N等，最常用的是V，其次是Mn。Mn可降低珠光体形成温度，细化珠光体，从而提高钢的强度，且有促进VN和VC溶解、降低VC固溶温度的作用，当ωMn=1.50%～1.60%时，Mn将促进贝氏体的形成。所以，具有贝氏体的非调质钢，其Mn的含量均较高。我国生产的部分非调质钢的化学成分和力学性能如表4-11所示，表中数据选摘自国家标准GB/T15712-2008。]

与调质钢相比，非调质钢对尺寸（体积）效应不敏感，其力学性能尤其是硬度在零件截面上的分布较为均匀。这对大型零部件来说尤为可贵和重要，此外，非调质钢的切削加工性能优于具有索氏体组织的调质钢，尤其是那些易切削非调质钢更高一筹。非调质钢具有良好的高、中频感应或激光加热淬火特性，与同等强度级别的调质钢相比，在同样渗氮和碳氮共渗工艺条件下，非调质钢可以获得更高的硬度和更大的渗层深度，且渗氮处理后心部硬度也不降低。试验表明，非调质钢具有良好的表面强化特性。

4．弹簧钢

1）用途  弹簧钢主要用来制造各种弹簧和弹性元件。

2）性能特点  由于弹簧利用的是弹性变形时吸收能量以缓和振动和冲击的原理，因此弹簧钢应具有高的弹性极限、屈强比、疲劳强度和足够的韧性：同时，弹簧钢需要有较好的热处理工艺性能（如淬透性好、过热敏感性弱）及良好的表面质量（如无氧化、脱碳层及加工刀痕、裂纹、夹杂等），以确保具有良好的疲劳性能。

3）成分特点及作用

①含碳量  对于合金弹簧钢取ωC=0.45%～0.70%，以保证经热处理后有高的弹性极限和疲劳极限；对于碳素弹簧钢取ωC=0.62%～0.90%。

②主加元素Si、Mn  加入主加合金元素的目的是为了提升淬透性，强化铁素体，提高屈强比。

③辅加元素Cr、W、V、Mo等  加入辅加合金元素的目的是为了减小弹簧钢的脱碳和过热倾向，同时进一步改善耐回火性和提高冲击韧度。

表4-12所示为部分弹簧钢的主要化学成分热处理工艺、力学性能和应用举例，表中内容选摘自国家标准GB/T1222-2007。

5．易切削钢

易切削钢是指在钢中加入一种或几种易切削元素，使其切削加工性能得到明显改善的结构钢，简称易切钢。

1）用途  易切削钢的应用范围较广，可用于结构钢件，如机床丝杠，手表和照相机的齿轮轴、齿轮等。在某些合金工具钢（如塑料模具钢等）中，为了改善其切削性能，制造出高精度模具，可加入易切削元素，使之成为易切削钢。

2）性能特点及作用  易切削钢能降低切削力和切削热，减少刀具磨损，提高工件、刀具的寿命，改善排屑性能，提高切削速度。

3）化学成分特点  不同种类易切削钢的基体化学成分均不相同，但它们所含的易切削元素主要是S（ωS=0.08%～0.30%），Pb（ωPb=0.15%～0.25%），Ca（ωCa=0.001%～0.005%），稀土元素（少量），这些元素可以单独加入，也可以同时加入几种。

易切削元素在钢中形成夹杂物（称为易切相），可中断基体与切屑的连续性，促使形成卷曲半径小而短的切屑，减小切屑与刀具的接触面积。

由于易切削钢中含硫量较高，且存在大量夹杂物（易切相），所以钢的力学性能，特别是横向性能相对较低。

部分易切削钢的化学成分和力学性能如表4-13所示，表中数据选摘自国家标准GB/T8731-2008。

4.3.3 轴承钢

滚动轴承广泛用于高速运转的机器，如机床、汽车、拖拉机、柴油机、电动机、自行车等。本节讲述的是用来制造滚动轴承的一类钢——轴承钢。需要指出的是，轴承钢的化学成分大多类似于合金工具钢，因而轴承钢也可以用来制造某些刃具、量具、模具及精密构件等。

滚动轴承工作时，外套圈固定在机器上设计的轴承座内，内套圈随轴一起转动。滚动体和内、外套圈都要受到周期性变化的应力的作用，这种应力作用的频率甚至可以达到每分钟数万次。此外，滚动体和套圈之间还存在着摩擦及润滑剂的侵蚀作用。因此，滚动轴承的损坏常常是由接触表面产生了小块金属的疲劳剥落，磨损及锈蚀所引起的。

1．轴承钢的性能要求

（1）高的硬度、强度和好的耐磨性  轴承滚动体与套圈之间不仅有滚动摩擦而且有滑动摩擦。因此，轴承部件都要求高硬度（一般为62～64HRC），且必须硬度均匀，以抵抗高的摩擦和磨损。

（2）高的接触疲劳强度  由于滚动体与套圈之间为点或线接触，其压应力可达3000～5000MPa，高的接触疲劳强度可延长轴承的使用寿命。

（3）足够的韧性和耐蚀性。

（4）高的纯净度  轴承部件的表面及整体质量对其寿命皆影响很大，故要严格控制轴承钢中夹杂物和杂质的含量。

2．成分特点及作用

（1）高的含碳量  含碳量一般应达到0.95%～1.05%（质量分数），以保证经最终热处理后达到高的硬度、强度和好的耐磨性要求。含碳量较低的轴承钢必须经渗碳热处理后达到这一要求。

（2）主加元素Cr  当ωCr=0.35%～1.95%时，可形成合金渗碳体（Fe，Cr）3C，由此提升钢的淬透性，进而改善钢的耐磨性。

（3）辅加元素S、Mn  添加合金元素Si、Mn可进一步提升钢的淬透性，使钢能获得均匀的组织。

（4）严格控制S、P含量  规定钢中ωS≤0.025%，ωp≤0.027%，且钢中夹杂物的形态及分布必须控制在规定级别之内。

3．轴承钢的分类

根据化学成分和用途不同，轴承钢按国家标准GB/T13304.2-2008可分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢、无磁轴承钢等。

（1）高碳铬轴承钢

高碳铬轴承钢是许多企业广为熟悉的轴承钢，有多个牌号。它们的含碳量一致且都很高（ωC=0.95%～1.50%），但合金元素尤其是C元素的质量分数相差较大，由1.35%至1.95%不等。Cr元素除了能提升钢的淬透性之外，还能形成碳化物，改售钢的耐磨性，所以那些含铬量较低的钢适合制造尺寸较小的球、圆柱滚子等滚动体，含碳量较高并含有Si、Mn或Mo元素的轴承钢主要用来制造中大型轴承（如壁厚大于12mm，外径小于250mm）的套圈和滚动体，还适合制造量具、冷冲模具及柴能机的精密偶件等。高碳铬轴承钢中使用量最大的钢种有GCr15和GCr15SiMn。

（2）渗碳轴承钢

渗碳轴承钢主要用来制造高冲击负荷条件下工作的中型（外径不大于250mm）、大型（外径为250~450mm）和特大型（外径大于450mm）的轴承零件，如轧钢机矿山挖掘机及其他重型机械上所用轴承的套圈及滚动体。这些轴承件不仅要求表面硬度高、耐磨性好，还要求心部有较好的韧性和足够的强度，所以要用渗碳轴承钢来制造。

不同牌号的渗碳轴承钢中的含碳量都比较低（ωc=0.08%～0.23%）；加入的合金元素有Cr、Mn、Ni、Mo等，牌号不同，其含量有所不同。经渗碳处理后，钢的表面可获得一定厚度的高碳层（ωc =0.95%～1.05%），再经淬火、回火后，高碳层便转变为硬度达60HRC以上的硬化层。需要指出的是，渗碳层的厚度需要视具体技术要求，通过渗碳工艺来控制。例如，一般大型轴承零件要求硬化层厚度为4.0～5.0mm。部分渗碳轴承钢的化学成分如表4-14所示，表中数据选摘自国家标准GB3203-82。

（3）高碳铬不锈轴承钢

高碳铬不锈轴承钢主要用来制造在海水，河水、化学介质中工作的轴承，以及在石油钻井、核电站及原子反应堆等腐蚀环境中工作的一些机械设备中的轴承，这类钢的化学成分具有高碳（ωc =0.90%～1.10%）、高铬（ωcr =16.00%～19.00%）的特点。如前所述，高含碳量能保证钢在淬火以后有高的硬度，高含铬量能保证钢的马氏体中铬的质量分数大于12%。研究表明，当钢中铬的质量分数大于12%以后，钢就具有耐蚀性了。高碳铬不锈轴承钢的化学成分如表4-15所示，表中数据选摘自国家标准GB/T3086-2008。

4.3.4 合金工具钢

在合金钢中，工具钢分为合金工具钢和高速工具钢。用来制造刃具、量具和模具的合金钢统称为合金工具钢，有关高速工具钢的内容将在4.3.5节讲述。

1．刃具钢

刃具钢是专门用来制造车刀、铣刀、刨刀、钻头、丝锥、板牙等带有切削刃的一类工具（统称为刃具）的钢。

（1）性能要求

刃具钢经热处理之后应达到以下性能：

1）硬度高、耐磨性好  切削加工时，刀具的刃部与被加工件之间会产生剧烈的摩擦，并迅速发热升温。温度一旦升至200～250℃，刃部硬度就会降低，因此，只有当刀具刃部的硬度大大超过被切削材料的硬度（160～230HBW）时，才能保持高的切削效率，一般要求刃具的硬度大于60HRC。

2）热硬性好  在切削加工中，如果刃部因温度升高硬度很快降低，那么切削刃就会卷曲变形，不能正常工作。因此，要求刀具材料具有在较高温度下也能保持较高硬度的特性，即具有好的热硬性。热硬性（也称红硬性）与钢的耐回火性，回火过程中析出弥散碳化物的多少、大小及种类有关。

3）淬透性好  好的淬透性有利于整个刃部达到均匀一致的高硬度。

4）韧性和塑性足够  刀具如果韧性和塑性不足，就有可能在切削加工过程中期刃、折断。

（2）成分特点及作用

合金刃具钢主要用来制造低切削速度、刃部发热温度低于300℃的一类切削工具。其含碳量ωC=0.9%～1.1%，以保证能形成足够的合金碳化物；主加合金元素Cr、Mn、Si等的总量为ωAE<5%，目的是为了提升钢的淬透性，强化铁素体及形成合金碳化物；钢中的W、V等元素能提高钢的硬度、改善钢的耐磨性，并能细化晶粒。由于这类钢中所含合金元素的总质量分数不超过5%，所以使用中又称之为低合金刃具钢。

（3）常用刃具钢

合金刃具钢的典型牌号为9SiCr和CrWMn。9SiCr钢的溶透性好，油中淬火最大直径为60mm，经230～250℃回火后硬度仍不低于60HRC，常用来制造薄刃刀具和冷冲模等，工作温度小于300℃。CrWMn钢含有较多的碳化物，有较高的硬度和较好的耐磨性，淬透性也较好，淬火后有较多残留奥氏体，工件变形很小，但其热硬性不如9SiCr钢，常用来制造截面较大、切削刃受热不高、要求变形小，耐磨性好的刃具如长丝锥，长铰刀、拉刀等，也常作量具钢和冷作模具钢使用。

都分合金刃具钢的化学成分、热处理工艺应用举例如表4-16所示，表中数据选摘自国家标准GB/T1299-2000。

2.模具钢

专门用来制造各种模具的钢材称为模具钢，一般分为冷作模具钢和热作模具钢。

（1）冷作模具钢

1）用途  冷作模具钢主要用来制造冷冲模、冷挤压模、冷镦模及拉丝模、搓丝模、滚丝模等，它们的工作温度一般为200～300℃。

2）性能要求  冷作模具的主要损坏形式是磨损和变形，也有常见的崩刃、断裂等失效，为此，对模具制造材料有要求：①硬度高，如表4-17所示；②足够的韧性与疲劳性能；①淬透性好，热处理变形小，常见冷作模具钢选用举例如表4-18所示。

3）化学成分特点  高含碳量（ωC=1.0%～2.0%），以保证经热处理后硬度高、耐磨性好；主加合金元素Cr、Mo、W、V形成难溶碳化物，以提升耐磨性及淬透性。

4）常用冷作模具钢  根据冷作模具的工作条件，可选用碳素工具钢，如T8A、T10A、T12A钢等，制造负荷轻、尺寸小、形状简单的模具；可选用合金工具钢，如9SiCr、CrWMn、GCr15、9Mn2V钢等，制造负荷、尺寸较大，形状较复杂，批量不很大的模具；而重载荷、形状复杂、变形要求小的大型冷作模具应选用Cr12钢、Cr12MoV钢等制造；对性能要求更高的模具，可选用基体钢制造。

部分冷作模具钢的化学成分、硬度、热处理工艺和应用举例如表4-19所示，表中数据选摘自国家标准G/BT1299-2000。

（2）热作模具钢

1）用途  热作模具钢用来制造热锻模、热镦模、热挤压模、热冲裁模及压铸模等。工作时模具型腔表面温度常达300～400℃，局部有时可达600℃，用于高熔点金属的压铸膜表面甚至超过1000℃。

2）性能要求  热作模具工作时与高温锻坯或炽热的金属液接触，需承受强大的冲击载荷及反复的加热和冷却，型腔表面还会受到剧烈的摩擦，结果导致模具产生塑性变形（型孔服大）、热疲劳（型腔表面出现网状裂纹）、热磨损（型腔表面出现沟痕、剥落）等缺陷而不能继续使用。因此，热作模具钢应具备：

①高强度及与其合理匹配的韧性、足够的硬度和好的耐磨性；

②较好的回火稳定性和热硬性；

③良好的热疲劳性能和抗氧化性能。

此外，对尺寸大的模具，还应有好的淬透性和导热性。

3）成分特点及作用

①含碳量适中（ωC =0.4%～0.6%），以保证良好的强度与韧性匹配以及较高的硬度和较好的热疲劳性能。

②含合金元素Cr、Mn、Ni、Mo、V、W等，其中Cr、Ni、Mn可改善淬透性，固溶强化铁素体，Mo、W、V可细化晶粒，产生二次硬化，Mo还能防止第二类回火胞性。

4）常用的热作模具钢

表4-19中列出了部分热作模具钢的化学成分硬度热处理工艺和应用举例，其最常用的是5CrMnMo和5CrNiMo钢，它们适用于强度和韧性要求高而热硬性要求不高的热作模具，前者用于中小模具，后者用于大型模具。若要求热硬性好而冲击载荷较小的热压模具，可选用3Cr2W8V钢。

3．量具钢

（1）用途  量具钢主要用来制造卡尺、千分尺、卡规、塞规、块规、样板等测量工具。

（2）性能要求  量具在使用过程中必须保持自身尺寸的稳定性，为此，必须具有以下性能：硬度高、耐磨性好，其硬度一般大于62HRC；尺寸稳定性好，在存放和使用中组织应稳定，以确保不发生尺寸变化；耐蚀性良好，以防止生锈、化学腐蚀。

（3）化学成分特点  量具钢成分特点与低合金刃具钢相似，即含碳量高（ωC =0.9%～1.5%），并加入提升淬透性的元素Cr、W、Mn等。

（4）常用量具钢的牌号  一般非精密量具，可选碳素工具钢（如T10A、T12A钢）或低碳钢（如15、20钢）进行渗碳淬火加低温回火，也可用60、65Mn钢等高碳钢制造。对精密量具，选用CrWMn、Cr2、GCr15钢等。如CrWMn钢的淬透性较好，淬火变形小，可制作高精度且形状复杂的量规及块规；GCr15钢耐磨性及尺寸稳定性好，可制作高精度块规、千分尺；在腐蚀性介质中使用的量具，可用铬不锈钢（如40C13、95Cr18钢等）制造，常用量具钢的选用举例如表4-20所示。

4.3.5 高速钢

高速钢是高速工具钢的简称，是一种用来制造高速切削刀具的工具钢，其所含合全元素的总量远高于前述的刃具钢。在300℃以上的切削温度下，用它制成的刀具比刃具钢刀具更为锋利，所以又称之为锋钢。

1.性能要求

在前述对刃具钢性能要求的基础上，还要求高速钢有更好的热硬性。

2.成分特点及作用

高速钢之所以在300℃以上的切削温度下刃部不卷曲变形且依然锋利，是因为它含有大量的合金元素。高速钢在化学成分上有如下特点：

（1）含碳量高  高速钢中的含碳量高，ωC =0.7%～1.3%，以保证马氏体的硬度和多种合金碳化物的形成，但含碳量过高会使碳化物严重偏析，削弱钢的韧性。

（2）含铬量高  从表4-16可以看出，常用刃具钢的含铬量为ωCr<1.70%，而高速钢的含铬量为ωCr =4.0%，加入Cr元素提升了钢的淬透性，即使在空冷条件下也可获得均匀的马氏体组织。

（3）含大量的钨、钼  高速钢中W的质量分数为6%～19%，在有的高速钢中Mo的质量分数为5%左右，W、Mo等元素的主要作用是提升钢的淬透性，W在钢中能形成很稳定的碳化物如（W，Mo）6C，Fe4W2C等，淬火加热时，这些碳化物一部分溶入奥氏体，最后形成含有大量W、Mo的马氏体，这不仅使马氏体在回火温度不高时不易发生分解，而且使钢在560℃转变的过程中又析出细小弥散的W2C、MoC、VC等，明显提高钢的硬度，同时出现二次硬化。

（4）一定的含钒量  V与C能形成VC或V4C3，提高钢的硬度，改善马氏体的回火稳定性及钢的耐磨性，并细化晶粒。

3.常用的高速钢

依照化学成分分类，高速钢主要有两种类型：一种为钨系，如W18Cr4V钢；另一种为钨钼系，如W6Mo5Cr4V2钢。前者热硬性好，过热倾向小，后者的耐磨性、热塑性和韧性较好，适作制造要求耐磨性与韧性匹配良好的薄刃细齿刃具。

部分高速钢的化学成分、热处理温度、硬度和应用举例如表4-21所示，表中数据选摘自国家标准GB/T9943-2008。

4.3.6 不锈、耐蚀钢和耐热钢

机械，仪表，电器、石油化工、航空航天、深海钻井、国防工业、生命科学、化学肥料、装饰涂料等领域的快速发展，对金属材料的要求越来越高。这些领域所使用的许多部件，如水压机阀、水泵、空压机阀片、加热炉传送带，以及制造酸、碱、盐化工产品的设备及容器，不仅要求制造材料有一定的力学性能，还要求有良好的耐蚀性和耐热性。本节讲述的就是能满足这些特殊要求的一类钢。

1.不锈、耐蚀钢

不锈、耐蚀钢是指在大气或某些腐蚀介质中具有一定耐蚀性，且合金元素Cr的平均质量分数不小于12%的一类钢。在工业应用中，把能够耐大气腐蚀的钢称为不锈钢，而把能够耐化学介质（如酸、碱、盐类物质）腐蚀的钢称为耐蚀钢。不锈钢不一定能耐酸，碱、盐等腐蚀介质的腐蚀，而耐酸、碱、盐腐蚀的钢在大气中也有很强的耐蚀能力。

不锈钢常用两种方法分类：一种是按钢中主要合金元素分为铬不锈钢和铬镍不锈钢，另一种是按正火态，即经轧制、锻造空冷后的组织形态分为奥氏体型不锈钢、铁素体型不锈钢、马氏体型不锈钢、奥氏体铁素体型不锈钢以及沉淀硬化型不锈钢。

2.耐热钢

耐热钢是指在高温下具有优良的热稳定性（耐腐蚀、不起皮等）和足够的高温强度，并适合制造高温下长期工作的零（构）件的一类钢。

在现代工业和科技领域中，有许多设备、装置中的零（构）件，如汽轮机叶片、内燃机阀门、喷气机尾喷管、锅炉燃烧室、热处理炉的底板和传送带等，需要在200～300℃温度下长期工作，有的工作温度甚至高达500～600℃，此外，它们还要承受外加应力和环境气流的冲刷腐蚀等联合作用。如此恶劣的工作条件，使得这些零（构）件必须采用耐热钢来制造。

综上所述不难理解，在高温下金属材料的力学性能除受到外力的影响之外，还受到高温及其作用时间的影响。研究表明，高温下长时间工作的钢材，其组织结构会发生变化，从而引起零（构）件强度的降低，而且受力时间越长，强度降低的幅度越大。

因此，耐热钢的基本特性提出了以下要求：

①具有好的高温耐腐蚀能力

②具有好的高温组织稳定性和热强性（即高温下仍具有高的强度），以保证钢在高温下抗塑性变形和抗断裂的能力。

③具有良好的工艺性能，便于加工成形。

4.3.7其他特殊用途的合金

1.高温合金

大多数耐热钢都无法承受长时间工作在600℃以上温度的环境，然而，实际上有些构件，如超音速飞机机翼边缘、火箭发动机推力室、燃气锅炉发电机的火焰筒等，需要在850℃以上温度下长期工作。制造这类零件、构件的材料必须采用高温合金一一以铁、镍、钴及难熔金属为基，加入强化元素形成的高温下能承受大而复杂的应力且表面稳定的合金。

根据合金的基本成形方法或特殊用途，高温合金分为变形高温合金、铸造高温合金定向凝固柱晶高温合金和单晶高温合金、焊接用高温合金丝、粉末冶金高温合金和弥散强化高温合金，以及金属间化合物高温材料。查阅国家标准GB/T1492-2005，可获知不同牌号的高温合金和金属间化合物的分类和化学成分。

表4-22所示为部分耐热钢、高温合金的工作温度范围和应用举例，可以作为选材时的参考，有关高温合金的系统知识，还需查阅相关文献。

2.低温钢

低温钢一般是指用来制造在-10～-196℃温度下工作的焊接结构件（如盛装液氧、液氮、液氢和液氟的容器），以及在高寒或超低温条件下使用的机械设备及零部件的专用钢。通常，这些钢件在其工作温度低于某一温度时表现为强度和硬度有所增高，但塑性和韧性却明显下降，极端情况下构件会发生突然断裂，因此，在低温条件下工作的钢构件，必须采用具有更低韧脆转变温度的低温钢制造。研究表明，低温钢的低温冲击韧度越高，韧脆转变温度越低，则其低温性能越好，发生韧脆转变的原因与钢的成分及组织结构有关，当钢中C、Si、P元素超高，钢基体为体心立方结构，晶粒粗大等，会使钢的低温冲击韧度降低，因此，为了确保安全，低温钢的工作温度不能低于其韧胞转变温度。

国内外普遍使用的低温钢有低碳锰钢、镍系低温钢及铬镍不锈钢，由于低温韧性与材料的显微组织有直接关系，因此按显微组织可将低温钢分为铁素体型、低碳马氏体型及奥氏体型三大类。

3.耐磨钢

耐磨钢通常专指在强烈冲击载荷作用下发生冲击形变的高锰钢。国家标准GB/T5680-2010中列举的ZG100Mn13、ZG110Mn13Mo1、ZG120Mn13Cr2、ZG120Mn13等10个牌号都属此类钢。牌号中的“Z”“G”为“铸”“钢”二字汉语拼音的首字母。这些钢的ωC =0.70%～1.35%，ωMn =11%～19%。由于含锰量高，在C与Mn元素的共同作用下，钢的奥氏体相区得到较大的扩展，使得钢在室温下容易得到奥氏体组织，因此这类钢也属奥氏体型锰钢。其中，牌号为ZG120Mn13的钢（ωC =1.05%～1.35%，ωMn =11%～14%）是国内使用时间最长久的高锰钢，也是世界各国通用的一种耐磨钢。

高锰耐磨钢主要用来制造铁路转弯处的轨道、坦克及拖拉机的履带、挖掘机的铲齿、球磨机的衬板等。此外，对于在低冲击载荷及较小压力作用下工作的一些承受磨损的构件，如矿山刮板运输机的传动链、自卸车上的衬板等，还可采用专供的低合金耐磨钢板，如NM3000、NM40钢（“N” “M”为“耐”“磨”两字汉语拼音的首字母）来制造。查阅国家标准、和可获知更多关于工程机械用耐磨铸钢及高强度耐磨钢板的牌号、化学成分、力学性能等方面的信息。

4.4 非铁金属材料

除钢铁以外的其他大多数金属及其合金统称为非铁金属材料。生产中常用的有铝、铜、钛、镁、锌等金属及其合金，此类材料有着钢铁材料无法替代的性能，如密度小，比强度（强度密度）高，耐蚀性好，导电、导热性优良等等，因此它们在工程材料中占有很重要的地位，是国防工业及高新技术的支撑材料。本章仅讲述常用的非铁金属及其合金的性能特点与使用状况。

4.4.1 铝及铝合金

1. 纯铝

（1）纯铝的特性

铝是目前工业中用量最大的非铁金属之一。纯铝呈银白色光泽，其密度为2.7g·cm-3，属轻金属范畴；其熔点为660℃。纯铝具有良好的导电、导热性：在大气中其表面会生成AL2O3薄膜，使其内部金属不致受到氧化。

纯铝具有面心立方晶体结构，结晶后无同素异构转变，表现出极好的塑性（A=35%～40%，Z=80%），但硬度、强度很低（25～30HBW，Rm=80～100MPa），耐磨性差，容易经受压力加工成形，并可通过加工硬化提高其强度。

（2）工业纯铝的分类、牌号及应用

一般定义，铝的质量分数不低于99.0%时为工业纯铝，而铝的质量分数大于99.70%时为高纯铝。根据纯度的不同，高纯铝还可分为超高纯铝、超高纯度铝和极高纯度铝。高纯铝可用来制造铝箔、电容片等，还可作为铝合金表面的包覆材料以及配制铝合金的原材料；铝的质量分数大于99.99%的高纯铝主要用于科学研究、化学工业及一些特殊场合。

工业纯铝又分铸造纯铝（未经压力加工产品）及变形纯铝（经压力加工产品）两种。按国家标准GB/T8063-94规定，铸造纯铝牌号由“铸”字的汉语拼音字首“Z”和铝的元素符号及表明含铝量的数字组成，例如，ZA199.5表示ωAL=99.5%的铸造纯铝。变形铝的牌号按国家标准GBT16474-2011规定，采用国际四位字符体系的方法表示。例如1×××，牌号中的第一位数字表示组别，指定“1”表示纯铝：第二位是字母，表示改型情况，“A”表示原始纯铝；后两位数字对于纯铝，代表最低铝的质量分数中小数点后的两位数字，如最低铝质量分数为99.60%的纯铝，其牌号为1A60。常用的变形纯铝有1A50、1A70等。

工业纯铝不能热处理强化，需通过冷加工的方式来提高强度。一般经冷加工硬化后的工业纯铝，还需进行退火处理，其退火温度通常为300～500℃，保温时间随工件厚度而定，尽管如此，但终因强度太低，不能制造受力的结构件。在这种情况下，铝合金的发展就成为必然。

2. 铝合金

（1）铝合金的相图及分类

铝合金的分类可根据其化学成分和工艺特点分为变形铝合金与铸造铝合金两大类。通常加入铝中的合金元素有Cu、Mg、Zn、Si、Mn及稀土元素。这些元素在固态铝中的溶解度一般都是有限的，它们与铝所形成的相图大多具有二元共晶相图的特点。这些相图的一般形式如图4-10所示，只是随合金元素的种类不同，相图中D点的位置也不同。

表4-23反映了不同合金元素与D点位置的关系，而此D点正是变形铝合金与铸造铝合金的成分分界点。

1）变形铝合金  变形铝合金是指由铝合金铸锭经冷、热加工后形成的各种规格的板、棒、带、丝、管状等型材。图4-10中，成分位于D点左侧的合金，在加热时均能形成单相固溶体组织，其塑性好，适于压力加工，故划归变形铝合金。此类合金又分为以下两部分：

2）铸造铝合金  铸造铝合金是指由液态直接浇注成工件毛坯的铝合金。如图4-10所示，位于D点成分右侧的合金熔点低，结晶时发生共晶反应，固态下具有共晶组织，塑性较差，适合铸造，故划归铸造铝合金。

需要说明的是，以D点成分划分铝合金的类别不是绝对的。因为有些铝合金虽在D点成分以右，但仍可压力加工，所以这一部分铝合金也可划归变形铝合金。

（2）铝合金的牌号和代号

1）变形铝合金

变形铝合金的牌号同样按国家标准GB/T16474-2011规定，采用国际四位字符2×××～8×××系列表示（1×××表示纯铝，9×××为备用合金组），第一位数字2～8分别表示以Cu、Mn、Si、Mg、Mg2Si、Zn其他合金元素的铝合金；第二位是字母，表示原始合金的改型情况，若是A则表示原始合金，若是B~Y（C、I、L、N、O、P、Q、Z除外）中的一个字母，则表示原始合金的改型合金；最后两位数字没有特殊意义，仅用来区分同一组中不同的铝合金。

国家标准GB/T16475-2008规定了变形铝及变形铝合金产品的状态代号（分为基础状态代号和细分状态代号）。基础状态代号用一个英文大写字母表示。例如：F表示自由加工状态，O表示退火状态，H表示加工硬化状态，W表示固溶热处理状态，T表示不同于F、O、H状态的热处理状态。细分状态代号用基础代号后缀一位或多位阿拉伯数字或英文大写字母来表示影响产品特性的基本处理或特殊处理。例如：O1表示高温退火后慢速冷却状态等。本节涉及的有关细分状态代号在相应内容处均有注释和说明，更多的细分状态代号可参阅所采用的国家标准。

2）铸造铝合金

常用铸造铝合金中，合金元素主要有Si、Cu、Mg、Mn、Ni、Cr、Zn、RE等。依合金中主加元素种类的不同，铸造铝合金可分为AL-Si系、AL-Cu系、AL-Mg系及AL-Zn系四类。

铸造铝合金的牌号按国家标准GBT800-194规定表示，示例如下：

铸造铝合金的代号用“铸”“铝”二字汉语拼音的首字母“Z”“L”后加三位数字表示。第一位数字代表合金系别（如数字“1”为AL-Si系，“2”为AL-Cu系，“3”为AL-Mg系，“4”为AL-Zn系和复杂元素的合金），后两位数字代表合金顺序号，优质合金在数字后面加大写英文字母A，因此，铸造铝合金常将牌号、代号列举在一起，如ZL101对应牌号为ZALSi7Mg，ZL105对应牌号为ZAKSi5CuMg。

（3）铝合金的性能特点和应用

1）变形铝合金

变形铝合金按其主要性能特点分为防锈铝、硬铝、超硬铝及锻铝四类。除防锈铝以外，其他三类是可以热处理强化的铝合金。

部分变形铝合金的化学成分、力学性能和应用举例如表4-24所示，表中数据选摘自国家标准GB/T3190-2008。

2）铸造铝合金

①AL-Si系合金  AL-Si系合金通常称为硅铝明，代号有ZL101、ZL102……ZL111）其中ZL102合金是典型的铸造铝合金，它成分简单，仅由AL、Si两组元组成，故称为简单硅铝明，其含硅量为ωSi=10%～13%，正好处于共晶成分附近（见图4-11），所以该合金的铸造组织几乎全部由共晶体组成。

在简单硅铝明的基础上调整含硅量，并加入Cu、Mn、Mg等合金元素，就构成复杂硅铝明，其代号有ZL101、ZL104、ZL105、ZL107、ZL108、ZL109等。这类合金的组织中出现了更多的强化相，如CuAL2、Mg2S及AL2CuMg，在变质处理与时效强化的综合作用下，可使强度升高至200～230MPa。

复杂硅铝明常用来制造汽缸体、风扇叶片等形状复杂的铸件，尤其是ZL108和ZL111两种代号的合金，具有高的高温强度、良好的耐磨性和很低的热胀系数，是制造汽车、拖拉机等内燃机活塞的专用材料。

②其他铸造铝合金  除AL-Si系、AL-Si-Cu系铸造铝合金外，AL-Cu系合金有较高的强度，较好的塑性及耐热性，且时效强化效果好，但铸造性能与耐蚀性较差； AL-Mg系合金强度较高，韧性较好、密度小（2.55g·cm-3），耐蚀性优良，切削加工性及抛光性很好，但也存在有铸造性能与耐热性较差的弱点；AL-Zn系合金具有良好的铸造性能，经变质处理与时效处理后，强度明显提高但耐蚀性变差。

部分铸造铝合金的力学性能和应用举例如表4-25所示，表中数据选摘自国家标准GB/T1173-1995。

3）新型铝合金

铝锂合金是一种处于发展中的新型铝合金。锂的密度仅为0.53 g·cm-3，是一种比铝还要轻得多的金属。在铝中加入金属元素Li可提高合金的弹性模量，降低合金的密度。

综上所述，铝合金类别、牌号众多，选用时应注意以下几点：

①要求比强度高的结构件，如飞机骨架、蒙皮等，适合用铝合金制造，而一些承载大、受强烈磨损的结构件（如齿轮、轴等），不宜用铝合金制造

②铝合金的熔点一般只有600℃左右，流动性好，所以对于那些尺寸较大、形状复杂的构件可选用铸造铝合金制造。

③一些薄壁、形状复杂、尺寸精度高的零件，可用变形铝合金在常温或高温下挤压成形，充分发挥其塑性好的优点。

④铝合金具有导电、导热、耐蚀、减振等优点，可满足某些特殊需要，尤其是铝合金具有面心立方结构，不出现低温韧脆转变，故在0～-253℃范围内塑性不下降，冲击韧度不降低，因此也适合制造低温设备中的构件和紧固件等。

4.4.2 铜及铜合金

1. 纯铜

（1）纯铜的特性

纯铜表面氧化后呈紫红色，故又称为紫铜。它是人类历史上使用最早的金属之，也是当今工业技术中不可缺少的材料。

纯铜的密度为8.9g·cm3，属重金属范畴，其熔点为1083℃，导电、导热性能优良。铜比氢的电极电位高，因此它在大气、淡水及冷凝水中均有良好的耐蚀性。。

纯铜具有面心立方晶体结构，无同素异构转变，表现出极好的塑性（A=50%，Z=70%），可进行冷、热压力加工。但是，其强度、硬度不高，在退火状态下，抗拉强度为200～250MPa、硬度为40～50HBW。采用冷变形加工可使铜的抗拉强度提高到400～500MPa，硬度提高到100～200HBW，但塑性相应会有所下降。

（2）工业纯铜的代号、热处理及应用

我国工业纯铜分未加工产品（铜锭、电解铜）和加工产品（铜材）及含氧量极低的无氧铜。根据国家标准GB/T5231-2012的规定，纯铜加工产品代号用“铜”字的汉语拼音首字母“T”后加数字表示，数字愈大，纯度愈低。工业纯铜的主要化学成分和应用举例如表4-25-1所示。

再结晶退火是工业纯铜常用的热处理方式，其目的为消除内应力，改变晶粒大小，退火温度一般选用500～700℃。实践表明，退火铜应在水中快速冷却，可减少加热时形成的氧化皮，得到光洁的表面。

2.铜合金

工业纯铜的强度低，不适合用作结构材料。尽管通过冷加工的方式可以使其强度提高，但与此同时材料的塑性也急剧地下降了。因此，要想在保证铜的塑性前提下提高其强度，必须在纯铜中加入合金元素，形成铜合金，研究表明，Zn、AL、Sn、Mn、Ni等元素在Cu中的固溶度均大于9.4%（质量分数），它们溶入铜后可以起到固溶强化的作用，获得强度及塑性都能满足工程要求的铜合金。

常用的铜合金主要有黄铜、青铜及白铜。

1.黄铜

以Zn为主加合金元素的铜合金称为黄铜。按其含合金元素种类不同，它分为普通黄铜和特殊黄铜；按其加工方法不同，它又分为压力加工黄铜和铸造黄铜。

（1）普通黄铜  普通黄铜是Cu与Zn的二元合金。一般，ωZn=50%，因为ωZn >50%后，合金就变得很脆，没有使用价值了。

黄铜不仅有很好的冷、热加工变形性能，而且还有较好的铸造性能，并且对于大气、海水具有相当强的耐蚀能力。

普通黄铜的代号用“黄”字的汉语拼音首字母“H”后加数字表示。数字表示铜的平均含量，如H70是ωCu=70%的黄铜。若是用于铸造生产的黄铜，其代号前加“铸”字的汉语拼音首字母 “Z”。

部分普通黄铜的化学成分和应用举例如表4-26所示，表中数据选摘自国家标准GB/T5231-2012。

（2）特殊黄铜  在普通黄铜中加入Si、AL、Sn、Pb、Mn、Fe、Ni等元素，可制成各种特殊黄铜，它们相互间的力学性能耐蚀性能和各种工艺性能相差甚远。特殊黄铜的牌号，用“H”+主加元素符号+含铜量+主加元素含量来表示；铸造特殊黄铜在代号前加“Z”如代表铅黄铜，其中HPb59-1代表铅黄铜，其中ωCu=59%，ωPb=1%，其余为Zn。

部分特殊黄铜的化学成分和应用举例如表4-26所示，表中数据选摘自国家标准GB/T5231-2012、GB1176-2013等。

2.青铜

人类早期使用的青铜为锡青铜，表面呈青灰色，主要是铜锡合金。近代工业还把Cu-AL、Cu-Be、Cu-Pb、Cu-Si系等铜基合金皆称为无锡青铜或特殊青铜。

青铜也分为压力加工青铜和铸造青铜两类。其牌号用“青”字的汉语拼音首字母“Q”+主加元素符号十主加元素含量（及其他元素含量）表示。铸造青铜在牌号前面加“Z”，青铜的种类很多，常用青铜的化学成分和应用举例如表4-27所示，表中数据选摘自国家标准GB/T5231-2012、GB1176-2013等。

需要注意的是，铜合金虽具有优良的物理性能、化学性能、力学性能及工艺性能，但因其铜资源有限，价格较高，故工程结构中如用铝合金能满足设计要求，就尽量不要用铜合金。

4.4.3 钛及钛合金

钛在工业上的应用晚于铁、铝、铜，但它有一系列优良的性能，如高的比强度、好的耐热性、极好的耐蚀性，以及能储氢、记忆等特殊性能，故很快成为制造飞机、导弹火箭等航空航天器的重要结构材料，还在海洋工程、电力工程、生物化学工程领域具有广泛的用途。

1.纯钛

钛是一种银白色的金属，其熔点为1668℃；密度为4.5g·cm-3，比铝的大而比铁的小，几乎只有铜的一半；线胀系数小，导热性差。几种纯金属的物理性能比较如表4-28所示。

在550℃以下的空气中，钛的表面很容易形成薄而致密的惰性氧化膜，这使得它在氧化性介质中的耐蚀性比大多数不锈钢更好；在工业和海洋环境的大气中，即使经过5年，钛的表面也不会发生腐蚀，并且在硫酸、盐酸、硝酸的稀溶液中具有良好的稳定性，甚至能耐王水侵蚀。

固态下，钛具有同素异构转变，转变温度为882.5℃，即

β-Ti882.5℃α-Ti

在882.5℃以下钛具有密排六方晶格，称为α-Ti；在882.5℃以上则为体心立方晶格，称为β-Ti，β-Ti具有良好的塑性。α-Ti虽具有密排六方晶格，但塑性远比同是密排六方晶格的锌、镁要高（工业纯钛的A=30%～25%，而工业纯镁的A=11.5%）。这主要是由于锌、镁晶胞的c/a分别为1.856、1.634，均大于1.633，能构成的滑移系较少；而α-Ti晶胞的c/a=1.587<1.633，能构成的滑移系较多，故其塑性好。

钛既是良好的耐热材料（可在500℃左右的温度下工作），也是优异的低温材料（在-253℃仍能保持良好的塑性和韧性），不过它的切削性能较差，加工时易黏刀。

工业中大量应用的纯钛是用Mg还原TiCL4的方法生产的，其反应式为

TiCL4+2Mg→2MgCL2+Ti

故这种生产方法又称镁热法钛，其纯度可达99.5%，需要指出的是，钛在550℃以上的高温下能同许多元素发生反应，并受污染。因此钛及钛合金的熔炼、浇注、焊接及部分热处理都要在真空或惰性气体中进行，这使得钛材的价格比其他金属材料高得多。

纯钛的化学成分和力学性能如表4-29所示，表中数据选摘自国家标准GB/T3621-2007、GB/T3620-2007。

工业纯钛和一般纯金属不同，它的棒材、板材具有较高的强度，可直接用于飞机、船舶、化工等行业，可以制造在500℃以下工作且强度要求不高的各种耐蚀零件，如热交换器、制盐厂的管道、石油工业中的阀门等。

2．钛合金

钛合金按其使用状态下的组织可分为α钛合金、β钛合金、（α+β）钛合金。

在钛中加入合金元素形成钛合金，能使工业纯钛的强度获得显著的提高，如工业纯钛的抗拉强度为350～700MPa，而钛合金的抗拉强度可达1200MPa。在众多的合金元素中，尤以AL的作用最为显著。合金元素AL加入钛中可以稳定钛合金中的α相，使其获得固溶强化。如每添加质量分数为1%的AL，钛合金的抗拉强度约增加50Mpa；AL使钛合金的密度减小，比强度升高；AL还可以提高（α+β）钛合金的时效能力。研究表明，AL在钛合金中的作用类似于C在钢中的作用，几乎所有的钛合金中均含AL，其AL的质量分数大多限制在6%左右。因为ωAL>6%后，合金中会出现Ti3AL脆性相，使其塑性下降。此外，由于钛的熔点高，再结晶的温度高，因此钛合金具有较高的热强度，在300～350℃下其强度约10倍于铝合金。加之钛合金能耐大气腐蚀，也能耐强酸强碱的腐蚀，所以钛合金的用途愈来愈广泛。

部分钛合金的化学成分、常温力学性能和高温力学性能分别如表4-30、表4-31和表4-32所示，表中数据选摘自国家标准GB/T3621-2007及GB/T3620.1-2007。

4.5 其它工程材料

在漫长的历史岁月中，金属材料（包括钢铁材料和非铁金属材料）以其所具备的性能，成为工程材料的主体。直到20世纪50年代，现代生产与科学技术的快速发展，对工程材料提出了比模量（弹性模量/密度）、比强度、硬度高，绝缘性、耐磨性好等苛刻的要求。在金属材料无法满足这些要求的情况下，从20世纪70年代开始，一批新型的工程材料陆续登上了应用的舞台。它们是高分子材料、特种陶瓷材料及复合材料等，将它们归并为“其他工程材料”。由于这些材料能够弥补金属材料性能的不足，所以它们不仅很快就与金属材料一起组成了工程材料的完整体系，而且至今仍在不断发展之中。

4.5.1 高分子材料

1. 高分子材料与高分子化合物

高分子材料是以高分子化合物为主要成分的材料，人工合成高分子材料中还包含添加剂等次要成分。

高分子化合物是指相对分子质量大于5000物质，分为有机高分子化合物和无机高分子化合物两类，有机高分子化合物又有天然与人工合成之分。人工合成有机高分子化合物用来生产高分子材料。

本节高分子化合物（聚合物、高聚物、树脂等）主要指加工成形前的高分子原材料，而高聚物制品塑料、橡胶纤维等均指已加工成形的高分子材料。

2.高聚物的分类

（1）按热行为分类

1）热塑性高聚物  热塑性高聚物具有加热时可以软化，冷却后又硬化成形，再加热可再软化，且材料的基本结构和性能不改变的特点。一般烯类高聚物都属此类。

2）热固性高聚物  热固性高聚物具有受热时发生化学变化并固化成形，成形后再受热也不会软化变形的特点。属于这类高聚物的有酚醛树脂、环氧树脂等。

（2）按聚合反应的类型分类

按聚合反应的类型可分为加聚物和缩聚物。对加聚反应物，常在其单体的名称前加“聚”字，如乙烯加聚反应生成物为聚乙烯氯乙烯加聚反应生成物为聚氯乙烯以及聚丙烯、聚酰胺、聚甲醛等。对缩聚反应物及共聚物常在其单体名称后加“树脂”或加“橡胶”两字，如酚醛树脂、丁苯橡胶等。此外，有的缩聚物还可在其链节结构名称前加“聚”字，如尼龙66又称聚己二酰己二胺等。

（3）按性能和用途分类

根据以高聚物为基础组分的高分子材料的性能和用途分类，可将高聚物分成塑料、橡胶、纤维、黏合剂、涂料、功能高分子等不同类别。这实际上是高分子材料的一种分类，并非高聚物的合理分类，因为同一种高聚物，根据不同的配方和加工条件，往往既可用作这种材料也可用作那种材料。例如，聚氯乙烯既可作塑料亦可作纤维；又如，氯纶、尼龙、涤纶是典型的纤维材料，但也可用作工程塑料。

3.高聚物的性能

（1）理化性能

1）密度小  高聚物的密度一般在1.0～2.0g·cm-3之间，最小的密度仅为0.83 g·cm-3，为钢的1/8～1/4，不足普通陶瓷的1/2。

2）耐热性差  高聚物的耐热性不如金属材料与陶瓷材料，其热导率低，仅为金属的1/600～1/200。高聚物受热时容易发生链段运动及整个分子链的移动，从面出现软化或熔融的现象，因此，高分子材料在高于100℃的条件下工作难以保持原有的性能。

3）绝缘性好  高聚物分子内是以共价键结合的，不能电离，其内部没有离子和自由电子，不存在电子的定向运动，因此是优良的绝缘体。

4）热膨胀大  高分子材料的线胀系数大，为金属的3～10倍，这是由于高聚物受热时分子链间缠绕程度降低，分子间结合力减小，分子链柔性增强，整体上产生明显的体积和尺寸增大。

5）耐蚀性好  因为高聚物分子是以共价键结合的，所以其化学性质十分稳定，加之它们的分子通常纠缠在一起形成许多分子链的基团，当某一基团与所接触的介质起反应时，只有露在最外面的基团才被介质腐蚀掉，而包在里面的基团并不容易发生变化，如聚四氟乙烯塑料，它的分子中具有极强键能的碳氧键，且在碳键的周围完全被氧原子所覆盖，故它在王水中浸几十小时也不会腐蚀。

（2）力学性能

1）强度低和比强度较高  高聚物的理论强度是由大分子链分子内部的共价键与大分子间的范德瓦尔键共同决定的。它与弹性模量间的关系可用以下经验式表达：

R≈0.1E

研究表明，高聚物的实际强度仅为理论强度的1/100，平均抗拉强度约为100Mpa；高聚物实际强度大大降低的原因有以下几点：其一是高聚物中分子链排列不规则、不紧密；其二是各分子链受力不均匀，破坏往往从某些薄弱的环节、局部应力集中处开始；其三是在实际高聚物材料中包含着各种结构缺陷和不均匀组成，如杂质、气泡、裂缝等等，不过与钢相比，高聚物的比强度较高，这是因为其密度比钢的密度要小得多。

2）弹性好和弹性模量低  高聚物有着独特的高弹性，即当它处于高弹态时表现出很小的弹性模量与很大的弹性形变。橡胶就是具有典型高弹性的高聚物，它的弹性模量大约为1MPa，其弹性形变量可达100%～1000%，而一般金属材料的弹性模量为（1～2）×105MPa，故其比橡胶的弹性变形量小得多。

3）具有黏弹性  高聚物力学性能随时间变化的现象称为黏弹性。理想的弹性固体受外力作用后，会产生弹性变形，而外力去除后，变形立即恢复，与时间无关。理想的黏性物质受外力作用后，产生的变形是随时间成线性发展的。具有黏弹性的高聚物表现出理想弹性体和理想黏性体的组合力学行为，即受力后产生的变形与时间有关，但不成线性关系；撤除外力后变形又不立即消除，而是经过一段时间后才逐渐恢复到原状。

4）减摩性好  高聚物的硬度虽低于金属，但摩擦系数小，在无润滑和少润滑的摩擦条件下，其减摩性比金属好。因此，工程中常用一些摩擦系数小的高聚物，如聚四氟乙烯、聚甲醛等来制造轴承、轴套、衬套及机床导轨贴面等。

5）具有老化现象  老化是指随时间的推移，高聚物原有的性能逐渐消失或劣化的现象。有的表现为材料变硬、变脆、龟裂、开裂，有的则变软、变黏、脱色、透明度下降等，这些物理、化学、力学性能的衰退是高分子材料的一种通病，几乎没有一种高聚物例外。

4. 工程高分子材料

按照高聚物的力学性能、物理状态和用途，工程高分子材料可分为塑料、橡胶、合成纤维、胶黏剂、涂料等。上述几类高分子材料中，涂料与胶黏剂都呈树脂形态，它们是不经加工而直接使用的高聚物，本节不作详细介绍。

（1）塑料

塑料是在玻璃态使用的高分子材料，它以合成树脂为基本成分，再加入各种添加剂，经一定的温度和压力塑制成形，且在常温下能保持形状不变。由于塑料的原料丰富、制取方便、加工成形简单，因此塑料的工业生产发展极为迅速，若按体积计算，世界上的塑料早已超过金属材料。

1）塑料的成分

①树脂  树脂在塑料中的质量分数一般为40%～70%，起着黏结作用，并决定塑料的基本性能，因此绝大多数塑料都是以所用树脂的名称来命名的，如前已述及的酚醛料，其主要成分是酚醛树脂，有些合成树脂可直接用作塑料，例如聚乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺（尼龙）等。有些合成树脂必须在其中加入一些添加剂才能制成塑料，如氨基树脂、聚氯乙烯等。

②填充剂  加入填充剂的主要目的是为了改善塑料的性能，如酚醛树脂加入木屑后其强度明显提高。另外，填充剂也可弥补树脂某些性能的不足，如加入铝粉可提高塑料对光的反射能力及防老化，加入石棉粉可改善耐热性，等等。

③增塑剂  增塑剂的加入可改善树脂的可塑性和柔软性，以满足塑料成形和使用要求。常用的增塑剂是液态或低熔点固体有机化合物。如在聚氯乙烯树脂中加入邻苯二甲酸二丁酯，可使其变为橡胶一样的软塑料。

④稳定剂  稳定剂可以改善树脂在受热和光照作用时的稳定性，以防止塑料过早老化。

⑤固化剂  固化剂的作用是通过交联使树脂具有网状链结构，成为较坚硬和稳定的塑料。如在环氧树脂中加入乙二胺可使其成为坚硬的固态。

⑥着色剂  着色剂是为了改变塑料的颜色，满足使用要求而加入的染料。着色剂应着色力强，色泽鲜艳，耐温和耐光性好，否则颜色的质量会受影响。此外，塑料中还有其他一些添加剂，如抗静电剂、发泡剂、溶剂和稀释剂等。还有，加入银、铜等粉末可制成导电塑料，加入磁粉可制成导磁塑料等。

综上所述，塑料其实是一种复杂的人工合成材料。按其应用可分为通用塑料及工程塑料两大类。

2）通用塑料

通用塑料是指产量大、价格低的塑料，多用于一般工农业生产和日常生活之中，主要有聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等。

①聚乙烯（PE）  根据不同的聚合条件得到不同性质的聚合物，如低密度聚乙烯，高密度聚乙烯、中密度聚乙烯等。

低密度聚乙烯分子之间的规则排列不紧密。它的软化温度较低（105～120℃），具有较好的韧性、抗撕裂性以及柔软性与透明性，广泛用于各种用品的包装袋和农用地膜。

高密度聚乙烯与中密度聚乙烯都是在低密度聚乙烯的基础上作了性能改进的，其强度、弹性、耐热性以及防潮性、隔油性能有所提高，因此更适合作为液体、化肥以及重大物件的包装材料。

②聚氯乙烯（PVC）  在聚氯乙烯树脂中加入不同的增塑剂及稳定剂，可制成各种形式的硬质或软质的塑料制品，硬质聚氯乙烯的强度高，可在-15～60℃使用，它的电绝缘性和化学稳定性也很好，常用来制造输送酸、碱、纸浆等用的管道及化工耐腐蚀管道、通风管、气体管、输油管等，也用来制造灯座、插头、开关及其他电气、电信方面的用具。软质聚氯乙烯强度低，伸长率大，易老化，但具有密度小、隔热、隔音、防震等特点，多用作电线、电缆绝缘层，密封件，衬垫材料等。

③聚苯乙烯（PS）  聚苯乙烯具有很好的加工性能与电绝缘性，有良好的隔音隔热及防震性能，广泛用作仪器的包装与隔热材料、室内照明装置等。此外，聚苯乙烯加入染料后易于着色，因此，可用来制造各种鲜艳的日用品及玩具。

④聚丙烯（PP）  聚丙烯的强度、硬度及弹性模量等均优于高密度聚乙烯的。它可在100℃不变形，同时电绝缘性优越，可用来制造机器上的某些零部件，如法兰、齿轮、风扇叶轮、泵叶轮、接头、汽车方向盘调节盖等，它还可制造各种化工容器、管道、阀门配件、泵壳，以及收音机、录音机的外壳。因为它无毒，还可用于药品及食品的包装。

3）工程塑料

工程塑料通常是指力学性能较好，并能在较高温度下长期使用的塑料，主要用来制造工程构件。

①聚酰胺（PA）  聚酰胺的商业名称是尼龙或锦纶。根据大分子链的链节中所含的碳原子数目不同，尼龙可分为尼龙6、尼龙66、尼龙610、，尼龙1010等。

尼龙不仅有着较高的抗拉强度（达200MPa）和冲击韧度，较好的耐磨性和自润滑性，并且还能耐水、耐油、抗霉菌，因此它广泛用于100℃以下工作的机械、化学及电气零件，如轴承、齿轮、凸轮、滚子、辊轴、泵叶轮、风扇叶轮、蜗轮、螺栓螺母、垫圈、高压密封圈、阀座、输油管、储油容器以及绝缘材料。

②聚甲醛（POM）  聚甲醛具有优良的综合力学性能，其抗拉强度达75MPa，弹性模量和硬度较高，抗冲击、抗疲劳、减摩性能好，可在104℃下长期使用。但遇火会燃烧，在大气中暴晒还会老化。聚甲醛可代替非铁金属及其合金，用来制造汽车机床、农业机械上受摩擦的轴承、齿轮、凸轮、辊子、阀杆等。

③聚砜（PSF）  聚砜的化学组成复杂、性能优异。其抗拉强度可达75.4MP，弹性模量为2540MP，冲击韧度、抗弯抗压强度均较高，随温度的升高，力学性能下降缓慢，即高温下能保持与室温大体一致的力学性能，在-100～145℃的温度范围内使用，仍可保持良好的性能。此外，它的电绝缘性及化学稳定性也较好。因此，聚砜可用来制造高强度、耐热、抗蠕变的构件和电绝缘件，如各种电器设备的壳体、仪表盘、配电盘、真空泵叶片等。

④聚碳酸酯（PC）  聚碳酸酯的化学组成复杂，聚合度可在25000～100000甚至更大，它具有优良的综合力学性能，冲击韧度尤为突出；透明度高，可染成各种颜色，被誉为“透明金属”；其耐热性比一般尼龙、聚甲醛略好，且耐寒，可在-100～130℃温度范围内使用，它多用来制造机械工业中受载不大，但对冲击韧度和尺寸稳定性要求较高的零件，如轻载齿轮、心轴、凸轮、蜗轮，蜗杆等，由于透明度高，在航空航天工业中也用来制造信号灯，挡风玻璃，座舱罩等，有资料表明，在波音747飞机上有2500个零件是用此类材料制造的。

⑤聚四氟乙烯（F-4）  聚四氟乙烯是一种含氟塑料，具有优良的耐腐蚀耐老化及电绝缘性能，几乎能耐所有化学药品，包括王水的腐蚀。此外，它的摩擦系数极小，并且可在-180～250℃的温度范围内长期使用。由于其化学性质十分稳定，超过了玻璃、陶瓷及不锈钢，故有“塑料王”的美称，其强度又比其他工程塑料好，所以常用作强腐蚀介质中的过滤器、减摩密封件及绝缘材料。

⑥聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）  聚甲基丙烯酸甲酯的商业名称为有机玻璃。它是目前最好的透明材料，其透光率达92%以上，比普通玻璃的高，且密度小，仅为玻璃的一半：它还有很好的力学性能，抗拉强度为60～70MPa，比普通玻璃的高7～18倍，属于硬而脆的材料，但硬度不如普通玻璃的高；它的成形加工性好，成形后还可进行切削加工、黏结等。用它可制造飞机的座舱、舷窗、电视和雷达标图的屏幕、汽车挡风板、仪器和设备的防护罩、仪表外壳、光学镜片等。它的最大缺点是耐磨性差，也不耐某些有机溶剂（如卤代烃、酯等）的侵蚀。

⑦ABS塑料  ABS塑料具有坚韧、质硬、刚性好的综合力学性能，易于成形和电镀，耐热、耐蚀性以及尺寸稳定性较好，可用来制造电机、仪表、电话、电视机、收录机的外壳及有关元件，还可用来制造汽车的方向盘、手柄以及化工管道与容器等。

⑧酚醛塑料（PF）  酚醛塑料是由酚和醛缩聚合成的，具有耐热、绝缘、刚性好、化学稳定性好的特点。由它制成的粉状塑料，俗称电木粉，颜色单调（只能制成黑色或棕色），可模压成各种电器制品，如开关、插头、插座、电话机外壳。此外，它还能代替铝、铜等非铁金属，用来制造汽车用的刹车片、化学工业用的耐酸泵、纺织工业用的无声齿轮等。

⑨环氧塑料（EP）  环氧塑料由环氧树脂加入固化剂后形成。它具有较高的强度、优良的韧性和绝缘性，并能耐-80～155℃的冷热变化以及酸、碱、有机溶剂的侵蚀。但它比酚醛塑料成本高，环氧树脂可用于电子、电气设备和零件的封装，也可用来配制各种复合材料，此外，它还可用作金属、陶瓷及塑料的胶黏剂等。

（2）工程构件塑料的选择

塑料在机械工业、汽车工业、化学工业及电气工业中使用极为普遍。为了在工程制造中能合理地选用工程塑料，应注意以下几个方面。

1）掌握构件的使用条件

①温度条件  塑料的耐热性和导热性一般都较差，各种性能对温度的依赖关系较大，故在选材时应准确了解构件的连续使用温度，可能达到的最高和最低温度，以及因摩擦而发热的情况。

②负荷条件  受力种类、受力规律、负荷大小、负荷方向等都会直接影响到塑料构件的使用寿命，而不同类的塑料又对不同的负荷适应能力不同

③其他环境条件  塑料构件可能接触到的光、霜、雨、雪、氧气以及各种介质和微生物的作用，有时它们会对某些塑料制件的性能和寿命产生严重影响。

2）考虑构件形状、尺寸精度与成形加工方法

构件形状不同，选择的成形加工方法往往有所不同。每种成形加工方法又只能适用于某些种类的塑料，并决定其加工后的产品质量，加之不同类型塑料的成形收缩率也不同，这些势必影响到构件的尺寸精度。

3）正确引用相关资料中的性能数据

技术资料中的数据大多是针对在特定条件下加工的试样，并在特定实验条件下测得的，它与直接从实物上测得的数据是有差别的，加之塑料的力学性能、热性能、电性能，耐久性及化学特性等往往还要受到使用条件与时间的影响，这些都决定了在引用资料提供的一些数据时，必须结合构件的实际情况全面地予以分析。

4）根据构件的不同类型选择

工程上通常的做法是将塑料构件分为几个类型，即一般构件、摩擦传动件以及耐蚀、耐热零件。依照各类构件多次试验及长期使用的经验可作出大体的选择。

①一般结构件，如装置的外壳、支架、盖板、罩子、仪器仪表的底座等，因其使用载荷较小，故可用聚苯乙烯、聚丙烯等。要求透明的零件则可选用有机玻璃。那些表面需要装饰的壳体则可采用ABS塑料，因为ABS塑料容易电镀和涂漆。

②摩擦传动件，如大型的齿轮、凸轮、蜗轮等，因其受力复杂，要求有较高的综合力学性能及尺寸稳定性，故多用尼龙系列的塑料。对于疲劳强度要求严格的可选用聚甲醛；若工作在腐蚀的环境中，则可选用聚四氟乙烯填充的聚甲醛；那些要求有较小的摩擦系数的减摩零件，如无油润滑的活塞环、密封圈、导轨等，多用聚四氟乙烯系列的塑料。

③一些耐蚀零件（主要集中在化工设备方面），如要求既耐蚀又具有较高强度的全塑结构设备，要选用聚丙烯、硬聚氯乙烯等：在强腐蚀条件下工作的反应锅、贮槽、搅拌器、叶轮、阀座等，可选用聚四氟乙烯类的塑料，由于塑料零件的热承受能力远比金属零件低得多，故一般工程塑料只能在80～120℃条件下工作，而受力较大的工程塑料只能在60～80℃条件下工作，常用于这种温度条件下的塑料有聚砜及含氟塑料。

（3）典型塑料零件的优、缺点分析

1）塑料齿轮  齿轮是机械传动的主要零件，随着塑料工业的发展，齿轮的用材不再只限于金属了，塑料齿轮早已用于机械、汽车、仪器仪表等设备及装置中，并表现出此类材料的如下特点：

①摩擦系数小、耐磨性好，可在无润滑或少润滑条件下运转。在开式运动中，由于塑料对灰尘微粒有埋没作用，故磨损也较小。

②重量轻，不生锈，可减轻机构重量，降低惯性力和启动功率，并能在腐蚀介质中运转。

③减振、防冲击作用好，可降低运转时的噪声，使其平稳、弹性好，补偿了加工和装配误差。

④注射、压模等方法一次成形，可提高生产率，降低成本。

⑤强度低，热导率远低于金属，传递载荷不能太大，使用温度不高。

⑥热胀系数大，成形时有收缩，吸水吸油发胀，尺寸稳定性差，注射成形的制件精度不高。

2）塑料轴承  当轴承用在干摩擦条件下或在以清水、污水、海水、酸碱盐的水溶液以及其他一些化学药品溶液作为润滑或冷却剂时，在强度满足要求的前提下，塑料轴承比金属轴承更显优越性，这是因为塑料的摩擦系数小、自润滑性好，且耐蚀、抗震、减振，但塑料轴承也同样存在着类似塑料齿轮的缺点，常因摩擦热的积聚而导致膨胀抱轴而咬死，或因塑料的常温蠕变而造成轴承变形而失效。

对于塑料零件的这些不足之处，只能通过合理选择塑料类型、改进成形工艺及零件的设计结构来予以弥补。需要提及的是，在一些场合下采用性能优秀的塑性取代金属，不仅能满足技术要求，还能使产品的成本下降。表4-33举出了一些用塑料取代金属的应用实例。

（4）合成橡胶

橡胶是在室温下仍保持其高弹态的高分子材料，其相对分子质量一般都在几十万，有的达上百万。它在相当宽的温度范围内仍不失其高弹性，有良好的耐磨性、绝缘性、隔音性及储能的能力，广泛用来制造轮胎、传送带、电缆、电线、密封垫圈以及减振件。

天然橡胶由橡胶树上流出的乳胶加工而成。合成橡胶主要来源于石油、天然气和煤等。合成橡胶的种类很多，主要品种有丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶和丁腈橡胶、硅橡胶、聚硫橡胶等。橡胶的性能和应用举例如表4-34所示。

（5）合成纤维

凡能保持长度比本身直径大百倍的均匀条状或丝状的高分子材料均称纤维，包括天然纤维和化学纤维，化学纤维又分人造纤维和合成纤维，人造纤维是用自然界的高分子化合物经化学处理与机械加工制成的，如“人造丝”“人造棉”的粘胶纤维和硝化纤维、醋酸纤维等；合成纤维以石油、煤、天然气为原料，采用喷丝法成形，即熔融的高聚物通过一个多孔模具挤压成纤维，如图4-12所示。

合成纤维一般都具有强度高、密度小、耐磨、耐蚀等特点，除广泛用于衣料等生活用品外，在工农业、交通、国防等领域也有许多重要用途。例如，用锦纶丝帘子做的汽车轮胎，其寿命比一般天然纤维的高出1～2倍，并可节约橡胶用量20%。表4-35列举了主要合成纤维的性能和应用举例。

4.5.2 陶瓷材料

1.陶瓷材料的化学组成

陶瓷是指以天然或人工合成的无机非金属物质为原料，经过成形和高温烧结而制成的固体材料和制品。陶瓷可分为普通陶瓷与特种陶瓷。

普通陶瓷是利用天然硅酸盐矿物（如黏土、硅石、长石等）为原料制成的陶瓷，又称传统陶瓷。

特种陶瓷是采用高纯度的人工合成原料制成的，具有各种独特的力学、物理或化学性能的陶瓷，又称新型陶瓷或现代陶瓷。按其化学组成分类，它又可分为氧化物陶瓷（氧化铝瓷、氧化锆瓷、氧化镁瓷）、氮化物陶瓷（氮化硅瓷、氮化铝瓷、氮化硼瓷）、碳化物陶瓷（碳化硅瓷、碳化硼瓷）以及金属陶瓷（氧化物-金属、碳化物-金属、氮化物-金属形成的硬质合金）等。目前，人们还习惯于将特种陶瓷分成两大类，即结构陶瓷（或工程陶瓷）和功能陶瓷。

2.陶瓷材料的制取

陶瓷材料的制取方法为：先成形、后烧结。虽然各种陶瓷不一样，但其制取的工艺都可概述为三个阶段，即原料破碎与配制（或称粉体制备）→坯料成形→干燥后的坯件加热到高温烧成（或烧结）。

坯件在烧成（或烧结）的过程中会发生一系列的物理、化学变化，形成一定的矿物组成和显微结构，同时也会获得陶瓷制品所要求的强度、致密度等。通常把普通陶瓷的瓷化过程称为烧成，而特种陶瓷获得高致密度的瓷化过程称为烧结。烧成温度一般为1250～1450℃；烧结温度与组成原料的熔点有关，对单元系而言，烧结温度是其组分熔点温度的2/3～4/5。陶瓷一旦烧成后，很难再进行机械加工。

在制取陶瓷的生产过程中，原料的纯度、颗粒尺寸、混合的均匀程度、烧成温度、烧结温度、加热炉内的气氛、升温速度和冷却速度等因素都会对陶瓷制品的质量带来不同的影响，因此要获得性能优良的陶瓷，必须对上述各种因素予以控制。有关陶瓷材料更详细的制取过程可参阅相关文献。

3.陶瓷材料的性能及应用

（1）力学性能

1）弹性

陶瓷受力后会发生一定的弹性变形，但其弹性模量很大，比金属大若干倍，而比高聚物大2～4个量级，几乎是各种材料中最大的。陶瓷材料之所以弹性模量、刚度大，是因为陶瓷材料有牢固的离子键与共价键所致。

金属在受压与受拉条件下的弹性模量相等，而陶瓷材料受压状态下的弹性模量一般大于拉伸状态下的弹性模量。

2）强度

陶瓷材料的键结合力强，弹性模量大，它的强度理应很高。然而，由于陶瓷的成分、组织都不单纯，内部杂质多，存在各种缺陷且有气孔（其作用相当于裂纹），致密度小，因此，其实际抗拉强度比它本身的理论强度要低得多，两者相差2～3个量级。例如，氧化铝的理论抗拉强度为4×104MPa，但是普通烧结氧化铝陶瓷的抗拉强度只有172～240MPa，约为理论值的1/200实际抗拉强度和理论抗拉强度的比值高达1/50～1/3。

陶瓷材料的抗拉强度虽低，但抗弯强度较高，而抗压强度更高，如质量分数为95%的氧化铝陶瓷室温下的抗拉强度约为250MPa，而抗压强度约为2500MPa。这是因为陶瓷在拉应力作用下由于气孔的应力集中作用，裂纹迅速扩展，并引起脆断，所以抗拉强度低。但在压应力作用下，裂纹趋于弥合状态不易扩展，从而表现出抗压强度高。

研究表明，增大陶瓷的致密度，减少缺陷，可使强度大幅度提高。例如，热压氮化硅陶瓷在致密度增大、气孔率接近于零时，强度可接近理论值。此外，陶瓷的晶粒愈细小，强度也愈高，这些都与金属材料极为相似。

陶瓷一般还具有优于金属的高温强度，其高温抗蠕变能力强，有很强的抗氧化能力，适合作高温材料。

3）塑性

绝大多数陶瓷材料在室温下拉伸时，其伸长率为零，反映不出塑性，陶瓷材料之所以表现出这样的塑性，是由于塑性变形需通过滑移的方式进行，滑移又必须通过位错的运动来实现。而陶瓷晶体的滑移系很少，位错运动所需的切应力很大，所以滑移难以进行。

4）韧性

陶瓷材料室温下塑性变形困难，加之内部有气孔存在，故表现出极差的韧性，其冲击韧度aK、及断裂韧度KIC都很低，如45钢的KIC≈90MPa﹒m1/2，而氮化硅陶瓷的KIC≈5 MPa﹒m1/2，与金属对比，陶瓷材料属于脆性材料，故极易发生脆性断裂。

脆性是陶瓷材料的最大缺点，是其成为结构材料的主要障碍。研究表明，氧化物及非氧化物陶瓷可采用氧化锆来增韧，经增韧的氧化物陶瓷含有一定数量弥散分布的亚稳态氧化物，当受到外力作用时，这些氧化物发生相变而吸收能量，使裂纹的扩展减慢或终止，从而提升陶瓷的韧性。

陶瓷材料还有很高的硬度，绝大多数陶瓷的硬度在1000～5000HV之间，远高于金属和高聚物的硬度，如表4-36所示。

（2）物理性能

1）热胀性、导热性和热稳定性

前已述及，多数陶瓷的膨胀系数比高聚物的低，比金属的低得多，且它的导热性也比金属的差，这一方面是因为陶瓷没有自由电子的运动，另一方面是因为陶瓷中的气孔也对传热不利，所以陶瓷多为优良的绝热材料。

热稳定性是指材料在温度急剧变化时抵抗破坏的能力，一般用材料放入水中急冷而不破裂所能承受的最高温度来表达。例如，日用陶瓷在220℃仍有较好的热稳定性，热稳定性与膨胀系数、导热性和韧性有关。膨胀系数大、导热性和韧性差的材料热稳定性不好。多数陶瓷的导热性和韧性差，所以热稳定性差，尤其在急冷或急热时陶瓷内部形成较大的温度梯度，引起很大的热应力而开裂。但也有些陶瓷，例如碳化硅陶瓷等具有相对较好的热稳定性。

2）导电性和光学特性

陶瓷的电性能变化范围很大。多数陶瓷具有良好的绝缘性能，因为它们不像金属那样有自由运动的电子，还有些陶瓷，例如压电陶瓷、半导体陶瓷以及前面讲到的超导陶瓷等具有一定的导电性，随着科学技术的发展，这类陶瓷的电性能得到了全面开发。

陶瓷材料由于存在晶界、气孔，一般是不透明的。但近年来的研究表明，可将某些原来不透明的氧化物陶瓷烧结成透明陶瓷。这使得有些陶瓷不仅具有透光性，而且具有导光性，光反射性等功能，可作透明材料、红外光学材料、光传输材料、激光材料等使用。这类陶瓷称为光学陶瓷。

3）功能转变特性

有些陶瓷材料在受应力作用时可引起电极化并形成电场，即正压电效应；而有些陶瓷受电场作用时产生与电场强度成正比的应变，即逆压电效应。这些陶瓷则成为机械能与电能相互转换的材料。

（3）化学性能

陶瓷的结构非常稳定，很难再同介质中的氧起化合作用，这是由于它具有强大的离子键与共价键结合。在以离子晶体为主的陶瓷中，金属原子被氧原子所包围，屏蔽在紧密排列的氧原子间隙之中，形成稳定的化学结构，不但室温下不会氧化，甚至在高温下也不会氧化，同时，陶瓷也有较强的耐酸、碱、盐等介质腐蚀的能力，还能抵抗熔融的非铁金属（如铝、铜等）的侵蚀。但在某些情况下也会产生腐蚀，例如高温熔盐、氧化渣等会使某些陶瓷材料受到腐蚀破坏。

4．工程陶瓷简介

工程陶瓷包括结构陶瓷和功能陶瓷，结构陶瓷主要是指应用在承受载荷、耐高温、耐腐蚀，耐磨损等场合的陶瓷材料，广泛应用于机械、能源、电子、化工、石油、汽车、航空航天等领域。结构陶瓷又分为氧化物陶瓷和非氧化物陶瓷两大类。氧化物陶瓷以金属元素与氧结合而形成的化合物为主，原子间化学键主要是离子键；非氧化物陶瓷以非金属元素B、C、N与金属元素AL、Si、Zr、Hf而形成的化合物为主，原子间化学键主要是共价键。其中氧化铝、氮化硅等结构陶瓷材料在机械制造等重要工业领域中得到广泛应用。

（1）氧化铝陶瓷

氧化铝陶瓷的主要成分是AL2O3以及SiO2。AL2O3的含量越高，性能越好，一般AL2O3的体积分数都在95%以上，故又称为高铝陶瓷。

氧化铝陶瓷主要用来制造熔化金属的坩埚、高温热电偶、高温炉内保护套管、内燃机火花塞以及石油化工行业使用的耐腐蚀、耐磨损零件。

作为高速切削的刀具，在切削条件相同的情况下，它有着比高速钢更高的软化温度。如含钴的高速钢刀具软化至55HRC硬度时，其切削温度仅达660℃左右，而同样在软化至55HRC时，氧化铝陶瓷刀具可达到1200℃。这表明氧化铝陶瓷刀具的使用寿命长，或者说氧化铝陶瓷刀具比高速钢刀具所承受的切削速度要快得多。因此，这类陶瓷主要用来制造切削刀具，加工那些难以切削的材料。

（2）氮化硅陶瓷

氮化硅（Si3N4）为六方晶系的晶体，它具有极强的共价键，其强度随制造工艺不同有很大的差异。如热压烧结法就优于其他烧结方法，采用热压烧结的氮化硅陶瓷，其气孔率接近于零，抗弯强度可高达800～1000MPa。

氮化硅陶瓷硬度高，耐磨性好，化学稳定性好；能抵抗除氢氟酸外的各种酸、碱和熔融金属的侵蚀，其抗氧化温度可达1500℃；抗热冲击性好，大大高于其他陶瓷材料的抗热冲击性，是优良的高温结构陶瓷。氮化硅陶瓷主要用来制造高温轴承、燃烧室喷嘴、燃气轮机转子叶片及高温模具等。

4.5.3  复合材料

现代科学技术的发展，尤其是航空航天尖端技术的发展，对材料提出了“三高一低”，即高强度、高模量、耐高温、低密度，以及耐腐蚀等多种性能要求，而已有的金属、陶瓷及高聚物材料，没有哪一种可单独全面地表现出上述优异性能。这种对材料性能的多方面要求促进了将三者联合起来，彼此扬长避短的复合材料的发展。

1.组成

利用适当的工艺方法，将两种或两种以上物理、化学性质或是组织结构不同的材料组合起来而制成的一种多相固体材料称为复合材料。

最原始的复合材料是在黏土泥浆中掺和稻草制成的土坯。后来发展的混凝土就是水泥、石子、砂子和水（添加或不添加外加剂和掺和料）的复合材料，加入钢筋后其增强效果则更好，由此可知，复合材料是多相材料，它的组成主要包括基体相和增强相。

（1）基体相  基体相是一种连续相材料，它把改善性能的增强相材料固结成体并起传递应力的作用。

（2）增强相  增强相起承受应力和显示功能的作用。如玻璃钢含有两种相：其一是环氧树脂，主要起黏结作用，称为基体相或基体材料；其二是玻璃纤维，主要用来承受载荷，称为增强相或增强材料。因此，复合材料也可以说成是增强材料与基体材料经复合而成的新材料。

2.分类

复合材料的分类方式有多种，且各不相同。通常根据复合材料的三要素（基体材料、增强材料的形态、复合方式）及用途可有以下几种分类方法：

（1）按基体材料分类  按基体材料可分为金属基复合材料、陶瓷基复合材料及高聚物基复合材料等

（2）按增强材料的形态分类  根据增强材料的形态，可分为纤维增强、颗粒增强及层状增强复合材料。以纤维增强的复合材料，纤维的排布可以是各向同性的，也可以是各向异性的；以颗粒增强的复合材料，若粒子分布均匀，则是各向同性的；层状复合则是由不同的薄板层交替排布而得到的复合材料，它是各向异性的。

（3）按材料的用途分类  按复合材料的用途，可分为结构复合材料和功能复合材料两大类。结构复合材料可利用其力学性能（强度、硬度、韧性等）来制造各种承力结构和零件；功能复合材料可利用其物理性能（光、电、声、热、磁性能等）制作相应元器件。例如，雷达上用的玻璃天线罩，就是一种透过电磁波的良好磁性复合材料；双金属片就是利用不同膨胀系数的金属复合在一起而制成具有热敏功能性质的材料。

3.性能特点

由于复合材料是多种独具特色的材料取长补短的恰当组合，因此具有许多组成材料所不及的优异性能，主要体现在以下几方面：

（1）比强度、比模量高  复合材料的比强度与比模量比其他材料的高得多，它们不仅强度高，而且密度小，这表明复合材料具有较高的承载能力。几种金属与复合材料的性能比较如表4-37所示，由表可知，碳纤维增强环氧树脂复合材料的比强度为钢的8倍，比模量为钢的3.5倍。因此，将此类材料用来制造高速动载荷零件，可大大提高动载设备的效率。

（2）疲劳性能好  研究表明，在循环次数相同的情况下，复合材料承受的应力比铝合金高，即疲劳性能好，尤其是碳纤维增强树脂复合材料的疲劳性能更好（碳纤维树脂复合材料的疲劳强度是其抗拉强度的70%～80%，而金属材料的这一指标只有40%～50%）。这是由于碳纤维自身的疲劳抗力高，环氧树脂基体的塑性好，加之增强相与基体间的界面都有效地减缓了疲劳裂纹扩展的缘故。

（3）破损安全性好  纤维增强复合材料是由大量单根纤维合成的，受载后即使有少量纤维断裂，载荷也会迅速重新分布，而由未断裂的纤维来承担，这样可使构件丧失承载能力的过程延长，即表明断裂安全性能较好。

（4）减振性能好  工程上有很多机械和设备的振动问题十分突出，如飞机、汽车等在行驶中的振动，尤其当构件所受的外载荷频率与结构的自振频率相同时，将产生共振，导致破断。纤维增强复合材料构件具有很好的减振性能，这是因为构件的自振频率除与本身的质量和形状有关外，还与材料比模量的二次方根成正比。复合材料具有高的比模量，因此也具有高的自振频率，所以可避免构件在一般工作状态下产生共振而破坏。另外，因为复合材料为多相体系，大量的界面对振动有反射吸收作用，从而使振动波在复合材料中衰减快，而表现出好的减振性能。

（5）高温性能好  树脂基复合材料耐热性要比相应的塑料有明显的提高。金属基复合材料的耐热性则更优异。例如，铝合金在400℃时，其抗拉强度大幅度下降，仅为室温时的6/100～1/10，弹性模量也几乎降为零；而用碳纤维或硼纤维增强铝，在400℃时的抗拉强度和弹性模量几乎与室温下的在同一水平。

除上述特性外，复合材料的减摩性，耐蚀性也都较好，并且它的成形工艺简单，可用模具一次成形制成各种构件，故其材料利用率高。需要指出的是，复合材料制造过程中的手工操作多，因而产品质量波动较大，加之成本太高，所以目前应用有限。

4．复合材料的应用

（1）纤维增强复合材料

工程上应用的纤维增强复合材料按其基体分为两大类，一类是树脂基，另一类是金属基。

1）树脂基纤维复合材料

树脂基纤维复合材料的基体又分热固性与热塑性两类树脂基，它与不同的增强纤维又组成如下几种材料：

①热固性玻璃钢  热固性玻璃钢是以玻璃纤维（所占体积分数为60%～70%）为增强剂和以热固性树脂为基体制成的复合材料。常用的热固性树脂为酚醛树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂和有机硅树脂等四种。酚醛树脂出现最早，环氧树脂性能较好，这两种树脂应用比较普遍。

热固性玻璃钢集中了其组成材料的优点，它是一种密度小、比强度高、耐蚀性好、介电性能优越、成形性能良好的工程材料，它比铜合金和铝合金的比强度高，甚至比合金钢的还高；但它的刚度较低，只为钢的1/10～1/5，耐热性不好（耐热温度低于200℃），容易老化，容易蠕变。

②热塑性玻璃钢  热塑性玻璃钢是以玻璃纤维为增强剂（所占体积分数为20%～40%）和以热塑性树脂为基体制成的复合材料。应用较多的热塑性树脂是尼龙、聚烯烃类、聚苯乙烯类、热塑性聚酯和聚碳酸酯等五种，前三种应用比较广泛，它们都具有优良的力学性能介电性能，耐热性和抗老化性，工艺性能也好。

热塑性玻璃钢同热塑性塑料相比，基体材料相同时，强度和疲劳性能可提高2～3倍，冲击韧度提高2～4倍（脆性塑料时），蠕变抗力提高2～5倍，达到或超过了某些金属的强度，例如，玻璃纤维（所占体积分数为40%）增强尼龙的强度超过了铝合金而接近于镁合金的强度，因而可以用来取代这些金属，如因玻璃纤维增强尼龙的刚度、强度和减摩性好，可用它代替非铁金属制造滑动轴承、轴承架、齿轮等。这类复合材料还可以用来制造飞机螺旋桨、发动机叶轮。

③碳纤维增强塑料  日前应用最多的碳纤维树脂基复合材料是由碳纤维与环氧树脂、酚醛树脂、聚四氟乙烯等组成的，其增强相碳纤维有着比玻璃纤维更高的强度与高得多的弹性模量，并且在2000℃左右的高温下强度和弹性模量基本保持不变；在-180℃以下的低温下也不变脆。这类材料比铝的密度小，比钢的强度高，比铝合金和钢的弹性模量大，疲劳强度、冲击韧度高；化学稳定性高，摩擦系数小，导热性好，受X射线辐照时强度和模量不变化等。可见这类材料比玻璃钢的综合性能优越，可作为火箭和人造卫星的结构材料，也是制造飞机的理想材料。

④硼纤维增强塑料  硼纤维树脂基复合材料是由硼纤维与环氧树脂、聚酰亚胺树脂等组成的。其抗压强度为碳纤维树脂复合材料的2～2.5倍，抗剪强度很高，蠕变小，硬度和弹性模量高，此外，还有很高的疲劳强度（达340～390MPa），耐辐射，对水、有机溶剂、燃料和润滑剂都很稳定。由于硼纤维是半导体，所以其复合材料的导热性和导电性很好，可用来制造直升机旋翼的转动轴。

2）金属基纤维复合材料

金属基复合材料的基体有铝及铝合金、钛及钛合金等。一般根据金属基复合材料可能使用的温度范围进行选用，低于400℃时，可选用铝、镁及其合金；低于650℃时，可选用钛及钛合金；高于1000℃时，可选用高温合金。

这类复合材料的增强纤维主要是碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维与氧化铝纤维等（所占体积分数通常为30%～40%）。

金属基复合材料综合了基体金属材料与增强物的优点，因而具有高的比强度、比模量、疲劳强度及良好的耐磨、耐蚀性，与树脂基复合材料相比，它在较宽的温度范围内能保持其性能的稳定，导热、导电性能好，对热冲击及表面缺陷不敏感，日前主要用来制造航天飞机、人造卫星及空间站的结构件，如飞机蒙皮、运载火箭的油箱，并在汽车、船舶、电子、医疗及体育器械等领域也有很好的应用前景。

3）纤维含量对热塑性复合材料性能的影响

研究表明，纤维含量的多少，对树脂基复合材料的性能会带来影响。表4-38所示为玻璃纤维含量对增强尼龙复合材料性能的影响。从表4-38可见，玻璃纤维体积分数分别为30%和40%时，复合材料性能无显著差别。经验证明，玻璃纤维体积分数超过40%时，复合材料的性能反而会降低，这是因为其含量过高，纤维磨损严重，会丧失增强作用。当纤维体积分数小于20%时，增强效果也较差，复合材料的抗拉强度和冲击强度明显降低。只有当纤维体积分数为30%～40%时，复合材料的性能才是最佳的。

不同树脂的热塑性复合材料，达到最佳性能所需的玻璃纤维含量各不相同。对于聚甲醛复合材料，玻璃纤维含量一般以20%左右最佳；对于尼龙复合材料，玻璃纤维含量以30%最佳。

（2）颗粒增强复合材料

由陶瓷颗粒与金属结合的材料是典型的颗粒增强复合材料，由于其制取过程与陶瓷材料相似，故习惯上还把它看成是陶瓷材料的一部分，又称为金属陶瓷。材料中常用的增强粒子（尺寸一般在0.1～50μm范围，颗粒越小，增强效果越好）有氧化物（如AL2O3、ZrO2、MgO、BeO等）、碳化物（如TiC、WC、SiC等）、硼化物（如TiB、ZrB2、CrB2等）和氮化物（如TiN、BN、Si3N4等），它们是金属陶瓷中的“骨架”；常用的金属有钛、铬、镍、钴及其合金，它们起黏结作用，也称黏结剂。陶瓷相（所占体积分数为20%以上）和金属相的类型及相对量将直接影响金属陶瓷的性能。当陶瓷相含量高时可作为工具材料，当金属相含量高时可作为结构材料。

总的说来，此类材料具有硬度高、耐磨损、耐高温、耐腐蚀的特性，目前应用较多的是氧化物基和碳化物基金属陶瓷。

1）氧化物基金属陶瓷

应用最多的是氧化铝基金属陶瓷，常用的黏结剂为体积分数不超过10%的铬。其高温性能较好，表面氧化时生成Cr2O3薄膜，能和AL2O3形成固溶体，将AL2O3粉粒牢固地黏结起来；也可加入镍或铁作黏结剂，在高温下它们的氧化物都能与AL2O3形成尖晶石类型的复杂氧化物FO﹒AL2O3﹒NiO﹒AL2O3，改善陶瓷的高温性能。

氧化铝基金属陶瓷具有好的耐热性、硬度、耐磨性和热硬性（高达1200℃）；与纯氧化铝相比，其韧性、热稳定性和抗氧化能力得到明显改善。

氧化铝基金属陶瓷目前主要用作工具材料，因它与被加工金属材料的黏着倾向小，故可提高加工精度，降低表面粗糙度，适于高速切削，能加工硬材料（如硬度高达65HRC的冷硬铸铁和淬火钢等）。另外，喷嘴、热拉丝模和机械密封环等也可用此类材料制造。

2）碳化物基金属陶瓷

碳化物基金属陶瓷的黏结剂主要是铁族元素Ni、Co。它们对碳化物都有一定的溶解度，能将碳化物较好地黏结起来（如WC-Co、TiC-Ni等）。碳化物基金属陶瓷可用作工具材料，也可用作耐热结构材料。其中，用作工具材料的此类金属陶瓷材料又称为硬质合金，它是将某些难熔的碳化物粉末（如WC、TiC等）和黏结剂（如钴、镍等）混合，加压成形再经烧结而成的金属陶瓷，它的硬度很高，耐磨性优良，在800～1000℃仍有很好的热硬性。这类材料的硬度虽比氧化物基金属陶瓷的低，但其强度和韧度却相当高，适合用作切削工具，金属成形工具、矿山工具、表面耐磨零件以及某些高刚度结构件的材料。用它制造的刀具的切削速度可比高速钢刀具的高4～7倍，用它制造的冷模具的寿命比普通模具的高出数倍。

5. 其他领域的应用概况

复合材料除在机械、航空航天领域应用之外，在以下诸方面还有着广泛的应用。

（1）电工、电子行业  研究表明，一台600kW的汽轮发电机所使用的复合材料就有几十种，一些电动机的端盖、定子槽楔也都采用了复合材料。如用碳纤维增强塑料制的汽轮发电机端部线圈护环，不但强度和弹性模量能满足要求，而且减轻了重量，杜绝了漏磁现象。

此外，像熔断器管、绝缘筒、电子计算机、电视机的线路板、隔板及键盘触点，也都用上了绝缘性好的玻璃纤维增强树脂基复合材料。这不仅保证了元件的功能，还降低了制造成本。至于一些家用电器中使用的复合材料更是举不胜举。

（2）车辆制造方面  在火车、汽车上，无论是结构部位还是内部装饰，都大量使用了复合材料。如火车的机车车身，客车和货车车厢、顶篷及门、窗、卫生间等构件部分，都应用了大量的泡沫塑料夹层结构以及多层复合板；汽车的悬挂结构、中间减振环及内部构件等也都采用了复合材料。有资料表明，一辆复合材料制造的轿车车身仅重7.3kg，而钢制的车身为18.1kg，采用复合材料减轻了汽车的重量，进而大大提高了车速。

（3）造船工业方面  玻璃纤维增强树脂基复合材料密度小，强度高、耐海水腐蚀、抗微生物附着性好、吸收撞击性强以及成形的自由度大，所以应用很广，尤其是在建造扫雷艇、汽艇、气垫船、巡逻艇、登陆艇、交通艇、消防艇等方面更具优越性。此外，还可用于甲板、风斗、风帽、油箱、方向舵、仪表盘、推进器、导流帽、救生圈、驾驶室、浮鼓、蓄电池箱、气缸罩、机棚室的制造等诸多方面。

（4）建筑行业方面  建筑物主要承力结构使用的钢筋混凝土，非受力结构的屋顶、顶棚、隔墙、地板、门窗以及采光材料等，几乎全是复合材料制成的；地质勘探、矿山开采、铁路修筑、军队野营训练、自然灾害救助以及仓库所用活动房子，屋顶的半透明波纹板，内外墙用树脂基人造大理石以及多层塑料地板等等，也都是复合材料制成的。还有胶合板、水管、风管等各种各样玻璃钢制品，在建筑业上也被大量采用。

（5）化学工业方面  纤维增强复合材料具有耐酸、耐碱、耐油等优异性能，价格低、寿命长，所以广泛用于各种贮罐车来贮存和运输石油产品和酸、碱、化学药品，也用于液体食品饮料和饲料的贮存器、石油化工管道。一种直径为1.2m的聚酯玻璃钢管，使用7年仍完好无损，而不锈钢管使用2年就不能用了。然而，两者价格仅相差15%。

除上述诸方面的应用外，复合材料还在兵器工业上用来制造枪托、枪把、盔帽、弹箱等，在医学上用来制造人造骨骼、器官、假肢等，在体育运动方面用来制造滑雪板、撑杆、球拍、跳板等运动器材。