第八章 固态材料的连接成形技术（焊接）

焊接是通过加热或加压(或两者并用)，使工件产生原子间结合的一种连接方法。

焊接在现代工业生产中具有十分重要的作用，如舰船的船体、高炉炉壳建筑构架、锅炉与压力容器、车厢及家用电器、汽车车身等工业产品的制造，都离不开焊接。焊接方法在制造大型结构件或复杂机器部件时，更显得优越。它可以用化大为小、化复杂为简单的办法来准备坯料，然后用逐次装配焊接的方法拼小成大、拼简单成复杂。这是其他工艺方法难以做到的。在制造大型机器设备时，还可以采用铸焊或锻-焊复合工艺。这样，仅有小型铸、锻设备的工厂也可以生产出大型零部件。用焊接方法还可以制成双金属构件，如制造复合层容器。此外，还可以对不同材料进行焊接。总之，焊接方法的这些优越性，使其在现代工业中的应用日趋广泛。

8.1 电弧焊

8.1.1 焊接电弧

焊接电弧是在具有一定电压的两电极间或电极与工件之间的气体介质中，产生的强烈而持久的放电现象，即在局部气体介质中有大量电子流通过的导电现象。

产生电弧的电极可以是金属丝、钨丝、碳棒或焊条。焊接电弧如图8-1所示。引燃电弧后，弧柱中就充满了高温电离气体，并放出大量的热能和强烈的光。电弧的热量与焊接电流和电弧电压的乘积成正比。电流越大，电弧产生的总热量就越大。一般情况下，电弧热量在阳极区产生的较多，约占总热量的43%；阴极区因放出大量的电子，消耗了一部分能量，所以产生的热量相对较少，约占36%；其余21%左右的热量是在弧柱中产生的。焊条电弧焊只有65%-85%的热量用于加热和熔化金属，其余的热量则散失在电弧周围和飞溅的金属滴中。

电弧中阳极区和阴极区的温度因电极材料不同而有所不同。用钢焊条焊接钢材时，阳极区温度约为2600K，阴极区约为2400K，电弧中心区温度为最高，可达6000-8000K。

由于电弧产生的热量在阳极和阴极上有一定差异及其他一些原因，使用直流电源焊接时，有正接和反接两种接线方法。

正接是将工件接到电源的正极，焊条（或电极）接到负极；反接是将工件接到电源的负极，焊条（或电极）接到正极，如图8-2所示。正接时工件的温度相对高一些。

如果焊接时使用的是交流电焊机（弧焊变压器），因为电极每秒钟正负变化达100次之多，所以两极加热温度一样，都在2500K左右，因而不存在正接和反接问题。

电焊机的空载电压就是焊接时的引弧电压，一般为50-90V。电弧稳定燃烧时的电压称为电弧电压，它与电弧长度（即焊条与工件间的距离）有关。电弧长度越大，电弧电压也越高。一般情况下，电弧电压在16-35V范围之内。

8.1.2 焊接接头的组织与性能

1. 焊接工件上温度的变化与分布

焊接时，电弧沿着工件逐渐移动并对工件进行局部加热。因此在焊接过程中，焊缝及其附近的金属都是由常温状态开始被加热到较高的温度，然后再逐渐冷却到常温。但随着各点金属所在位置的不同，其最高加热温度是不同的。图8-3给出了焊接时焊件横截面上不同点的温度变化情况。由于各点离焊缝中心距离不同，所以各点的最高温度也不同。又因热传导需要一定时间，所以各点是在不同的时间达到该点最高温度的。但总的看来，在焊接过程中，焊缝的形成是一次冶金过程，焊缝附近区域金属相当于受到一次不同规范的热处理，必然会产生相应的组织与性能的变化。

以低碳钢为例说明焊缝和焊缝附近区域由于受到电弧不同程度的加热而产生的组织与性能的变化。如图8-4所示，左侧下部是焊件的横截面，上部是相应各点在焊接过程中被加热的最高温度曲线（并非某一瞬时该截面的实际温度分布曲线）。图中1、2、3各段金属组织的获得，可用右侧所示的部分铁-碳合金状态图来对照分析。

（1）焊缝

焊缝的结晶是从熔池底壁开始向中心成长的。因结晶时各个方向的冷却速度不同，从而形成柱状的铸态组织（由铁素体和少量珠光体所组成）。因结晶是从熔池底部的半熔化区开始逐次进行的，低熔点的硫、磷杂质和氧化铁等易偏析物集中在焊缝中心区，将影响焊缝的力学性能。因此，应慎重选用焊条或其他焊接材料。

焊接时，熔池金属受电弧吹力和保护气体的吹动，熔池底壁柱状晶体的成长受到干扰，柱状晶体呈倾斜状，晶粒有所细化。同时由于焊接材料的渗合金作用，焊缝金属中锰、硅等合金元素含量可能比母材（即焊件）金属高，焊缝金属的性能可能不低于母材金属的性能。

（2）焊接热影响区

焊接热影响区是指焊缝两侧金属因焊接热作用（但未熔化）而发生金相组织和力学性能变化的区域。由于焊缝附近各点受热情况不同，热影响区可分为熔合区、过热区、正火区和部分相变区等。

1）熔合区  是焊缝和基体金属的交接过渡区。此区温度处于固相线和液相线之间，由于焊接过程中母材部分熔化，所以也称为半熔化区。此时，熔化的金属凝固成铸态组织，未熔化金属因加热温度过高而成为过热粗晶。在低碳钢焊接接头中，熔合区虽然很窄（0.1-1mm），但因其强度、塑性和韧性都下降，而且此处接头断面变化，易引起应力集中，所以熔合区在很大程度上决定着焊接接头的性能。

2）过热区  被加热到Ac3以上100-200℃至固相线温度区间。由于奥氏体晶粒粗大，形成过热组织，故塑性及韧性降低。对于易淬火硬化钢材，此区脆性更大。

3） 正火区  被加热到Ac1至Ac3以上100-200℃区间。加热时金属发生重结晶，转变为细小的奥氏体晶粒。冷却后得到均匀而细小的铁素体和珠光体组织，其力学性能优于母材。

4）部分相变区  相当于加热到Ac1至Ac3温度区间。珠光体和部分铁素体发生重结晶，转变成细小的奥氏体晶粒。部分铁素体不发生相变，但其晶粒有长大趋势。冷却后晶粒大小不均，因而力学性能比正火区稍差。

焊接热影响区的大小和组织性能变化的程度，决定于焊接方法焊接参数、接头形式和焊后冷却速度等因素。表8-1是用不同焊接方法焊接低碳钢时，焊接热影响区的平均尺寸数值。

（3）改善焊接热影响区组织和性能的方法

焊接热影响区在电弧焊焊接接头中是不可避免的。用焊条电弧焊或埋弧焊方法焊接一般低碳钢结构时，因热影响区较窄，危害性较小，焊后不进行处理即可使用。但对重要的碳钢结构件低合金钢结构件，则必须注意热影响区带来的不利影响。为消除其影响，一般采用焊后正火处理，使焊缝和焊接热影响区的组织转变成为均匀的细晶结构，以改善焊接接头的性能。

对焊后不能进行的热处理的金属材料或构件，则只能通过正确的选择焊接材料、焊接方法与焊接工艺上来减少焊接热影响区的范围。

8.1.3 焊接应力与变形

焊接过程是一个极不平衡的热循环过程，即焊缝及其相邻区金属都要由室温被加热到很高温度（焊缝金属已处于液态），然后再快速冷却下来。由于在这个热循环过程中，焊件各部分的温度不同，随后的冷却速度也各不相同，因而焊件各部位在热胀冷缩和塑性变形的影响下，必将产生内应力、变形或裂纹。

焊缝是靠一个移动的点热源来加热的，随后逐次冷却下来所形成的。因而应力的形成、大小和分布状况较为复杂。为简化问题，假定整条焊缝同时成形。当焊缝及其相邻区金属处于加热阶段时都会膨胀，但受到焊件冷金属的阻碍，不能自由伸长而受压，形成压应力。该压应力使处于塑性状态的金属产生压缩变形。随后再冷却到室温时，其收缩又受到周边冷金属的阻碍，不能缩短到自由收缩所应达到的位置，因而产生残余拉应力（焊接应力）。图8-5所示为平板对接焊缝和圆筒环形焊缝的焊接应力分布状况。

焊接应力的存在将影响焊件的使用性能，可使其承载能力大为降低，甚至在外载荷改变时出现脆断的危险后果。对于接触腐蚀性介质的焊件（如容器），由于应力腐蚀现象加剧，将减少焊件使用期限，甚至产生应力腐蚀裂纹而报废。

对于承载大、压力容器等重要结构件，焊接应力必须加以防止和消除。首先，在结构设计时，应选用塑性好的材料，要避免使焊缝密集交叉，避免使焊缝截面过大和焊缝过长。其次，在施焊中应确定正确的焊接次序（图8-6b中A区易产生裂纹）。焊前对焊件预热是较为有效的工艺措施，这样可减弱焊件各部位间的温差，从而显著减小焊接应力。焊接中采用小能量焊接方法或锤击焊缝也可减小焊接应力。再次，当需较彻底地消除焊接应力时，可采用焊后去应力退火方法来实现，此时需将焊件加热至500-650℃左右，保温后缓慢冷却至室温。

焊接应力的存在，会引起焊件的变形其基本类型如图8-7所示，具体焊件会出现哪种变形与焊件结构、焊缝布置、焊接工艺及应力分布等因素有关。一般情况下，结构简单的小型焊件，焊后仅出现收缩变形，焊件尺寸减小。当焊件坡口横截面的上下尺寸相差较大或焊缝分布不对称，以及焊接次序不合理时，则焊件易发生角变形、弯曲变形或扭曲变形，对于薄板焊件，最容易产生不规律的波浪变形。

焊件出现变形将影响使用，过大的变形量将使焊件报废。因此，必须加以防止和消除。焊件产生变形主要是由焊接应力所引起，预防焊接应力的措施对防止焊接变形都是有效的。当对焊件的变形有较高限定时，在结构设计中采用对称结构或大刚度结构、焊缝对称分布结构都可减小或不出现焊接变形。施焊中，采用反变形措施（图8-8、图8-9）或刚性夹持方法，都可减小焊件的变形。但刚性夹持法不适合焊接淬硬性较大的钢结构件和铸铁件。正确选择焊接参数和焊接次序，对减小焊接变形也很重要（图8-10、图8-11）。这样可使温度分布更加均衡，开始焊接时产生的微量变形，可被后来焊接部位的变形所抵消，从而获得无变形的焊件。对于焊后变形小但已超过允许值的焊件，可采用机械矫正法（图8-12）或火焰加热矫正法（图8-13）加以消除。火焰加热矫正焊件时，要注意加热部位，使焊件在加热一冷却后产生相反方向的塑性变形，以消除焊接时产生的变形。

焊接应力过大的严重后果是使焊件产生裂纹。焊接裂纹存在于焊缝或热影响区的熔合区中，而且往往是内裂纹，危害极大。因此，对重要焊件，焊后应进行焊接接头的内部探伤检查。焊件产生裂纹也与焊接材料的成分（如硫、磷含量）、焊缝金属的结晶特点（结晶区间）及含氢量的多少有关。焊缝金属的硫、磷含量高时，其化合物与Fe形成低熔点共晶体存在于基体金属的晶界处（构成液态间层），在应力作用下被撕裂形成热裂纹。金属的结晶区间越大，形成液态间层的可能性也越大，焊件就容易产生裂纹。钢中含氢量高，焊后经过一段时间，析出的大量氢分子集中起来会形成很大的局部压力，造成工件出现裂纹（称延迟裂纹），故焊接中应合理选材，采取措施减小应力，并应用合理的焊接工艺和焊接参数（如选用碱性焊条、小能量焊接、预热、合理的焊接次序等）进行焊接，确保焊件质量。

8.1.4 焊条电弧焊

焊条电弧焊（即手工电弧焊）是用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。

焊条电弧焊可在室内、室外、高空和各种方位进行，设备简单、维护容易、焊针小、使用灵便适于焊接高强度钢、铸钢、铸铁和非铁金属，其焊接接头与工件（母材）的强度相近，是焊接生产中应用最广泛的方法。

焊条电弧焊的焊接过程如图8-14所示。电弧在焊条与被焊工件之间燃烧，电弧热使工件和焊芯共同熔化形成熔池，同时也使焊条的药皮熔化和分解。药皮熔化后与液态金属发生物理化学反应，所形成的熔渣不断从熔池中浮起；药皮受热分解产生大量的CO2、CO和H2等保护气体，围绕在电弧周围。熔渣和气体能防止空气中氧和氮的侵入，起保护熔化金属的作用。

当电弧向前移动时，工件和焊条不断熔化汇成新的熔池。原来的熔池则不断冷却凝固，构成连续的焊缝。覆盖在焊缝表面的熔渣也逐渐凝固成为固态渣壳。这层熔渣和渣壳对焊缝成形的好坏和减缓金属的冷却速度有着重要的作用。

焊缝质量由很多因素来决定，如工件基体金属和焊条的质量、焊前的清理程度、焊接时电弧的稳定情况、焊接参数、焊接操作技术、焊后冷却速度以及焊后热处理等。

8.1.5 埋弧焊

1. 埋弧焊的焊接过程

埋弧焊是电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。焊接时，焊接机头将光焊丝自动送入电弧区并保持选定的弧长。电弧在颗粒状焊剂层下面燃烧，焊机带着焊丝均匀地沿坡口移动，或者焊机机头不动，工件匀速运动。在焊丝前方，焊剂从漏斗中不断流出撒在被焊部位。焊接时，部分焊剂熔化形成熔渣覆盖在焊缝表面，大部分焊剂不熔化，可重新回收使用。

图8-15是埋弧焊的纵截面图。电弧燃烧后，工件与焊丝被熔化成较大体积（可达20cm3）的熔池。由于电弧向前移动，熔池金属被电弧气体排挤向后堆积形成焊缝。电弧周围颗粒状焊剂被熔化成熔渣，与熔池金属产生物理化学作用。部分焊剂被蒸发，生成的气体将电弧周围的熔渣排开，形成一个封闭的熔渣泡。它具有一定粘度，能承受一定压力，使熔化的金属与空气隔离，并能防止金属熔滴向外飞溅。这样，既可减少电弧热能损失，又阻止了弧光四射。此外，焊丝上没有涂料，允许提高电流密度，电弧吹力则随电流密度的增大而增大。因此，埋弧焊的熔池深度比焊条电弧焊大很多。埋弧焊过程如图8-16所示。

2. 埋弧焊的特点

（1）生产率高  埋弧焊的电流可达到1000A以上，比焊条电弧焊高6-8倍。同时节省了更换焊条的时间，所以埋弧焊比焊条电弧焊提高生产率5-10倍。

（2）焊接质量高且稳定  埋弧焊焊剂供给充足，电弧区保护严密，熔池保持液态时间较长，冶金过程进行得较为完善，气体与杂质易于浮出。同时，焊接参数自动控制调整，焊接质量高且稳定，焊缝成形美观。

（3）节省金属材料  埋弧焊热量集中，熔深大，20-25mm以下的工件可不开坡口进行焊接，而且没有焊条头的浪费，飞溅很小，所以能节省大量金属材料。

（4）改善了劳动条件  埋弧焊看不到弧光，焊接烟雾也很少。焊接时只要焊工调整、管理焊机就可自动进行焊接，劳动条件得到很大改善。

埋弧焊在焊接生产中已得到广泛应用。常用来焊接长的直线焊缝和较大直径的环形焊缝。当工件厚度增加和批量生产时，其优点尤为显著。

但应用埋弧焊时，设备费用较高，工艺装备复杂，对接头加工与装配要求严格，只适用于批量生产长的直线焊缝与圆筒形工件的纵、环焊缝。对狭窄位置的焊缝以及薄板的焊接，埋弧焊则受到一定限制。

3. 埋弧焊工艺

埋弧焊要求更仔细地下料、准备坡口和装配。焊接前，应将焊缝两侧50~60mm内的一切污垢与铁锈除掉，以免产生气孔。

埋弧焊一般在平焊位置焊接，用以焊接对接和T形接头的长直线焊缝。当焊接厚20mm以下工件时，可以采用单面焊接。如果设计上有要求（如锅炉与容器），也可双面焊接。工件厚度超过20mm时，可进行双面焊接，或采用开坡口单面焊接。由于引弧处和断弧处质量不易保证，焊前应在接缝两端焊上引弧板与引出板（图8-17），焊后再去掉。为了保持焊缝成形和防止烧穿，生产中常采用各种类型的焊剂垫和垫板（图8-18），或者先用焊条电弧焊封底。

焊接筒体对接焊缝时（图8-19），工件以一定的焊接速度旋转，焊丝位置不动。为防止熔池金属流失，焊丝位置应逆旋转方向偏离工件中心线一定距离a。其大小视筒体直径与焊接速度等而定。

8.1.6 气体保护焊

1. 氩弧焊

氩弧焊是以氩气作为保护气体的气体保护焊。氩气是惰性气体，可保护电极和熔池金属不受空气的有害作用。在高温情况下，氩气不与金属起化学反应，也不溶于金属。因此，氩弧焊的质量比较高。

氩弧焊按所用电极的不同，可分为钨极氩弧焊和熔化极氩弧焊两种（图8-20）。

（1）钨极氩弧焊

钨极氩弧焊以高熔点的铈钨棒作为电极。焊接时，钨棒不熔化，只起导电与产生电弧的作用，易于实现机械化和自动化焊接。但因电极所能通过的电流有限，所以只适合焊接厚度6mm以下的工件。

手工钨极氩弧焊的操作与气焊相似。焊接3mm以下薄件时，常采用卷边（弯边）接头直接熔合。焊接较厚工件时，需用手工添加填充金属（图8-20a）。焊接钢材时，多用直流电源正接，以减少钨极的烧损。焊接铝、镁及其合金时，则希望用直流反接或交流电源。因极间正离子撞击工件熔池表面，可使氧化膜破碎，有利于工件金属熔合和保证焊接质量。钨极氩弧焊设备如图8-21所示。

（2）熔化极氩弧焊

熔化极氩弧焊以连续送进的焊丝作为电极（图8-20b）进行焊接。此时可用较大电流焊接厚度为25mm以下的工件。

焊接用的氩气一般用钢瓶装运。当氩气中含有氧、氮、二氧化碳或水分时，会降低氩气的保护作用，并造成夹渣、气孔等缺陷。因此要求氩气纯度应大于99.7%。由于氩气只起保护作用，焊接过程中没有冶金反应，所以焊接前必须把接头表面清理干净，否则杂质与氧化物会留在焊缝内，使焊缝质量显著下降。

氩弧焊主要有以下特点：

1）适于焊接各类合金钢、易氧化的非铁金属及锆、钽、钼等稀有金属材料。

2）氩弧焊电弧稳定，飞溅小，焊缝致密，表面没有熔渣，成形美观。

3）电弧和熔池区受气流保护，明弧可见，便于操作，容易实现全位置自动焊接。现已开始应用于焊接生产的弧焊机器人，是实现氩弧焊或CO2保护焊的先进设备。

4）电弧在气流压缩下燃烧，热量集中，熔池较小，焊接速度较快，焊接热影响区较窄，因而工件焊后变形小。

由于氩气价格较高，氩弧焊目前主要用于焊接铝、镁、钛及其合金，也用于焊接不锈钢、耐热钢和一部分重要的低合金钢工件。

钨极脉冲氩弧焊是近几年发展起来的新工艺。焊接时，电流的幅值按一定的频率由高值到低值周期性变换，其电流波形如图8-22所示。用脉冲电流焊成的连续焊缝，实质上是许多单个脉冲所形成的熔池连续重叠搭接而成。高值脉冲电流时形成熔池，基值电流时加热少，熔池凝固。

通过对脉冲波形、脉冲电流、基值电流、两电流持续时间的调节与控制，可以准确改变和控制焊接参数，能量的大小，从而控制焊缝的尺寸与焊接质量。

脉冲氩弧焊的特点是：

1）焊缝是脉冲式的熔化凝固，易于控制，可避免烧穿工件。适合于焊接0.1-5m的钢材或管材，能实现单面焊双面成形，保证根部焊透。

2）熔池脉冲式熔化凝固，易于克服因表面张力小或自重影响所造成的焊缝偏浆与塌腰等缺陷。适合于各种空间位置焊接，易于实现全位置自动焊。

3）容易调节焊接参数、能量和焊缝在高温条件下的停留时间，因而适合焊接易淬火钢材和高强钢，可减小裂纹倾向和焊接变形。

4）质量稳定。接头力学性能比普通氩弧焊高。

2. CO2气体保护焊

CO2气体保护焊是以CO2为保护气体的气体保护焊，简称CO2焊。它是用焊丝作电极，靠焊丝和工件之间产生的电弧熔化工件金属与焊丝形成熔池，凝固后成为焊缝。焊丝的送进靠送丝机构实现。

CO2气体保护焊的焊接装置如图8-23所示。焊丝由送丝机构送入软导管，再经导电嘴送出。CO2气体从焊炬喷嘴中以一定流量喷出。电弧引燃后，焊丝端部及熔池被CO2气体所包围，故可防止空气对高温金属的侵害。

CO2是氧化性气体，在电弧热作用下能分解为CO和[O]，使钢中的碳、锰、硅及其他合金元素烧损。为保证焊缝的合金成分，需采用含锰、硅较高的焊接钢丝或含有相应合金元素的合金钢焊丝。例如焊接低碳钢常选用H08MnSiA焊丝，焊接低合金钢则常选用H08Mn2SiA焊丝。

CO2气体保护焊的特点：

（1）成本低  因采用廉价易得的CO2代替焊剂，焊接成本仅是埋弧焊和焊条电弧焊的40%左右。

（2）生产率高  由于焊丝送进是机械化或自动化进行，电流密度较大，电弧热量集中，焊接速度较快。此外，焊后没有渣壳，节省了清渣时间，故其效率可比焊条电弧焊提高生产率1-3倍。

（3）操作性能好  CO2保护焊是明弧焊，焊接中可清楚地看到焊接过程，容易发现问题，可及时调整处理。CO2保护焊如同焊条电弧焊一样灵活，适合于各种位置的焊接。

（4）质量较好  由于电弧在气流压缩下燃烧，热量集中，因而焊接热影响区较小，变形和产生裂纹的倾向性小。

CO2保护焊目前已广泛用于造船、机车车辆、汽车、农业机械等工业部门，主要用于焊接30mm以下厚度的低碳钢和部分低合金钢工件。

CO2保护焊的缺点是CO2的氧化作用使熔滴飞溅较为严重，因此焊接成形不够光滑。另外，如果控制或操作不当，容易产生气孔。

8.1.7 等离子弧焊接与切割

借助水冷喷嘴等对电弧的拘束与压缩作用，获得较高能量密度的等离子弧进行焊接的方法，称为等离子弧焊接。

一般电弧焊中的电弧，不受外界约束，称为自由电弧，电弧区内的气体尚未完全电离，能量也未高度集中起来。如果采用一些方法使自由电弧的弧柱受到压缩（称为压缩效应），弧柱中的气体就完全电离，产生温度比自由电弧高得多的等离子弧。

等离子电弧的形成如图8-24所示。在钨极和工件之间加一较高电压，经高频振荡使气体电离形成电弧。此电弧在通过具有细孔道的喷嘴时，弧柱被强迫缩小，此作用称为机械压缩效应。当通入一定压力和流量的离子气（通常为氩气）时，离子气冷气流均匀地包围着电弧，使弧柱外围受到强烈冷却，迫使带电粒子流（离子和电子）往弧柱中心集中弧柱被进一步压缩。这种压缩作用称为热压缩效应。

带电粒子流在弧柱中的运动，可看成是电流在一束平行的“导线”内流过，其自身磁场所产生的电磁力，使这些“导线”互相吸引靠近，弧柱又进一步被压缩。这种压缩作用称为电磁收缩效应。

电弧在上述三种效应的作用下，被压缩得很细，使能量高度集中，弧柱内的气体完全电离为电子和离子，称为等离子弧。其温度可达到16000K以上。

等离子弧用于切割时，称为“等离子弧切割”。等离子弧切割不仅切割效率比氧气切割高1-3倍，而且还可以切割不锈钢、铜、铝及其合金、难熔金属和非金属材料。

等离子弧用于焊接时，称为“等离子弧焊接”，是近年来发展较快的一种新焊接方法。等离子弧焊接设备如图8-25所示。

等离子弧焊接应使用专用的焊接设备和焊炬。焊炬的构造应保证在等离子弧周围再通以均匀的保护气体，以保护熔池和焊缝不受空气的有害作用。所以，等离子弧焊接实质上是一种具有压缩效应的钨极气体保护焊。等离子弧焊除具有氩弧焊的优点外，还有以下特点

（1）等离子弧能量密度大，弧柱温度高，穿透能力强。因此焊接厚度为10-12mm的钢材可不开坡口，一次焊透双面成形。等离子弧焊的焊接速度快，生产率高。焊后的焊缝宽度和高度较均匀一致，焊缝表面光洁。

（2）当电流小到0.1A时，电弧仍能稳定燃烧，并保持良好的挺直度和方向性，故等离子弧焊可焊接很薄的箔材。

等离子弧焊接已在生产中得到广泛应用，特别是在国防工业及尖端技术中用以焊接铜合金、合金钢、钨、钼、钴、钛等金属工件。如钛合金导弹壳体、波纹管及膜盒、微型继电器、电容器的外壳封焊以及飞机上一些薄壁容器等均可用等离子弧焊接。

等离子弧焊接的设备比较复杂，气体消耗量大，宜于在室内焊接。

8.2 其他常用焊接方法

8.2.1 电阻焊

电阻焊是工件组合后通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热，把工件加热到塑性或局部熔化状态，在压力作用下形成接头的焊接方法。

电阻焊在焊接过程中产生的热量，可利用焦耳——楞次定律计算：

Q=I2Rt

式中：Q——电阻焊时所产生的电阻热，J；

I——焊接电流，A；

R——工件的总电阻，包括工件本身的电阻和工件间的接触电阻，Ω；

t——通电时间，s。

由于工件的总电阻很小，为使工件在极短时间内（0.01s到几秒）迅速加热，必须采用很大的焊接电流（几千到几万安培）。

与其他焊接方法相比，电阻焊具有生产率高、焊接变形小、劳动条件好、不需另加焊接材料、操作简便、易实现机械化等优点。但其设备较一般熔焊复杂、耗电量大、适用的接头形式与可焊工件厚度（或断面）受到限制。

电阻焊分为点焊、缝焊和对焊三种形式。

1. 点焊

点焊是将工件装配成搭接接头，并紧压在两柱状电极之间，利用电阻热熔化母材金属，形成个焊点的电阻焊方法，如图8-26所示。

点焊时，先加压使两个工件紧密接触，然后接通电流。由于两工件接触处电阻较大，电流流过所产生的电阻热使该处温度迅速升高，局部金属可达熔点温度被熔化形成液态熔核。断电后，继续保持压力或加大压力，使熔核在压力下凝固结晶，形成组织致密的焊点。而电极与工件间的接触处，所产生的热量因被导热性好的铜（或铜合金）电极及冷却水传走，因此温升有限，不会出现焊合现象

焊完一个点后，电极将移至另一点进行焊接。当焊接下一个点时，有一部分电流会流经已焊好的焊点，称为分流现象。分流将使焊接处电流减小，影响焊接质量。因此两个相邻焊点之间应有一定距离。工件厚度越大，材料导电性越好，则分流现象越严重，故点距应加大。不同材料及不同厚度工件上焊点间最小距离如表8-2所示。

影响点焊质量的主要因素有焊接电流、通电时间、电极压力及工件表面清理情况等。根据焊接时间的长短和电流大小，常把点焊焊接规范分为硬规范和软规范。硬规范是指在较短时间内通以大电流的规范，其生产率高、工件变形小、电极磨损慢，但要求设备功率大，规范应控制精确，适合焊接导热性能较好的金属。软规范是指在较长时间内通以较小电流的规范，其生产率低，但可选用功率小的设备焊接较厚的工件，更适合焊接有淬硬倾向的金属。

点焊电极压力应保证工件紧密接触并顺利通电，同时依靠压力消除熔核凝固时可能产生的缩孔和缩松。工件厚度越大，材料高温强度越大（如耐热钢），电极压力也应越大。但压力过大时，将使工件电阻减小，从而电极散失的热量将增加，也使电极在工件表面的压坑加深。因此电极压力应选择合适。

工件的表面状态对焊接质量影响很大。如工件表面存在氧化膜、污垢等，将使工件间电阻显著增大，甚至存在局部不导电而影响电流通过。因此，点焊前必须对工件进行酸洗、喷砂或打磨处理。

点焊工件都采用搭接接头。图8-27为几种典型的点焊接头形式。

点焊主要适用于厚度为4mm以下的薄板，冲压结构及线材的焊接，每次焊一个点或一次焊多个点。目前，点焊已广泛用于制造汽车、车厢、飞机等薄壁结构以及罩壳和轻工、生活用品等。

2. 缝焊

缝焊（图8-28）过程与点焊相似，只是用旋转的圆盘状滚动电极代替了柱状电极。焊接时，盘状电极压紧焊件并转动（也带动焊件向前移动），配合连续或断续通电，即形成连续的焊缝，因此称为缝焊。

缝焊时，焊点相互重叠50%以上，密封性好。主要用于制造要求密封性的薄壁结构。如油箱小型容器与管道等。但因缝焊过程分流现象严重，焊接相同厚度的工件时，焊接电流约为点焊的1.5～2倍。因此要使用大功率焊机，用精确的电气设备控制间断通电的时间。缝焊只适用于厚度在3mm以下的薄板结构。

三、对焊

对焊即对接电阻焊，是利用电阻热使两个工件在整个接触面上焊接起来的一种方法，如图8-29所示。根据焊接操作方法的不同，对焊又可分为电阻对焊和闪光对焊。

（1）电阻对焊。将两个工件装夹在对焊机的电极钳口中成对接接头，施加预压力，使两个工件端面接触，并被压紧，然后通电。当电流通过工件和接触端面时产生电阻热，将工件接触处迅速加热到塑性状态（碳钢约为1000～1250℃），再对工件施加较大的顶锻力并同时断电，使高温端面产生一定的塑性变形而焊接起来（图8-29a）。

电阻对焊操作简单，接头比较光滑。但焊前应认真加工和清理端面，否则易出现加热不匀连接不牢的现象。此外，高温端面易发生氧化，质量不易保证。电阻对焊一般只用于焊接截面简单、直径（或边长）小于20mm和强度要求不高的工件。

（2）闪光对焊。将两工件夹在电极钳口内成对接接头，接通电源并使两工件轻微接触。因工件表面不平，首先只是某些点接触，强电流通过时，这些接触点的金属即被迅速加热熔化，甚至蒸发，在蒸气压力和电磁力作用下，液态金属发生爆破，以火花形式从接触处飞出而形成“闪光”。此时应继续送进工件，保持一定闪光时间，待工件端面全部被加热熔化时，迅速对工件施加顶锻力并切断电源，工件在压力作用下产生塑性变形而焊在一起（图8-29b）。

在闪光对焊的焊接过程中，工件端面的氧化物和杂质，一部分被闪光火花带出，另一部分在最后加压时随液态金属挤出，因此接头中夹渣少、质量好、强度高。闪光对焊的缺点是金属损耗较大，闪光火花易玷污其他设备与环境，接头处焊后有毛刺需要加工清理。闪光对焊常用于重要工件的焊接，可焊相同金属件，也可焊接一些异种金属（铝铜、铝——钢等）。被焊工件直径可小到0.01m的金属丝，也可以是截面大到20000mm2的金属棒和金属型材。

不论哪种对焊，工件端面应尽量相同。圆棒直径、方钢边长和管子壁厚之差均不应超过25%。图8-30是推荐的几种对焊接头形式。对焊主要用于刀具、管子、钢筋、钢轨、锚链、链条等的焊接。

8.2.2 摩擦焊

摩擦焊是利用工件接触端面相对旋转运动中摩擦产生的热量，同时加压顶锻而进行焊接的方法。

图8-31是摩擦焊示意图。先将两工件夹在焊机上，加一定压力使工件紧密接触。然后焊件作旋转运动，使工件接触面相对摩擦产生热量，待工件端面被加热到高温塑性状态时，利用制动器使工件骤然停止旋转，并利用轴向加压油缸对焊件的端面加大压力，使两焊件产生塑性变形而焊接起来。

摩擦焊的特点：

（1）在摩擦焊过程中，工件接触表面的氧化膜与杂质被清除。因此接头组织致密，不易产生气孔、夹渣等缺陷，接头质量好而且稳定。

（2）可焊接的金属范围较广，不仅可焊同种金属也可以焊接异种金属。

（3）焊接操作简单，不需焊接材料，容易实现自动控制，生产率高。

（4）设备简单、电能消耗少（只有闪光对焊的1/15-1/10）。但要求刹车及加压装置的控制灵敏。

摩擦焊接头一般是等截面的，特殊情况下也可以是不等截面的。但需要至少有一个工件为圆形或管状。图8-32示出了摩擦焊可用的接头形式。

摩擦焊已广泛用于圆形工件、棒料及管类件的焊接。可焊实心工件的直径为2～100mm以上，管类件外径可达150mm。

8.2.3 钎焊

钎焊是利用熔点比焊件低的针料作填充金属，加热时钎料熔化而将工件连接起来的焊接方法。

钎焊的过程是：将表面清理好的工件以搭接形式装配在一起，把钎料放在接头间隙附近或接头间隙之间。当工件与钎料被加热到稍高于钎料的熔点温度后，钎料熔化（此时工件不熔化），借助毛细管作用使钎料被吸入并充满固态工件间隙，液态钎料与工件金属相互扩散，冷凝后即形成钎焊接头。

根据钎料熔点的不同，钎焊可分为硬钎焊与软钎焊两类。

1. 硬钎焊

钎料熔点在450℃以上，接头强度在200MPa以上。属于这类的钎料有铜基、银基和镍基钎料等。银基钎料钎焊的接头具有较高的强度、良好的导电性和耐蚀性，而且熔点较低，工艺性好。但银基钎料较贵，只用于要求高的工件。镍铬合金钎料可用于钎焊耐热的高强度合金与不锈钢。工作温度可高达900℃。但钎焊时的温度要求高于1000℃以上，工艺要求很严。硬钎焊主要用于受力较大的钢铁和铜合金构件的焊接以及工具、刀具的焊接。

2. 软钎焊

钎料熔点在450℃以下，接头强度较低，一般不超过70MPa。这种针焊只用于焊接受力不大，工作温度较低的工件。常用的钎料是锡铅合金，所以通称锡焊。这类钎料的熔点一般低于230℃，熔液渗入接头间隙的能力较强，所以具有较好的焊接工艺性能。软钎焊广泛用于焊接受力不大的常温下工作的仪表、导电元件以及钢铁、铜及铜合金等制造的构件。

钎焊构件的接头形式都采用板料搭接和套件镶接。图8-33是几种常见的形式。这些接头都有较大的钎接面，以弥补钎料强度低的不足，保证接头有一定的承载能力。接头之间应有良好的配合和适当的间隙。间隙太小，会影响钎料的渗入与湿润，达不到全部焊合。间隙太大，不仅浪费钎料，而且会降低钎焊接头强度。因此，一般钎焊接头间隙值取0.05～0.2mm。

在钎焊过程中，一般都需要使用熔剂，即钎剂。其作用是：清除被焊金属表面的氧化膜及其他杂质，改善钎料流入间隙的性能（即润湿性），保护钎料及工件不被氧化。因此，钎剂对钎焊质量影响很大。软钎焊时，常用的钎剂为松香或氯化锌溶液。硬钎焊钎剂的种类较多，主要由硼砂、硼酸、氟化物、氯化物等组成，应根据钎料种类选择应用。

钎焊的加热方法有烙铁加热、火焰加热、电阻加热、感应加热、炉内加热、盐浴加热等，可根据钎料种类、工件形状及尺寸、接头数量、质量要求与生产批量等综合考虑选择。其中烙铁加热温度低，一般只适用于软钎焊。

与一般熔焊相比，钎焊的特点是：

（1）工件加热温度较低，组织和力学性能变化很小，变形也小。接头光滑平整，工件尺寸精确。

（2）可焊接性能差异很大的异种金属，对工件厚度的差别也没有严格限制。

（3）对工件整体进行钎焊时，可同时针焊多条（甚至上千条）接缝组成的复杂形状构件，生产率很高。

（4）设备简单，投资费用少。但钎焊的接头强度较低，尤其是动载强度低，允许的工作温度不高，焊前清整要求严格，而且钎料价格较贵。因此，钎焊不适合于一般钢结构件及重载、动载零件的焊接。钎焊主要用于制造精密仪表、电气部件、异种金属构件以及某些复杂薄板结构（如夹层结构、蜂窝结构等），还用于各类导线与硬质合金刀具。

8.1.4 真空电子束焊接

随着原子能、导弹和宇航技术的发展，大量应用了锆、钛、钽、钼、铂、铌、镍及其合金，对这些金属的焊接质量提出更高的要求，一般的气体保护焊已不能得到满意的结果。1956年，真空电子束焊接方法研制成功，解决了上述稀有金属的焊接问题。

真空电子束焊接是利用加速和聚焦的电子束轰击置于真空或非真空中的工件所产生的热能进行焊接的方法，如图8-34所示。电子枪、工件及夹具全部装在真空室内。电子枪由加热灯丝、阴极、阳极及聚焦装置等组成。当阴极被灯丝加热到2600K时，能发出大量电子。这些电子在阴极与阳极（工件）间的高压作用下，经电磁透镜聚焦成电子流束，以极大速度（可达到160000m/s）射向工件表面，使电子的动能转变为热能，其能量密度（106～108W/cm2）比普通电弧大100倍，故使工件金属迅速熔化，甚至汽化。根据工件的熔化程度，适当移动工件，即得到要求的焊接接头。

真空电子束焊接有以下特点：

（1）由于在真空中焊接，工件金属无氧化、氮化、无金属电极玷污，从而保证了焊缝金属的高纯度。焊缝表面平滑纯净，没有弧坑或其他表面缺陷；内部结合好，无气孔及夹渣。

（2）热源能量密度大，熔深大，速度快，焊缝深而窄（焊缝宽深比可达1：20），能单道焊厚件。焊接热影响区很小，基本上不产生焊接变形，从而防止难熔金属熔接时产生裂纹及泄漏。此外，可对精加工后的零件进行焊接。

（3）厚件也不必开坡口，焊接时一般不必另填金属。但接头要加工得平整洁净，装配紧，不留间隙。

（4）电子束参数可在较宽范围内调节，而且焊接过程的控制灵活，适应性强。

目前，真空电子束焊接的应用范围正日益扩大，从微型电子线路组件、真空膜盒、钼箔蜂窝结构，原子能燃料原件到大型导弹壳体都已采用电子束焊接。此外，熔点，导热性、溶解度相差很大的异种金属构件，真空中使用的器件和内部要求真空的密封器件等，用真空电子束焊接也能得到良好的焊接接头。

真空电子束焊接缺点是设备复杂、造价高、使用与维护技术要求高，工件尺寸受真空室限制，对工件的清整与装配要求严格。因而，其应用也受到一定限制。

目前，非真空电子束焊接也得到了成功的应用。此时，不需要真空工作室，也可焊大尺寸工件和30mm的熔深。

8.1.5 激光焊接

激光焊接是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行熔焊的方法。

激光是指利用原子受激辐射原理，使物质受激而产生的波长均一、方向一致和强度很高的光束。激光器是指产生激光的器件。激光与普通光（太阳光、电灯光、烛光、荧光）不同，激光具有单色性好、方向性好以及能量密度高（可达105～1031W/cm2）等特点，因此被成功地用于金属或非金属材料的焊接、穿孔和切割。

在焊接中应用的激光器，目前有固体及气体介质两种。固体激光器常用的激光材料是红宝石、钕玻璃或掺钕钇铝石榴石，气体则使用CO2。

激光焊接如图8-35所示，其基本原理是：利用激光器受激产生的激光束，通过聚焦系统可聚焦到十分微小的焦点（光斑）上，其能量密度大于105W/cm2。当调焦到工件接缝时，光能转换为热能，使金属熔化形成焊接接头。

按激光器的工作方式，激光焊接可分为脉冲激光点焊和连续激光焊接两种。目前脉冲激光点焊已得到广泛应用。

通用激光点焊设备的单个脉冲输出能量为10J左右，脉冲持续时间一般不超过10ms，主要用于厚度小于0.5mm的金属箔材或直径小于0.6mm的金属线材的焊接。连续激光焊接主要使用大功率CO2气体激光器。在实验室内，其连续输出功率已达几十千瓦，能够成功地焊接不锈钢、硅钢、铜、镍、钛等金属及其合金。

激光焊接的特点是：

（1）激光辐射的能量释放极其迅速，点焊过程只有几毫秒。这不仅提高了生产率，而且被焊材料不易氧化。因此可以在大气中进行焊接，不需要气体保护或真空环境。

（2）激光焊接的能量密度很高、热量集中、作用时间很短，所以焊接热影响区极小，工件不变形，特别适用于热敏感材料的焊接。

（3）激光束可用反射镜或偏转棱镜将其在任何方向上弯曲或聚焦，可以用光导纤维引到难以接近的部位。激光还可以通过透明材料壁进行聚焦，因此可以焊接一般焊法难以接近或无法安置的焊点。

（4）激光可对绝缘材料直接焊接，焊接异种金属材料也比较容易，甚至能把金属与非金属焊在一起。

激光焊接（主要是脉冲激光点焊）特别适合微型、精密、排列非常密集和热敏感材料的工件及微电子元件的焊接（如集成电路内外引线焊接，微型继电器，电容器、石英晶体的管壳封焊，以及仪表游丝的焊接等），但激光焊接设备的功率较小，可焊接的厚度受到一定限制，而且操作与维护的技术要求较高。

8.1.6 高频焊

高频焊是利用流经工件连接面的高频电流（10-500kHz）所产生的电阻热加热，并在施加（或不施加）压力的情况下，使工件间实现相互连接的一种焊接方法。

高频焊是电阻焊的一种，但与普通的电阻焊又有很多重要的差别。高频焊时，焊接电流仅在工件上平行于接头连接面流动，而不像普通电阻焊那样，垂直于界面流动。

借助高频电流的集肤效应（向导体通以频率为f的交流电流时，导体断面上出现的电流分布不均，电流密度由导体表面向中心逐次减小；电流中的大部分仅沿着导体表层流动的一种现象）可使高频电能量集中于工件的表层，而利用邻近效应（当高频电流在两导体中彼此反向流动或在一个往复导体中流动时，电流集中流动于导体邻近侧的一种奇异现象），又可控制高频电流流动路线的位置和范围，如图8-36所示。当要求高频电流集中在工件的某一部位时，只要将导体与工件构成电的回路并靠近这一部位，使之构成邻近导体，就能实现这一要求。工件上电流集中的部位和被加热的图形与邻近导体的投影图形完全相同。

高频焊就是根据工件结构的特殊形式，运用集肤效应和邻近效应以及其带来的上述一些特性，使工件待连接处表层金属得以快速加热，从而实现相互连接的。例如欲焊接长度较小的两个零件，就要在相邻的两边间留有小间隙，并将两边与高频电源相连，使之组成电的往复回路，在集肤效应与邻近效应的作用下，相邻两边金属端部便会迅速地被加热到熔化或焊接温度，然后在外加压力作用下，两零件就可牢固地焊成一体（图8-37）。

如果被焊的是很长的工件，就要采用连续高频焊。为了有效地利用高频电流的集肤效应和邻近效应，此时必须使焊接接头形成V形张角。此张角又称为会合角。典型的应用实例就是各种型材和管材的高频焊接，见图8-38。

高频焊主要有以下特点：

（1）焊接速度高。由于电流能高度集中于焊接区，加热速度极快，而且在高速焊接时并不产生“跳焊”现象，因而焊速可高达150m/min甚至200m/min。

（2）热影响区小。因焊速高，工件自冷作用强，故不仅热影响区小，而且还不易发生氧化，从而可获得具有良好组织与性能的焊缝。

（3）焊前可不清除工件待焊处表面氧化膜及污物。对热轧母材表面的氧化膜、污物等，高频电流是能够导通的，因而省掉焊前清理工序也能焊接。

（4）焊接的金属种类广泛，产品的形状规格多。不但能焊碳钢、合金钢，而且还能焊通常难以焊接的不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金，以及镍、钛、锆等金属。用高频焊制作时，型材和管材的尺寸规格远比普通轧制或挤压法要多得多，且可制造出异种材料的结构件。

高频焊的缺点主要在于电源回路的高压部分对人身与设备的安全有威胁，因而对绝缘有较高的要求。另外，回路中振荡管等元件的工作寿命较短，而且维修费用也较高。

高频焊在管材制造方面获得了广泛应用。除能制造各种材料的有缝管、异形管、散热片管、螺旋散热片管、电缆套管等管材外，还能生产各种断面的型材或双金属板和一些机械产品，如汽车轮圈、汽车车厢板、工具钢与碳钢组成的锯条等。

8.3 金属材料的焊接性

1. 焊接性的概念

金属材料的焊接性是指在限定的施工条件下，焊接成按规定设计要求的构件，并满足预定服役要求的能力。即金属材料在一定焊接工艺条件下，表现出来的焊接难易程度。

金属材料的焊接性不是一成不变的，同一种金属材料，采用不同的焊接方法、焊接材料及焊接工艺（包括预热和热处理等），其焊接性可能有很大差别。例如，化学活泼性极强的钛焊接时比较困难，曾一度认为钛的焊接性很不好，但自氩弧焊的应用比较成熟以后，钛及其合金的焊接结构已在航空等工业部门广泛应用。由于新能源的发展，等离子弧焊接、真空电子束焊接、激光焊接等新的焊接方法相继出现，使钨、钼、钽、铌、锆等高熔点金属及其合金的焊接都已成为可能。

焊接性包括两个方面：一是工艺焊接性，主要是指焊接接头产生工艺缺陷的倾向，尤其是出现各种裂纹的可能性；二是使用焊接性，主要是指焊接接头在使用中的可靠性，包括焊接接头的力学性能及其他特殊性能（如耐热、耐蚀性能等）。金属材料这方面的焊接性可通过估算和实验方法来确定。

根据目前的焊接技术水平，工业上应用的绝大多数金属材料都是可焊的，只是焊接时的难易程度不同而已。当采用新的材料制作焊接结构时，了解及评价新材料的焊接性，是产品设计、施工准备及正确制订焊接工艺的重要依据。

2. 钢材焊接性的估算方法

实际焊接结构所用的金属材料绝大多数是钢材。影响钢材焊接性的主要因素是化学成分。

各种化学元素对焊缝组织性能、夹杂物的分布以及对焊接热影响区的淬硬程度等的影响不同，对产生裂纹倾向的影响也不同。在各种元素中，碳的影响最为明显，其他元素的影响可折合成碳的影响。因此可用碳当量法来估算被焊钢材的焊接性。硫、磷对钢材的焊接性能影响也很大，在各种合格钢材中，硫、磷含量都受到严格限制。

碳钢及低合金结构钢的碳当量经验公式为

ω（C）当量=ωC+ωMn6+ωCr+ωMo+ω（V）5+ωNi+ωCu15(%)

根据经验：

当ω（C）当量<0.4%～0.6%时，钢材塑性良好，溶硬倾向不明显，焊接性良好。在一般的焊接工艺条件下，工件不会产生裂纹。但厚大件或在低温下焊接时，应考虑预热。

当ω（C）当量=0.4%～0.6%时，钢材塑性下降，淬硬倾向明显，焊接性能相对较差。焊前工件需要适当预热，焊后应注意缓冷。要采取一定的焊接工艺措施才能防止裂纹。

当ω（C）当量>0.6%时，钢材塑性较低，淬硬倾向很强，焊接性不好。焊前工件必须预热到较高温度，焊接时要采取减少焊接应力和防止开裂的工艺措施，焊后要进行适当的热处理，才能保证焊接接头质量。

利用碳当量法估算钢材焊接性是粗略的，因为钢材的焊接性还受结构刚度、焊后应力条件、环境温度等因素的影响。例如，当钢板厚度增加时，结构刚度增大，焊后残余应力也较大，焊缝中心部位处于三向拉应力状态，因此表现出焊接性下降。在实际工作中确定材料焊接性时，除初步估算外，还应根据实际情况进行抗裂试验及焊接接头使用焊接性的实验，为制订合理的工艺规程提供依据。

8.4 焊接结构设计

设计焊接结构时，设计者既要很好地了解产品使用性能的要求，如载荷大小、载荷性质、使用温度、使用环境以及有关产品结构的国家标准与规程，又要考虑焊接结构的工艺性，如焊接材料的选择、焊接方法的选择、焊接接头的工艺设计。此外，还要考虑到制造单位的质量管理水平、产品检验技术等有关问题，这样才能设计出比较容易生产、质量优良、成本低廉的焊接结构。

8.4.1 焊接接头的工艺设计

1. 焊缝的布置

合理的焊缝位置是焊接结构设计的关键，与产品质量、生产率、成本及劳动条件密切相关。其一般工艺设计原则如下：

（1）焊缝布置应尽量分散  焊缝密集或交叉，会造成金属过热，加大热影响区，使组织恶化。因此两条焊缝的间距一般要求大于3倍板厚，且不小于100mm。图8-39a、b、c的结构不合理，应改为图8-39d、e的结构形式。

（2）焊缝的位置应尽可能对称布置  如图8-40a、b所示的构件，焊缝位置偏离截面中心，并在同一侧，由于焊缝的收缩，会造成较大的弯曲变形。图8-40c、d、e所示的焊缝位置对称，焊后不会发生明显的变形。

（3）焊缝应尽量避开最大应力断面和应力集中位置  对于受力较大结构较复杂的焊接构件，在最大应力断面和应力集中位置不应该布置焊缝。例如，大跨度的焊接钢梁、板坯的拼料焊缝，应避免放在梁的中间，如图8-41a应改为图8-41d的状态。压力容器的封头应有一直壁段，如图8-41b应改为图8-41e的状态，使焊缝避开应力集中的转角位置。直壁段不小于25mm。在构件截面有急剧变化的位置或尖锐棱角部位，易产生应力集中，应避免布置焊缝。例如图8-41c应改为图8-41f的状态。

（4）焊缝应尽量避开机械加工表面  有些焊接结构，只是某些部位需要进行机械加工，如焊接轮毂、管配件、焊接支架等。其焊缝位置的设计应尽可能距离已加工表面远一些，如图8-42a、b所示结构显然不如图8-42c、d所示结构容易保证质量。

（5）焊缝位置应便于焊接操作。布置焊缝时，要考虑到有足够的操作空间。如图8-43a、b、c所示的内侧焊缝，焊接时焊条无法伸入。若必须焊接，只能将焊条弯曲，但操作者的视线被遮挡，极易造成缺陷。因此应改为图8-43d、e、f所示的设计。埋弧焊结构要考虑接头处在施焊中存放焊剂和熔池的保持问题（图8-44）。点焊与缝焊应考虑电极伸入的方便性（图8-45）。

此外，焊缝应尽量放在平焊位置，尽可能避免仰焊焊缝，减少横焊焊缝。良好的焊接结构设计，还应尽量使全部焊接部件、至少是主要部件能在焊接前一次装配点固，以简化装配焊接过程，节省场地面积，减少焊接变形，提高生产效率。

2. 接头形式的选择与设计

接头形式应根据结构形状、强度要求、工件厚度、焊后变形大小、焊条消耗量、坡口加工难易程度、焊接方法等因素综合考虑决定。

（1）接头形式与坡口形式

焊接碳钢和低合金钢的接头形式主要分为对接接头、角接接头、T形接头和搭接接头等。常用的焊接接头形式、坡口形式及尺寸如表8-3所示。需要时，其他坡口形式可查阅国标GB/T985.1-2008。

表中对接接头受力比较均匀，是最常用的接头形式，重要的受力焊缝应尽量选用。搭接接头因两工件不在同一平面，受力时将产生附加弯矩，而且金属消耗量也大，一般应避免选用。但搭接接头不需开坡口，装配时尺寸精度要求不高，对某些受力不大的平面连接与空间构架，采用搭接接头可节省工时。

角接接头与T形接头受力情况都较对接接头复杂，但接头成直角或一定角度时，必须采用这种接头形式。

（2）接头过渡形式

设计焊接构件最好采用相等厚度的金属材料，以便获得优质的焊接接头。当两块厚度相差较大的金属材料进行焊接时，接头处会造成应力集中，而且接头两边受热不匀，易产生焊不透等缺陷。不同厚度金属材料对接时，允许的厚度差如表8-4所示。如果δ1～δ超过表中规定值或者双面超过2（δ1～δ）时，应在较厚板料上加工出单面或双面斜边的过渡形式，如图8-46所示。

钢板厚度不同的角接与T形接头受力焊缝，可考虑采取图8-47所示的过渡形式。

（3）其他焊接方法的接头与坡口形式

埋弧焊的接头形式与焊条电弧焊基本相同。但由于埋弧焊选用的电流大、熔深大，所以当板厚小于12mm时，可不开坡口（即I型坡口）单面焊接；当板厚小于24mm时，可不开坡口双面焊接。焊更厚的工件时，必须开坡口。坡口形式与尺寸按GB/T985.2-2008《埋弧焊的推荐坡口》选定。

气焊由于火焰温度低，T形接头和搭接接头很少采用，一般多采用对接接头和角接接头。