第五章  机械设计中的选材与材质分析

5.1机械设计与选材的关系

5.1.1机械产品的设计

1.设计过程

机械产品的设计涉及广泛的学科领域。一切现代化的、先进的设计工程，往往依赖于数学、材料科学及工程力学等知识的综合运用。如通过概率论及数理统计的应用，能计算出设计装置中零件（构件）的失效概率（失效即机件丧失规定效能的现象），从而确立设计的可靠性；通过工程断裂力学的研究方法，可以对构件内部的裂纹作出定量的控制，建立“破损安全”的设计概念；通过材料科学的检测技术和分析方法，可找到材料微观组织缺陷、加工工艺与宏观性能间的关系。由此可知，机械产品的设计过程，不仅包括结构与几何形状的设计，还包括零（构）件所用材料及工艺的设计。图5-1为设计过程基本框图。本章重点讨论设计中的选材问题。

就选材而言，以下三方面的设计与选材有着必然的联系：

（1）首次设计制造一种新装备、新产品或是新的零（构）件；

（2）为改善老产品的性能，需要更换原用材料；

（3）为降低产品的成本而调整部分零（构）件的材料。

2.材料的制造工艺路线

当材料选定后，制造工艺过程便可决定构件的外形尺寸与内部组织结构。构件在加工处理过程中，不仅要保证其外形尺寸符合设计要求，还要控制内部组织结构满足使用工况的要求。如选用GCr15钢制作的量规，其加工工艺路线为：锻造→球化退火→切削加工→粗磨→淬火→低温回火→精磨→时效。

可以看出，整个加工路线中有四道机械加工工序是为保证量具外形尺寸而设定的，有四道热处理工序是以改变和稳定量具内部组织为主而设定的。GCr15钢球化退火所获得的组织（球状珠光体）硬度较低，又为后续的机械加工提供了方便。由此可见，设计与选材是紧密相关的，因此从事机械设计的人员不仅要懂得机械装置结构的设计，还必须懂得选用合适的材料满足构件的要求，并妥善安排构件的热处理工序。

5.1.2机械产品的失效

1.失效的原因

正如人会衰老、死亡一样，产品也有失效、报废的时候。造成机械产品失效的原因是很复杂的，但通常与以下几方面原因有关：

（1）设计不当  设计不当的表现之一是对构件的受力分析不精确，对载荷的性质、速度和大小计算有误，这些会导致构件过载而失效；表现之二是产品结构外形不合理，构件受力大的部位存在尖角、缺口、过渡圆弧半径过小，在这些部位容易产生较大的应力集中，从而导致早期断裂失效。

（2）用材失误  用材者必须识材。如果设计者对所用工程材料的性能及相关改性技术缺乏基本的了解，选用了不能适应复杂工况要求的某种材料或采用了不适当的改性工艺技术，无疑会导致构件早期失效。用材失误对整体机械产品，尤其是至关人身安危的构件所造成的严重后果将是全局性的、难以估量的。

（3）材质不良  材料本身冶金质量不良，其中存在着过多的非金属夹杂物、气孔、缩松或热加工时出现的粗大晶粒等不良组织；热处理过程中造成的氧化脱碳硬度不均等，都会加速失效的过程。

（4）装配、使用不当  制造良好的构件安装时，若配合不当，如啮合不好、对中不良、螺栓连接过紧或过松、铆接处的破裂、铆钉脱落等，也会引起失效；使用条件变化，如过载、过热、腐蚀、润滑不良、违章操作也都是导致构件失效的一些原因。

需要指出的是，许多机械产品的失效往往不是由某一方面的原因所造成，而可能是多种原因共同作用的结果。因此，在进行失效原因分析时常需逐一考查设计、材料、加工、安装和使用等方面的问题，排除导致失效的各种可能性，找到问题的症结。

2.失效的主要形式

（1）过量变形失效

1）过量弹性变形失效  过量弹性变形失效是指构件的弹性变形程度超过了允许的范围而造成的失效。例如，精密切削机床的主轴出现过量弹性变形，就再无法加工出高精度的产品了；电动机转子轴发生了过量弹性变形，会引起转子与定子的相撞甚至折断。

过量弹性变形是由于构件的刚度不足，而构件的刚度，除结构因素外，还取决于材料的弹性模量。因此，要预防过量弹性变形失效，就应选择弹性模量大的材料来制造构件或增大构件的截面积。

2）过量塑性变形失效  由于弹性变形会随外力的去除而消失，因此过量的弹性变形在形式上常表现出塑性弯曲或断裂。过量塑性变形失效，是指构件上的实际工作应力（名义工作应力、残余应力、应力集中）超过材料屈服强度所引起的失效。如凹模因塑性变形引起型腔塌陷、型孔胀大；紧固螺栓拧得过紧或过载，会使螺栓出现塑性伸长而降低了预紧力，使得配合面松动，以致发生故障。

过量塑性变形是由构件的强度不足（塑性变形抗力太小）造成的，它可以从改变工艺、更换材料以及改进设计的角度来解决，还可通过减小工作应力来防止。

（2）断裂失效

断裂是构件最严重的失效形式，往往是多种因素综合作用的结果。

1）塑性变形失稳后断裂  塑性变形失稳后断裂是指构件在产生很大塑性变形后的断裂。在冷冲压工艺过程中常可见到这种断裂。构件所用材料的屈强比越小，断裂前的塑性变形就越大，但这是一种有先兆的断裂，比较容易防范。这种断裂的名义应力高于材料的屈服强度。

2）低应力脆性断裂  低应力脆性断裂是指构件在单调载荷的作用下，其工作应力还远低于所用材料的屈服强度时所发生的无任何先兆（基本上不发生塑性变形）的突然脆断。为了防止此类事故的发生，必须了解构件显微组织中预先存在的内部缺陷（主要是内部的各种微裂纹）及其在受力条件下的变化规律，根据材料的断裂韧度获得发生断裂的临界裂纹尺寸及临界应力，力求避免材料中存在这样或那样的裂纹隐患。

3）疲劳断裂  疲劳断裂是指在交变应力长期作用下，预先存在于零件中的裂纹不断扩展而产生的断裂。在交变载荷下工作的轴、齿轮、弹簧等一类构件的断裂事故中，疲劳断裂所占的比例最大，疲劳断裂常发生在应力较低且断裂前没有明显的塑性变形先兆的情况下，其断裂的后果与低应力脆性断裂的相似。

为了提高构件的疲劳寿命，可采取以下措施：①降低作用于构件危险部位的实际应力，如设计时避免零件截面尺寸陡然变化，减少表面加工缺陷及减小残余拉应力；②提高材料的疲劳强度，如进行喷丸、表面热处理强化及减少材料内部的夹杂物等。

4）表面损伤失效  表面损伤失效是指构件的表面出现尺寸变化、材料小片脱落的微区破损现象。如齿轮与齿轮、轴承与轴发生相对运动时，会出现表面磨损、局部剥落以及介质所引起的腐蚀坑等。表面损伤导致大量的构件损坏，是不可忽视的类失效现象。为了防止构件的表面损伤，应采用强度、硬度高及耐蚀性好的材料几种常用零件的工作条件和失效形式如表5-1所示。

5.1.3选材的思路与程序

1.选材的思路

（1）考虑材料的力学性能  根据零件的工作条件，分析计算或测定出对材料力学性能的要求，这是选用材料的基本出发点。零件的工作条件是复杂的，为了便于分析，可将它分为受力状态、载荷性质、工作温度、环境介质等几个方面来考虑。受力状态有拉、压、弯、扭等，载荷性质有静载、冲击、交变载荷等，工作温度可分为低温、室温、高温、交变温度，环境介质是指与零件接触的润滑剂、海水、酸、碱、盐等。

对于新设计的重要零件，还应进行失效分析，以确定其失效的主要抗力指标。根据该指标，再选择相符合的材料（各种材料的力学性能指标都可在有关材料手册中查到）和进行必要的改性处理。如分析结果表明零件是因疲劳抗力过低引起断裂失效，则应改用疲劳极限较高的材料，或热处理强化后对零件进行表面喷丸处理。

此外，当材料进行预选后，还应进行实验室试验、台架试验、装机试验、小批生产等，以进一步验证材料力学性能选择的可靠性。

（2）考虑材料的工艺性能  凡制成一个合格的零件，都要经过一系列的冷、热加工过程。因此，材料本身诸多工艺性能的优劣，将直接影响产品的质量生产效率和成本。工艺性能中重要的是切削加工性能和热处理性能（包括淬透性、变形规律、氧化脱碳倾向等）。当力学性能与工艺性能相矛盾时，就得重新考虑更换另一种力学性能合格的材料。因为材料的工艺性能不好，会延长加工时间，影响加工质量，甚至产生废品而显著增高加工费用，尤其对批量生产，影响更是突出。

（3）考虑材料的经济性  在首先满足零件上述性能要求的前提下，选材应使产品的成本尽可能低廉。如选用普通碳钢和铸铁能满足要求的，就不要选用优质碳钢或合金钢；选用钢铁材料、非金属材料能解决问题的，就不要选用非铁金属材料。对于一些只要求表面硬度高的零件，可选用廉价钢材，然后进行表面热处理来达到。

以上所述也就是一般所谓的选材三原则。

（4）考虑产品的轻型化、使用寿命长  某项产品或某种机械零件的优劣，不仅仅应符合工作条件的使用要求，从商品的市场占有率和用户的愿望考虑，产品还应当具有重量轻、美观、耐用等特点。这就要求在选材时，应突破传统观点的束缚，尽量采用先进科学技术成果，做到在结构设计方面有所创新，更新材料的制造工艺，注意优先考虑选用质优价廉、性能稳定的新材料，以适应现代生产的要求。

2.选材的程序

图5-2表明了一般选材的大致程序。从零件的工作条件出发，找出主要损坏形式，提出主要抗力指标并对零件制定必需的技术条件；然后进行材料预选、核算与试验，综合考察材料的工艺性、经济性，最终才确定合理的选材方案。这一过程要经过反复的实践才能逐步熟练完成。

5.2选材的典型实例分析

5.2.1工程材料的使用概况

金属材料、高分子材料、陶瓷材料及复合材料是目前最主要的工程材料，因为它们各有自己的特性，所以各有其最合适的用途。

高分子材料的强度、刚度低（弹性模量小），尺寸稳定性差，易老化，因此，在工程上目前还不能用来制造承受载荷较大的结构零件，但高分子材料密度小，摩擦系数小，减振性、耐蚀性、电绝缘性及弹性均较好，因此在机械工程中常用来制造轻载传动齿轮、轴承，紧固件、壳体件和各种密封圈等。

陶瓷材料在室温下几乎没有塑性，在外力作用下不产生塑性变形而产生脆性断裂，所以不能用来制造重要的受力构件。但陶瓷具有很好的化学稳定性和热硬性、高的硬度，因此用来制造在高温下工作的零件、切削工具和某些耐磨、耐蚀的零件等。目前，陶瓷材料在航空航天、国防尖端工业中占有重要的地位。

复合材料综合了多种不同材料的优良性能，如比强度、比模量高、疲劳、减摩、耐磨、减振性能好，并具有良好的化学稳定性等特殊性能，但其价格太高，目前，复合材料除在某些重要的结构上应用外，在一般机械制造工业中应用还有限，不过它有着广阔的应用和发展前景。

金属材料是一些工程中应用最多的材料，它具有优良的综合力学性能和某些物理、化学性能。因此金属材料广泛用来制造各种重要的机械零件和工程结构，各种机械装置中的重要零部件大都是用钢材制造的，以汽车用材的质量分数来论，钢约占65%，铸铁约占20%，非铁金属约占3%，非金属约占12%。

下面以金属材料为例介绍几类典型零件及工程构件的选材实例。

5.2.2轴类零件的用材选择

轴类零件是机械工业中重要的基础零件之一，如机床主轴、花键轴、变速轴、内燃机曲轴、凸轮轴、汽轮机转子和丝杠等，它们带动安装在其上的零件作稳定运动，并传输动力和承受各种载荷。轴类零件的工作条件可由以下几方面来决定：①载荷的大小和转速的高低；②在滚动轴承中运转还是在滑动轴承中运转；③滑动轴承的材料及性质；④精度等级要求；⑤有无冲击载荷。

轴类零件工作时的受力情况也各有不同，如：①发动机曲轴同时承受弯曲、扭转交变负荷；②各种传动轴主要承受交变扭转负荷或有冲击；③船舶推进器的主轴同时承受弯扭、拉、压的交变负荷；④机床主轴负荷较小，主要考虑刚度、强度及耐磨性的要求。总之，对轴类零件的受力情况和性能要求应作具体分析，不宜套用照搬。

轴类件的主要失效形式多为过度磨损或疲劳断裂。因此，一般轴类件对力学性能的要求为：①优良的综合力学性能；②耐磨性好，疲劳强度高；③在高温及腐蚀介质中工作的轴类，还要求良好的热强性、耐蚀性和耐高温磨损性能。

按轴类件工作条件的不同，对材料的选用也不尽相同。

1.MG-1432A型外圆磨床主轴

（1）工作条件及性能要求  图5-3表示了MG-1432A型外圆磨床主轴的形状及尺寸，它具有高的精度要求。它安装在砂轮架上由两个滑动轴承支承着，它的一端装着传动轮，另一端装着砂轮。工作时主轴传递电动机的扭矩，驱使砂轮运转来磨削工件。主轴在工作过程中作高速旋转运动，除了承受扭转、弯曲及一定的冲击载荷外，轴颈部位还会受到摩擦作用。因此，主轴一般会因磨损、变形引起精度丧失而失效，有时也会出现疲劳断裂的失效现象。所以主轴不仅要有较好的综合力学性能，还要有较高的硬度（除螺纹外的表面硬度应在900HV以上，心部硬度保持230～280HBW）和较好的耐磨性（轴颈处）。此外，主轴还应有良好的尺寸稳定性，以保证在长期使用过程中的精度。

（2）选材及工艺路线的制订  根据磨床主轴的性能要求，选用中碳合金钢经调质处理并在轴颈处进行表面淬火即可。但由于主轴还必须保持高精度，而一般热处理工艺难以保证这类主轴的精度要求，只有采用渗氮处理才最可靠。因此，该主轴的材料选择专用渗氮钢为好，主轴的加工工艺路线为：下料→锻造→退火→粗车→调质→精车→消除应力处理→喷砂→粗磨→渗氮→精磨（或研磨）。

（3）热处理工艺分析  上述加工工艺路线中的各热处理工序作用分析如下：

1）退火  锻造毛坯的退火主要是为了消除锻造应力，降低硬度，改善切削加工性并为调质处理作准备。退火温度应取在900～920℃之间，保温3h，退火后的硬度应在229HBW以下。

2）调质  调质处理是为了使主轴整体获得高的综合力学性能，也为了使主轴表面在渗氮时获得均匀的硬化层。其淬火温度为900～930℃，采用油冷，回火温度为630～670℃，保温4～6h，调质后的硬度应为230～260HBW。

3）去应力处理  去应力处理主要为消除主轴在机械加工过程中产生的内应力及调质回火过程中尚未消除的残余应力，以保证渗氮时的组织稳定和外形尺寸不变化。去应力的温度应低于回火温度20～30℃。

4）渗氮  渗氮是为了在获得高硬度表面层的同时使该主轴不变形。渗氮时的加热温度为560～580℃，处理工艺时间较长。渗氮结束后需进行维氏硬度检验。

实践表明，普通机床（机器）的主轴工作载荷小，冲击力不大，轴颈部位磨损也不严重，整体精度要求不太高，可选用45钢制造，经调质或正火处理即可。

铣床的主轴受载较大并有冲击作用，磨损也较严重，一般可选用40Cr钢并进行调质处理，要求耐磨的部位可进行表面淬火强化。

2.汽车半轴

汽车半轴起传递扭矩的作用，是驱动车轮转动的重要受力件，其几何形状如图10-4所示。

（1）工作条件及性能要求  半轴在工作时承受冲击、反复弯曲疲劳和扭转应力的作用，因此要求材料有足够的抗弯强度、疲劳强度和较好的韧性。半轴还应达到下述技术条件：杆部硬度为37～44HRC，盘部外圆硬度为24～34HRC，并具备回火索氏体与回火托氏体组织。

（2）选材及工艺路线制订  一般中型载重汽车的半轴选用45钢或40Cr钢。重型卡车半轴则采用性能更好的40CrNiMoA钢。40Cr钢制半轴的加工工艺路线为：下料→锻造→正火→切削加工→调质→喷丸→矫直→精加工。

（3）热处理工艺分析  该半轴加工路线中的热处理工序作用分述如下：

1）正火  正火的目的是为改善毛坯的锻造组织，细化晶粒，有利于切削加工，正火后的硬度为187～241HBW。

2）调质  调质是为了获得回火索氏体与托氏体组织以使半轴具有高的综合力学性能（调质后的硬度为37～44HRC）

汽车的许多重要零部件（如前轴、万向联轴器等）工作条件恶劣，均要求良好的综合力学性能，故一般都选用淬透性好的调质钢。对于那些高速重荷变速轴可以采用合金调质钢经调质+中频感应淬火处理，或采用合金渗碳钢经渗碳淬火+回火处理来满足要求。一些在腐蚀介质表面受强烈磨损还受冲击的轴和高温下工作的轴可用耐热不锈钢制成。总之，不论是何种类型的轴，它们的选材都需经正确的受力分析后才可确定。

需要指出的是，随着机械制造业的发展，机床主轴的转速愈来愈快，尤其一些数控机床的转速已达到10000r/min甚至更高，传动的力矩愈来愈大，加工精度愈来愈高。这对主轴提出了更高的精度，更好的稳定性、耐磨性，以及抗擦伤、抗咬死等要求，导致这类主轴的用材与热处理面临更严格的选择。有资料表明，国外对于局部机床主轴所用的淬火结构钢有向高含碳量发展的趋势，如选用50、55钢来替代45钢，以提高淬火硬度；研制刚度高、耐磨性好的陶瓷主轴材料喷涂在主轴的表面，使轴更加耐磨。

5.2.3齿轮类零件的用材选择

各种齿轮用于机械装置中功率的传递与速度的调节，因此它们在汽车、拖拉机、机床、起重机械及矿山机械等产品中不仅有着重要的作用，而且用量相当大。

1.工作条件及性能要求

齿轮工作时，通过齿面的接触传递动力，在啮合面之间既有滚动又有滑动，而且齿根部还会受到很大的交变弯曲应力作用。当啮合的齿面相对滑动时会产生强烈的摩擦力，当啮合不均匀时还会产生冲击力，齿轮的损坏形式主要是齿面过渡磨损和齿根部折断。因此，齿轮应具有高的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度，高的硬度和好的耐磨性，齿心部应有足够的强度和韧性。此外，还应有好的热处理工艺性能。

2.选材及工艺路线的制订

一般说来，以磨损为主的零件，在选材时有以下两种情况：一种是受磨损较大而不受交变应力的零件，可选高碳钢经淬火及低温回火或低碳钢经渗碳、淬火与低温回火后使用；另一种是同时受磨损和交变应力作用的零件，大多选低碳钢经渗碳处理或中碳钢进行高频淬火、渗氮处理后使用。

机床、汽车和拖拉机等动力机器的齿轮属于同时受磨损和交变应力的一类零件，它们的选材依工况不同略有差异。

（1）机器齿轮  一般机器都离不了齿轮传动机构，对于那些低速（1～6m·s-1）运转、磨损较轻或不太重要的齿轮（如分度齿轮、液压泵齿轮里程齿轮等），选用中碳钢或中碳合金钢经调质处理即可。大、中型齿轮用软调质（190～230HBW），小型齿轮可用硬调质（230～260HBW）。齿轮的加工工艺路线为：下料→锻造→正火→粗加工→调质→齿形加工→磨削。

对于某些受力不大、无冲击、润滑不良的低速运转齿轮，可选用非调质钢，还可选用高强度灰铸铁或球墨铸铁，这样既满足了使用性能和工艺性能要求，又降低了制造成本。

（2）机床齿轮  机床齿轮承担着传递动力，改变运动速度和运动方向的任务，但机床齿轮相对汽车、拖拉机齿轮而言，其工作负荷不太大，中速（6～10m·s-1）运转较平稳，因此常选用45钢或40Cr钢制造，其加工工艺路线为：下料→锻造→正火+粗加工→调质→精加工→感应加热淬火及低温回火（硬度达52～56HRC）→精磨。

制造低速重载齿轮（如起重机、运输机、采矿机齿轮等），可选用20CrMo、20CrMnTi钢进行渗碳处理；制造高速运转齿轮（如鼓风机、涡轮机齿轮等），可选用12Cr2Ni4、12CrN3钢进行渗碳处理；制造大尺寸重载、受冲击作用的齿轮（如轧钢机的减速齿轮、挖掘机的传动齿轮等），可选用20CrNi2Mo、20Cr72Mn2Mo钢进行渗碳处理。

（3）汽车、拖拉机齿轮  汽车、拖拉机齿轮受力较大，高速（10～15m·s-1）运转且频繁受冲击作用，其耐磨性、疲劳强度、心部强度以及冲击韧度等要求均比机床齿轮的高，一般，用调质钢高频淬火不能满足要求，应选用低碳钢进行渗碳处理来制造，我国应用最多的是合金渗碳钢20Cr或20CrMnTi，并经渗碳、淬火和低温回火处理，渗碳会使表面含碳量大大提高，以保证经淬火后的齿轮硬度高、耐磨性好和接触疲劳抗力大。由于合金元素能提升淬透性，故淬火、回火后齿轮心部可获得较高的强度和足够的冲击韧度。为了让齿轮有更好的耐用性，渗碳、淬火、回火后，还可采用喷丸处理来增大齿部表层压应力。渗碳齿轮的加工工艺路线为：下料→锻造→正火→切削加工→渗碳→淬火及低温回火→喷丸→磨削加工。

关于以上路线中热处理工序的作用，可参考轴类零件及第三章有关内容予以分析。

5.2.4发动机主要构件的用材选择

发动机连杆通过四只连杆螺栓及一只活塞销连接在活塞与曲轴之间，如图5-5所示。它将汽缸内高温燃气的爆发压力传递给曲轴，驱使曲轴转动。

1.连杆

（1）连杆及连杆螺栓的工作条件及性能要求  连杆工作时除了受到汽缸内燃气很大的爆发力之外，还承受着往复惯性力和旋转惯性力作用，处于很复杂的受力状态，有交变拉压应力、纵向弯曲应力和冲击力，这些应力都均匀地分布在连杆的整个截面上。在这些应力作用下，连杆的损坏形式主要是疲劳断裂且常发生在三个高应力区，即杆部中间小头和杆部过渡区、大头和杆部过渡区，某发动机连杆的外形简图如图5-6所示，图中A面为硬度测定部位。

连杆的受力及失效状况，决定了它必须在其整个截面上都应具有良好的综合力学性能，不但要求有较高的抗拉强度和疲劳强度，而且还要有较高的冲击韧度。其力学性能应达到硬度229～285HBW，ReL≥600MPa，Rm≥760MPa，A≥11%，Z≥40%，ak≥60J·cm-2。

连杆螺栓是一种重要紧固连接件。工作时它要承受冲击性的周期交变拉应力和装配预应力的作用。发动机运转中，它一旦破断就会引起严重事故。因此要求它有足够的强度、冲击韧度和疲劳抗力，其硬度要求为30～38HRC。连杆螺栓外形如图5-7所示，图中A面为硬度测定部位。

（2）选材及工艺路线制订  在汽车、拖拉机制造业中，对于这两个零件的选材已有成熟的经验了，实践表明，可选作连杆的材料较多，如45、40Cr、40CrNi，40MnB钢等。综合比较各钢种的力学性能、工艺性能与经济性，认为40Cr钢能达到各项技术指标要求，是制造连杆较为理想的材料，连杆件的一般加工工艺路线为：下料一模锻成形→正火→粗加工（切削）→调质→精加工。

有关热处理工序的作用也可参考轴类零件进行分析。

连杆螺栓通常也是选用40Cr钢，经调质工艺处理即可满足使用要求，其加工工艺路线与连杆相仿。

2.活塞

从图5-5中可知，活塞承受内燃机的气体压力，并把压力通过连杆和曲轴传递出去，从而实现把热能转变为机械能的过程，因为活塞是在高温、高压、交变负荷及无液体润滑这些极其苛刻的条件下工作的，所以要求制造活塞的材料必须密度小并具有好的耐磨性、导热性、耐蚀性及耐热性，另外还要求活塞材料的线胀系数接近于汽缸的线胀系数。因此，生产上常选用ZL109及Z110等铝合金制造活塞，以满足各项性能的要求。

5.2.5壳体类零件的用材选择

各种机械的支架、箱体和外壳等，是构成各种机械设备的管架，其重量一般占整个机械重量的一半或者更多。这些构件选材得当与否，对整个机械的使用性能、工艺性能以及整体成本影响极大，而且也在不同程度上影响整机的构形、外规、色彩和重量，所以对这类构件的选材也不应忽视。

壳体件的结构特点是外形尺寸大，板壁薄，多承受较大的压应力或交变拉压应力。从这类构件的结构特点和受力条件及实践表明，它的失效形式多为过量变形，然而为了保证精密机床和机械仪器设备壳体的精度，对于壳体，过量弹性变形也是不允许的。因此，为满足上述要求，提高壳体类零件的刚度和稳定性是必要的。通过改变零件的结构，选择弹性模量较大的工程材料来制造壳体类零件常常是满足要求的主要途径。

在常用的工程材料中，陶瓷的弹性模量最大，其次是钢和铸铁，而高分子合成材料的弹性模量最小。在以提高构件刚度为主的机械设计中，应选用弹性模量大的陶瓷、钢和铸铁等为材料。但由于陶瓷太脆，工程上使用时很不安全；而铸铁弹性模量大，价格低，铸造及切削工艺性能又很好，还有较好的减振、耐磨、自润滑等优点，故被广泛采用。如果要求构件重量轻、美观、大方，则可采用铝合金制造；如果还要求耐腐蚀、美观大方、绝缘绝热时，塑料则是比较适合的选材对象。

5.2.6汽车及动力装置的用材选择

汽车及常用动力装置的部分零、部件选材情况归纳于表5-2至表5-4之中。

5.3  工程构件失效案例

当一些品质不良的构件用于机械装备、船舶、桥梁、道路、房屋等的建造时，它们当中就潜伏着早期失效的隐患。事实证明，许多后来发生的事故就与材料失效有直接关系。

5.3.1大型工程的失效

机械装备、工程构件一旦发生早期失效事故，将造成不同程度的损失，有些事故甚至是灾难性的。它不仅会造成巨额的经济损失，还会造成人员的伤亡、环境的污染以及无法挽回的政治影响。

例如2000年，法国协和号飞机在戴高乐机场跑道上滑行时，跑道上的金属薄片（据悉该薄片是另一飞机上掉下的）划破了轮胎，致使飞机滑到了跑道外，造成机毁人亡的惨剧。又如2000年前后，我国四川境内曾发生了两起断桥事故。其中一座桥仅使用几年就垮塌，当场死亡了数十人。事后的研究分析表明，该桥建造时，确实采用了不符合国家质量标准的劣质钢材。另一座仅用了十年的桥轰然断为三截，致使当时正在桥上行驶的一辆大客车、一辆中型客车和一辆三轮车坠入江中，桥下一艘正在航行的运沙船也被从天而降的混凝土构件砸毁，有资料表明当时修建该桥花费人民币约为1300万元。

以上事故足以说明工程构件早期失效的危害性和残酷性。

5.3.2机械零件的失效

一些机械设备和装置中的金属零部件如果失效，后果虽然没有大型工程的失效那么严重，但也会造成一定的经济损失并耽误工作。下面讲述的就是一起由选材不正确所引起的零件失效，继而造成损失的案例。

（1）事故概述  某市长途客运公司一辆大型客运汽车投入运行约一年后进行大修，更换了发动机的四配套（缸套、活塞、活塞环、活塞销），继续投入运行后不到一个月的时间内，汽车发动机频繁发生故障，经检查发现，其中两次较严重的故障均为汽车发动机活塞销碎裂，活塞掉块，致使汽缸严重受损，发动机不能正常工作故障发生后，长途客运公司向当地人民法院起诉了活塞与活塞销的销售方。于是，法院委托相关部门对破损的零件进行失效原因分析。

（2）检查过程与结果  分析部门将送检的破损零件和用于对比分析的零件是：

1）故障活塞销1（已碎裂为三块）；

2）故障活塞销2（已碎裂为数块）；

3）对比分析用活塞销；

4）故障活塞1（已发生掉块）；

5）故障活塞2（已碎裂并严重变形）；

6）对比分析用活塞。

两个故障活塞和两个故障活塞销系修理厂为该汽车大修更换过的零件，均是从该市搬运公司的商店购买的（由丹东某内燃机配件总厂制造）；对比分析用活塞和活塞销是山东某活塞厂的产品。

活塞外观检查：两个故障活塞内腔均无厂家模具号标志，而对比分析用活塞内腔有厂家模具号标志；两个故障活塞裙部外圆的车削刀痕均宽于对比分析用活塞裙部外圆同处的刀痕。

活塞销显微组织观察：发现两个故障活塞销均未进行渗碳处理，表面与心部显微组织相同，表面平均硬度为21.5HRC；对比分析用活塞销表面有层深为0.8～1.0mm的渗碳层，且表面硬度为61.5HRC。

活塞销化学成分测定：两个故障活塞销所用材料相当于25钢或30钢；对比分析用活塞销所用材料相当于2Cr钢。

（3）检测结果分析  检测结果表明，两个故障活塞销质量明显不如对比分析用活塞销质量好。按国家标准GB/T25361.1-2010规定，此类活塞销材料应采用20、15Cr、20Cc钢等进行渗碳处理，最后进行精加工使其具有较低的表面粗糙度。然而，故障活塞销的制造厂家采用了较高含碳量的钢，并未进行渗碳处理，结果其硬度过低。

对于碳钢和低合金钢，材料硬度与强度之间存在一定的正比关系。材料硬度低，强度就低，对应的疲劳强度也较低。同时，材料强度低，零件在外应力作用下容易变形。因此，在发动机运行过程中，质量不合格的活塞销内壁首先产生较大变形，以致在其与运动方向一致的直径两端产生较大的张应力，随之在交变应力的反复作用下。

在其内表面应力集中部位形成微裂纹，进而以疲劳方式迅速向外表面扩展，最终导致活塞销碎裂并引起活塞掉块、破断和严重变形，结果使汽缸大面积受损，发动机不能正常工作而失效。

（4）结论

1）大型客运汽车发动机故障是由活塞销疲劳断裂引起的；

2）大型客运汽车发动机所配活塞销系非正规生产厂家制造，所选材料不合理且热处理工艺不规范，未执行国家标准是造成事故的直接原因。

活塞销在工作中承受着交变载荷，其表面应力最大，疲劳裂纹最易在表面形成。对表面进行强化处理（如渗碳、渗氮等），能使零件表面产生残余压应力，阻止疲劳裂纹早期出现。

这一案例表明：尽管零件失效原因是多方面的，但如果能严格控制所用材料的品质，势必可减少一份失效的可能性，而增加一份使用的安全性。通常，控制材料质量最简便、最实用的方法之一是显微分析法。