第六章  金属材料的液态凝固成形技术

铸造是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺，已有约6000年的历史。中国约在公元前1700至前1000年之间已进入青铜铸件的全盛期，工艺上已达到相当高的水平。中国商朝的重875kg的司母戊方鼎（见图6-1）、战国时期的曾侯乙尊盘（见图6-2、西汉的透光镜（见图6-3，都是古代铸造的代表产品，早期的铸件大多是农业生产、宗教、生活等方面的工具或用具，艺术色彩浓厚。那时的铸造工艺是与制陶工艺并行发展的，受陶器的影响很大。中国在公元前513年，铸出了世界上最早见于文字记载的铸铁件一晋国铸刑鼎（见图6-4），重约270kg。

欧洲在公元8世纪前后也开始生产铸铁件。铸铁件的出现，扩大了铸件的应用范围。例如在15至17世纪，德、法等国先后敷设了不少向居民供饮用水的铸铁管道。18世纪的工业革命以后，蒸汽机、纺织机和铁路等工业兴起，铸件进入为大工业服务的新时期，铸造技术开始有了大的发展。

铸造是比较经济的毛坯成形方法，对于形状复杂的零件更能显示出它的经济性如汽车发动机的缸体（见图6-5）和缸盖（见图6-6），船舶螺旋桨及精致的艺术品等。有些难以切削的零件，如燃汽轮机的镍基合金零件不用铸造方法就无法成形。

我国的铸造业虽具有年产1500万吨的生产能力，进入20世纪90年代后期，每年生产铸件的产量都在1000万吨以上，并涌现了一大批很有实力的铸造企业，但就整个行业而言，其现状仍然是厂点分散（达2万多个），从业人员多（在120万人以上），效益低（全员人均产值不足4万元，厂均铸件仅为500吨/年），铸件质量与美、日、德、法等铸造强国相比还有较大差距。我国铸造生产必须走优质、高效、低耗、清洁、可持续发展的道路，才能迅速由大变强。

进入20世纪，铸造业的发展速度很快，其重要原因之一是产品技术的进步，要求铸件的各种力学性能及物理性能更好，同时仍具有良好的机械加工性能；另一个原因是机械工业本身和其他工业如化工、仪表等的发展，给铸造业创造了有利的物质条件。如检测手段的发展，保证了铸件质量的提高和稳定，并给铸造理论的发展提供了条件；电子显微镜等的发明，帮助人们深渗透到金属的微观世界，探查金属结晶的奥秘，研究金属凝固的理论，指导铸造生产；机器人和电子计算机在铸造生产和管理领域里的应用，也日益广泛。

铸造业是典型的劳动密集型产业，同时也是资源和能源消耗大户，要提高其经济效益，不单纯是个技术进步问题，科学管理也十分重要。在铸造生产中，最大限度地提高劳动力、资本、资源和技术各生产要素的使用效率，实现集约化生产是使铸造业获得最大产出和效益的唯一方法。铸造产品发展的趋势是要求铸件有更好的综合性能，更高的精度，更少的余量和更光洁的表面。此外，节能的要求和社会对恢复自然环境的呼声也越来越高。为适应这些要求，新的铸造合金将得到开发，冶炼新工艺和新设备将相应出现。

6.1 金属液态凝固成形技术理论基础

6.1.1 金属液态凝固成形原理及工艺流程

1. 金属液态凝固成形原理

液态凝固成形原理就是将液体注入预先制作好的“容器”内腔中，通过冷凝定形后取出，即得到所需的制品。

金属材料在机械制造业中占有主导地位，工业上实现金属材料的“液态凝固成形”的方法或技术称为铸造——将金属（合金）液注入预先制作好的铸型型腔中，待其冷凝定形后开型清理，得到所需制品即铸件，具体的方式或过程称为铸造工艺。由于大多数金属材料的熔点较高，故对装盛金属液的“容器”即铸型的耐热性、退让性、溃散性、回用性等要求较高。

2.铸造工艺流程

生产中铸造工艺有许多如砂型铸造、金属型铸造、熔模铸造、低压铸造、压力铸造、消失模铸造等，各种铸造工艺过程的基本作业模块（工艺流程）如图6-7所示。

因零件的功用、材质、批量、尤其是结构和技术要求等各不相同，加之铸造生产的成形原理属液态凝固成形，工业生产中需要控制的与铸件成形相关的因素较多，故铸造生产得到的产品—铸件绝大多数是毛坯，铸件还需经切削加工或其他处理才能成为用于装配或作为备件的零件。

由于金属（合金）呈液态时自身具有流动性，故金属液态凝固成形技术即铸造有其突出的优点。

（1）适应性很广，工艺灵活性大  具体来说就是铸件的形状几乎不受限制，且最适合形状复杂的箱体、缸体、泵体、机架、床身、工作台等；铸件的大小几乎不受限制，重可达数百吨、轻至几克；铸件的材质几乎不受限制，尤其适宜脆性材料和低熔点材料；铸件的生产批量不受限制等。

（2）成本较低，原辅材料广泛  铸件与最终零件的形状相似、尺寸相近，降低了复杂零件的成形和加工成本。

因此，铸造（生产）在国民经济中占有重要地位，从铸件在机械产品中所占比重可知其重要性：在机床、内燃机、重型机械中，铸件占70%~90%；在风机、压缩机中占60%~80%；在农业机械中占40%~70%；在汽车中占20%~30%。

铸造的主要问题为：铸造工艺过程较繁杂，在由高温液态冷凝至室温固态的过程中铸件常出现缩孔、缩松、气孔、夹渣、变形等铸造缺陷，导致铸件的品质不易控制；生产周期较长，对环境有污染，操作者的劳动环境较差等。

6.1.2 合金的铸造性能

合金的铸造性能（简称为可铸性，或称液态成形性）是指合金材料对一定铸造工艺的适应程度即获得形状完整、轮廓清晰、品质合格的铸件的能力。如果合金的可铸性差，必然带来铸造生产成本提高或无法得到合格铸件的后果。衡量合金可铸性有以下五项指标。

1. 液态合金的流动性

（1）流动性

合金的流动性是指液态合金充满铸型型腔，形成轮廓清晰、形状和尺寸符合要求的优质铸件的能力。合金的流动性用螺旋形流动性试样测量，如图6-8所示。

铸件的有些缺陷是在此阶段形成的，若合金的流动性差则铸件易产生浇不到、冷隔、气孔和夹杂物等铸造缺陷。

流动性好的合金：易于充满整个型腔，有利于气体和非金属夹杂物上浮和对铸件进行补缩。

在常用铸造合金中，灰铸铁、硅黄铜的流动性最好，铸钢的流动性最差，常用合金的流动性数值见表6-1。

（2）影响合金流动性的因素

1）化学成分  这是合金自身的性质，不同种类及不同含量的金属材料其流动性各有差异（见表6-1），但化学成分的变化对流动性的影响有其规律性：纯金属和共晶成分的合金，由于是在恒温下进行结晶，液态合金从表层逐渐向中心凝固，固液界面比较光滑，对液态合金的流动阻力较小，同时，共晶成分合金的凝固温度最低，可获得较大的过热度，推迟了合金的凝固，故流动性最好；其他成分的合金是在一定温度范围内结晶的，由于初生树枝状晶体与液体金属两相共存，粗糙的固液界面使合金的流动阻力加大，合金的流动性大大下降，合金的结晶温度区间越宽，流动性越差。

铁碳合金的流动性与碳含量之间的关系如图6-9所示。由图可见，亚共晶铸铁随碳含量增加，结晶温度区间减小，流动性逐渐提高，愈接近共晶成分，合金的流动性愈好。

2）铸型及浇注条件  这是外界因素，如铸型的发气量大、排气能力较低，铸型的结构越复杂、热容量大、导热性越好，浇注系统的结构越复杂等，则对液态合金的流动阻碍和温度下降就越大，使合金的流动性下降；提高合金液的浇注温度（如铸钢1520~1620℃，铸铁1230~1450℃，铝合金680~780℃）和浇注速度，增大静压头的高度等会增加合金的流动性。

2. 铸件的凝固方式

在铸件的凝固过程中，其断面上一般存在三个区域，即固相区、凝固区和液相区。其中，对铸件质量影响较大的主要是液相和固相并存的凝固区。铸件的“凝固方式”就是依据凝固区的宽窄（图6-10c中S）来划分的。

（1）逐层凝固

纯金属或共晶成分合金在凝固过程中因不存在液、固并存的凝固区（图6-10a），故断面上外层的固体和内层的液体由一条界限（凝固前沿）清楚地分开。随着温度的下降，固体层不断加厚、液体层不断减少，直达铸件的中心，这种凝固方式称为逐层凝固。

（2）糊状凝固

如果合金的结晶温度范围很宽，且铸件的温度分布较为平坦，则在凝固的某段时间内，铸件表面并不存在固体层，而液、固并存的凝固区贯穿整个断面（图6-10b）。由于这种凝固方式与水泥类似，即先呈糊状而后固化，故称糊状凝固。

（3）中间凝固

大多数合金的凝固介于逐层凝固和糊状凝固之间（图6-10c），称为中间凝固方式。

铸件质量与其凝固方式密切相关。一般说来，逐层凝固时，合金的充型能力强，便于防止缩孔和缩松；糊状凝固时，难以获得结晶紧实的铸件。在常用合金中，灰铸铁、铝硅合金等倾向于逐层凝固，易于获得紧实铸件；球墨铸铁、锡青铜、铝铜合金等倾向于糊状凝固，为获得紧实铸件常需采用适当的工艺措施，以便补缩或减小其凝固区域。

3. 合金的收缩性

（1）收缩的概念

液态合金在凝固和冷却过程中，体积和尺寸减小的现象称为合金的收缩。收缩可能使铸件产生缩孔、缩松、内应力、变形和裂纹等铸造缺陷。

合金在液态凝固成形过程中的收缩要经历如下三个阶段，现用共晶图（见图6-11）说明。

1）液态收缩（I阶段）  从浇注温度（T浇）到凝固开始温度（即液相线温度T1）间的收缩。

2）凝固收缩（Ⅱ阶段） 从凝固开始温度（T1）到凝固终止温度（即固相线温度Ts或T固）间的收缩。

3）固态收缩（Ⅲ阶段）  从凝固终止温度（Ts）到室温间的收缩。

由于合金的液态收缩和凝固收缩表现为合金体积的缩减，故常用单位体积收缩量来表示，即体收缩率；合金的固态收缩不仅引起体积上的缩减，同时还使铸件在尺寸上减小，因此，常用单位长度上的收缩量来表示，即线收缩率。

合金的收缩率为体收缩率及线收缩率的总和。

常用铸造合金中，铸钢的收缩率最大，灰铸铁最小。几种铁碳合金的体积收缩率见表6-2；常用铸造合金的线收缩率见表6-3。

化学成分、凝固特征不同，合金的收缩率也有差别。例如，碳素铸钢随碳含量的增加，其结晶温度范围变宽，凝固收缩率增大；灰铸铁在凝固时有石墨化膨胀，故随碳含量（C%+1/3Si%）增加，凝固收缩减小等。

铸造碳钢的凝固收缩率见表6-4。

（2）体收缩对铸件的影响

若铸件的体收缩（液态收缩和凝固收缩）所缩减的体积得不到足够的补偿，则在铸件的最后凝固部位会形成一些孔洞。按照孔洞的大小和分布，将其分为缩孔和缩松两类铸造缺陷：缩孔是集中在铸件上部或最后凝固部位、容积较大的孔洞，缩孔多呈倒圆锥形，内表面粗糙；缩松是分散在铸件某些区域内的细小孔洞。

1）缩孔和缩松的形成过程  缩孔的形成主要出现在合金在恒温或很窄温度范围内结晶，铸件壁呈逐层凝固方式的条件下，其形成过程如图6-12所示。

图6-12（a）所示为金属液充满型腔，降温时发生液态收缩，此时浇注系统中的金属液可补偿液态收缩；图6-12（b）所示为当铸件表面散热条件相同时，表面层先凝固结壳，此时内浇口被“冻结”；图6-12（c）所示为继续冷却时，内部液体发生液态和凝固收缩，使液面下降。同时，外壳进行固态收缩，使铸件外形尺寸缩小。如果两者的减少量相等，则凝固外壳仍和内部液体紧密接触，若金属液的收缩超过外壳的固态收缩，则金属液将与硬壳顶面脱离；图6-12（d）所示为硬壳不断加厚，液面不断下降，当铸件全部凝固后，在上部形成一个倒锥形缩孔；图6-12（e）所示为继续降温至室温，整个铸件发生固态收缩，缩孔的绝对体积略有减小，但相对体积不变；图6-12（f）所示为如果在铸件顶部设置冒口，缩孔将移至冒口中；铸件清理后将冒口部分去掉，就得到没有缩孔的铸件。

合金的液态收缩和凝固收缩越大，浇注温度越高，铸件的壁越厚，缩孔的容积就越大。

缩松的形成主要出现在呈糊状凝固方式的合金中或截面较大的铸件壁中，是被树枝状晶体分隔开的液体区难以得到补缩所致。缩松大多分布在铸件中心轴线处、热节处、冒口根部、内浇道附近或缩孔下方等，如图6-13所示。

2）缩孔和缩松的防止  铸件的体收缩是客观存在的，只有掌握了铸件体收缩的特征和规律，才能合理地防止铸件在凝固过程中产生缩孔和缩松。

①针对合金的体收缩特点，在进行铸造工艺设计时，合理确定内浇道位置、应用冒口、冷铁等技术措施控制铸件的凝固方向，使之实现顺序凝固。

顺序凝固即铸件的冷凝是从远离冒口的部分先开始，冒口最后凝固（见图6-14）。在铸件可能出现缩孔缩松的厚大部位，通过安放冒口、冷铁等工艺措施，使铸件上远离冒口的部位最先凝固（见图6-14І），随后是朝着靠近冒口的部位凝固（见图6-14Ⅱ、Ⅲ），冒口本身最后凝固。按照这样的凝固顺序，在先凝固部位收缩时，其缩减的体积由后凝固部位的金属液来补充；后凝固部位的收缩，由冒口中的金属液来补充，从而将缩孔缩松转移到冒口之中。顺序凝固虽可防止铸件产生缩孔缩松尤其是缩孔，但使铸件各部分的温差加大对减小热应力不利。

冒口不是铸件的组成部分，它是铸造中实现顺序凝固防止铸件产生凝固缩孔缩松的一项工艺措施，铸件在开箱清理时或清理后要将冒口去除。

冷铁也不是铸件的组成部分，它是为了实现顺序凝固，在砂型铸造工艺中安放冒口的同时，在铸件上某些较厚大部位增设的金属块（因金属材料的导热好、蓄热大，可提高铸件安置冷铁部位的冷却速度，以加快该处的凝固），如图6-15所示。冷铁的使用可减少冒口的数量或体积，节约材料消耗等，且铸件在开箱清理后，冷铁不会损坏，还可反复使用。

冒口、冷铁等的综合运用是防止（或消除）铸件在凝固过程中产生缩孔、缩松较有效的措施。

②合理的浇注条件，采用加压补缩、离心浇注等技术防止（或消除）铸件在凝固过程中产生缩孔和缩松。

（3）线收缩对铸件的影响

若铸件的线收缩在铸件固态冷却中受到阻碍，则会在铸件内产生铸造内应力。铸造内应力有热内应力和机械内应力两类，它们是铸件产生变形和裂纹的基本原因。

1）热内应力（简称热应力）的形成  由于铸件各部分冷却速度不同，以致在同一时期铸件各部分冷却收缩不一致，即冷却快的先收缩，冷却慢的后收缩，造成铸件各部分相互制约从而引起热应力。

现用图6-16所示的应力框（铸件）来说明热应力的形成过程。由应力框的结构知：1部分壁较厚，2部分壁较薄，故在应力框铸件因固态冷却而进行线收缩时，厚壁的1部分蓄热相对多，故其冷却慢，这样线收缩滞后；薄壁的2部分蓄热相对少，冷却快则其先收缩，造成在一个铸件上各个部分冷却收缩不一致而各部分相互制约，导致铸件在弹性阶段厚壁冷却收缩完毕后其内形成拉应力，而薄壁受压应力。

热应力形成规律：铸件的厚壁或心部部分即冷却慢的部分，冷却完毕后其内受拉应力；薄壁或表层部分即冷却快的部分其内受压应力。

在铸件生产中，由于铸件各部分（如厚壁处与薄壁处，表层与心部，与内浇道、冒口连接处和非连接处等）的蓄热和散热几乎是不可能达到一致，因此铸件的线收缩也不可能一致，这样导致铸件各部分在固态冷却的线收缩过程中相互制约，使其内不可避免地产生热应力。

2）机械应力的形成  机械应力是合金在线收缩时受到铸型或型芯、浇冒口系统等的机械阻碍而形成的内应力，如图6-17所示。这就是为什么型砂尤其是芯砂要有足够的退让性的原因。

机械应力使铸件产生拉伸或剪切内应力是暂时存在的，当机械阻碍去除后这种内应力便可自行消除，如铸件在落砂清理之后机械应力也就消除了。

可见，铸件在生产过程中难免会出现内应力，当铸造内应力超过铸件当时的材料屈服强度（σ内>σs）时，铸件产生变形，尤其是厚薄不均匀、截面不对称及细长的杆类、板类及轮类等刚度较差的铸件易产生翘曲变形，如图6-18所示的框架型铸件和图6-19所示的T形梁铸钢件，若变形过大，铸件则可能报废；当铸造内应力超过铸件当时的材料强度极限（σ内>σb）时，铸件则可能产生裂纹，造成铸件报废。

内部存在铸造内应力的铸件是一个不稳定的系统，它会自行地向减小或松弛内应力状态发展，如刚度较差的铸件通过“热凹冷凸”，即产生冷得慢的部分下凹，冷得快的部分突出的变形，来减小或松弛内应力，但不会消除，故铸件内总是存在着残余的铸造内应力。

3）减小内应力防止变形的措施  合金的线收缩来自于其本身，又受制于其他因素，因此减小内应力和防止变形的工艺措施也因铸件而异。

①对体收缩较小的合金，在铸造工艺上采取“同时凝固原则”，即尽量减小铸件各部位间的温度差，使铸件各部位同时冷却凝固。

②合理地设计铸件结构，尽可能地减小壁厚差异，增加铸件刚度。

③反变形法是指在铸造较大的平板类、床身类等铸件时，由于冷却速度的不均匀性，铸件冷却缓慢的部分受拉应力而产生内凹变形，冷却较快的部分受压应力而发生外凸，使整个铸件产生翘曲，为解决此问题，在制造模样时，按铸件可能产生变形的相反方向做出反变形模样，使铸件冷却后变形的结果正好将反变形抵消，这种在模样上做出的预变形量的工艺方法称为反变形法。如图6-20所示的车床床身。反变形法可有效地防止变形的产生，但判明铸件的变形方向和确定反变形量是应用反变形法的关键。

4）防止裂纹的措施  如上所述，当铸造内应力超过金属材料的抗拉强度时，铸件便产生裂纹，根据铸件所处温度的不同，裂纹可分为热裂和冷裂两种。

①热裂  高温下的金属强度很低，如果金属的线收缩受到铸型或型芯的阻碍，机械应力超过该温度下金属的强度，便产生热裂。

特征：热裂纹尺寸较短、缝隙较宽、形状曲折、缝内呈严重的氧化色。影响热裂因素主要是合金性质（合金的结晶特点和化学成分）和铸型阻力（铸型、型芯的退让性）。

防止热裂的方法：合理的铸件结构；良好的型砂和芯砂的退让性；严格限制钢和铸铁中硫的含量（特别是后者，因为硫能增加钢和铸铁的热脆性，使合金的高温强度降低）等。

②冷裂  低温形成的裂纹称为冷裂。

冷裂纹特征：表面光滑，具有金属光泽或呈微氧化色，贯穿整个晶粒，常呈圆滑曲线或直线状。脆性大、塑性差的合金，如白口铸铁、高碳钢及某些合金钢最易产生冷裂纹，大型复杂铸铁件也易产生冷裂纹。冷裂往往出现在铸件受拉应力的部位，特别是应力集中的部位。

防止冷裂的方法：减小铸造内应力和降低合金的脆性。如铸件壁厚要均匀；增加型砂和芯砂的退让性；降低钢和铸铁中的磷含量（因为磷能显著降低合金的冲击韧度，使钢产生冷脆。如铸钢的磷含量大于0.1%、铸铁的磷含量大于0.5%时，因冲击韧度急剧下降，冷裂倾向明显增加）。

5）铸件残余内应力的消除  将铸件加热到550～650℃之间，保温数小时，进行去应力退火可消除铸件内的（残余）内应力。另外，也可用自然时效消除铸件内的（残余）内应力。

4.合金的氧化吸气性

合金呈液态与空气中的氧发生氧化，氧化不仅耗损金属且若形成的氧化物不及时清除，则在铸件中就可能出现夹渣缺陷。夹渣的形状通常不规则，孔眼内充满熔渣。夹渣对铸件外表、抗冲击性和抗疲劳性、致密性、耐蚀性等均有不良影响。

合金呈液态时，溶解（吸收）气体的能力称为吸气性。如果合金液态时吸气多，则所吸气体在铸件凝固结壳之前若来不及逸出，就可能在铸件中出现气孔、白点等缺陷。气孔的内壁光滑，明亮或带有轻微的氧化色。铸件中产生气孔后，将会减小其有效承载面积，且在气孔周围会引起应力集中而降低铸件的抗冲击性和抗疲劳性；气孔还会降低铸件的致密性，致使某些要求承受水压试验的铸件报废；另外，气孔对铸件的耐蚀性和耐热性也有不良的影响。

影响氧化吸气的主要因素是合金的化学成分和合金液温度。化学性质活跃则易氧化也易吸气；合金液的温度高，溶解（吸收）气体的能力也就大，也易氧化。

5.合金的偏析性

铸件凝固后各部分化学成分不均匀的现象称为偏析。铸件中偏析分为枝晶（又称微观）偏析和区域（又称宏观）偏析。

（1）枝晶（微观）偏析  是指铸件中各晶粒内部的化学成分不均匀。合金在冷却凝固过程中，熔点较高的组元先凝固，较多地集中在初晶轴线上，熔点较低的组元后凝固，填充于晶轴线空隙间，而在凝固完毕后又来不及扩散均匀，就出现了枝晶偏析。

在实际铸造生产中由于合金在凝固过程中冷却速度一般都较快，且在固态下原子扩散又很困难，致使晶粒内部的原子扩散来不及充分进行，造成铸件产生枝晶偏析。枝晶偏析对铸件的品质影响较小，加之消除枝晶偏析的扩散退火耗能费时，故大多数铸件不进行扩散退火；对于枝晶偏析严重的铸件，因枝晶偏析会降低铸件的塑韧性和耐蚀性，故需将铸件加热至低于固相线100~200℃的高温并较长时间保温，即进行扩散退火，使偏析原子充分扩散，以达到晶粒内化学成分均匀化。

（2）区域（宏观）偏析  是指铸件各部分的化学成分不均匀现象。例如，铅锡合金、铅青铜等由于铅与其他组元之间比重相差较大，先凝固出的晶体与剩余液相间的密度相差较大，引起铅相的聚集和粗化，造成铸件上、下部分产生严重的比重偏析。

严重的区域（宏观）偏析会恶化铸件的性能，加之其范围大，不能用扩散退火的方法消除。主要靠在合金呈液态时及凝固过程中加强搅拌和采取快速冷却进行预防或减轻。

6. 常用铸造合金的可铸性

由于铸造是液态凝固成形，从原理上讲只要能将金属材料熔化为液体，都可进行铸件生产。但在实际工业生产中，因金属材料的性质、生产条件和技术、零件的几何参数和品质要求、生产纲领、经济性等因素，目前大都限于用铸造性能相对较好的金属材料进行铸件生产。常用铸造合金的可铸性比较如表6-5所示。

6.2  常用液态凝固成形技术（铸造工艺）方法

工业上实现金属材料的“液态凝固成形”的方法或技术即铸造的工艺方法有许多，这些铸造工艺之间的不同点是实现或完成某个或某些过程或工序（尤其是制备铸型）的手段或方法不同而已。铸造工程师要根据零件的特征、各种要求和条件、技术经济性等，确定选用哪种铸造工艺进行生产以获得所需铸件。

工业上通常把砂型铸造（即以砂质材料为主制作铸型的铸造工艺）称为普通铸造或普通砂型铸造，其工艺特点：适应性广（占铸件总产量的80%以上），技术灵活性大，生产准备相对较简单，铸件材质主要为铸铁；但铸件精度及表面粗糙度较差，对环境污染较大等。

其他的铸造工艺统称为特种铸造，它们的特点是：大多数工艺方法生的铸件精度高且表面粗糙度值较小，生产中少用砂或不用砂，一般适宜于大批量生产，生产过程易于实现机械化、自动化，铸件材质主要为铸钢和非铁合金；适应性差，生产准备工作量大，多数特种铸造需要专门的技术装备等。

6.2.1 砂型铸造

砂型铸造是传统的铸造方法，适用于各种形状、大小批量及各种合金铸件的生产。掌握砂型铸造是合理选择铸造方法和正确设计铸件的基础。

1. 砂型铸造生产过程

压盖铸件砂型铸造生产过程如图6-21所示。

2. 造型方法的选择

造型是砂型铸造最基本的工序，造型方法的选择是否合理，对铸件质量和成本有着重要的影响。由于手工造型和机器造型对铸造工艺的要求有着明显的不同，在许多情况下，造型方法的选定是制订铸造工艺的前提。

（1） 手工造型

手工造型时，填砂、紧实和起模都用手工来完成。手工造型的优点是操作方便灵活，适应性强，模样生产准备时间短，但生产率低，劳动强度大，铸件质量不易保证。故手工造型只适用于单件小批量生产。

实际生产中，由于铸件的尺寸、形状、生产批量、适用要求以及生产条件的不同，可以采用不同的造型方法。各种常用的手工造型方法的特点及其适用范围见表6-6。

（2） 机器造型

现代化的铸造车间，特别是专业铸造厂已广泛采用机器来造型，并与机械化砂处理、浇注等工序共同组成机械化生产流水线。机器造型可大大提高劳动生产率，改善劳动条件，铸件尺寸精确、表面光洁，要求的机械加工余量小。尽管机器造型需要的设备、模板、专用砂箱以及厂房等投资大，但在大批量生产中铸件的成本仍能显著降低。应当看到，随着模板的结构不断改进和制造成本的降低，现在生产上百件批量的铸件已开始采用机器来造型，因此机器造型的使用范围日益扩大。

机器造型是将紧砂和起模等主要工序实现了机械化。为了适应不同形状、尺寸和不同批量铸件生产的需要，造型机的种类繁多，紧砂和起模方法也有所不同。其中，最普通的是以压缩空气驱动的振压式造型机。图6-22所示为顶杆起模式振压造型机的工作过程。

1）填砂（图a）  打开砂斗门，向砂箱中放满型砂。

2）振击紧砂（图b）  先使压缩空气从进气口1进入振击气缸底部，活塞在上升过程中关闭进气口，接着又打开排气口，使工作台与振击气缸顶部发生一次振击。如此反复进行振击，使型砂在惯性力的作用下被初步紧实。

3）辅助压实（图c）  由于振击后砂箱上层的型砂紧实度仍然不足，还必须进行辅助压实。此时，压缩空气从进气口2进入压实气缸底部，压实活塞带动砂箱上升，在压头的作用下，使型砂受到压实。

4）起模（图d）  当压缩空气推动的压力油进入起模油缸，四根顶杆平稳地将砂箱顶起，从而使砂型与模样分离。

一般振压式造型机价格较低，生产率为每小时30～60箱，目前主要用于一般机械化铸造车间。它的主要缺点是型砂紧实度不够高、噪声大、工人劳动条件差，且生产率不够高。在现代化的铸造车间，一般振压式造型机已逐步被其他先进造型机所取代。

微振压实造型机是在压实的同时进行微振（振动频率600～800次/min，振幅15～30mm），因而型砂紧实度的均匀性和型腔表面质量均优于振压造型机，且噪声较小。

高压造型机的压实比压（即型砂表面单位面积上所受的压实力）大于0.7MPa，由于高压造型采用浮动式多触头压头，还可在压实过程中进行微振，故其生产率高，型砂的紧实度高且均匀，铸件尺寸精度和表面质量大为提高，且噪声更小。高压造型机广泛用于汽车、拖拉机上较复杂件的大量生产。

射压造型机的工作原理如图6-23所示，它是采用射砂和压实复合方法紧实型砂。首先，利用压缩空气使型砂从射砂头射入造型室内（图6-23a），造型室由左右两块模板（又称压实板）组成。射砂完毕后，通过右模板（即右压实板）水平施压，以进行压实（图6-23b）。然后，左模板向左移动，起模一定距离后向上翻起，以让出空间。右模板前移、推出砂型，并与前一块砂型合上，形成空腔（图6-23c）。最后，左右模板恢复原位，准备下一次射砂（图6-23d）。射压造型所形成的是一串无砂箱的垂直分型的铸型，其生产率可高达每小时240～300型。射压造型的主要缺点是因垂直分型，下芯困难，且对模具精度要求高，现主要用于大量生产小型简单件。

机器造型的工艺特点通常是采用模板进行两箱造型。模板是将模样、浇注系统模样沿分型面与模底板连接成一整体的专用模具。造型后，模底板形成分型面，模样形成铸型空腔，而模底板的厚度并不影响铸件的形状与尺寸。

机器造型不能紧实中箱，故不能进行三箱造型。同时，机器造型也应尽力避免活块，因为取出活块费时，使造型机的生产率大为降低。为此，在制订铸造工艺方案时，必须考虑机器造型这些工艺要求。图6-24所示的轮形铸件，由于轮的圆周面有侧凹，在生产批量不大的条件下，通常采用三箱手工造型，以便分别从两个分型面取出模样。但在大批量生产条件下，由于采用机器造型，故应改用图中所示的环状型芯，使铸型简化成只有一个分型面。这尽管增加了型芯的费用，但机器造型所取得的经济效益可以补偿而有余。

6.2.2 特种铸造

特种铸造的成形原理和基本作业模块与砂型铸造是相同的，它们之间的不同处是实现或完成某个或某些工艺过程或工序（尤其是制备铸型）的手段或方法不同而已，这就使特种铸造的工艺方法较多，如熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造、陶瓷型铸造和磁型铸造等。特种铸造中铸型用砂较少或不用砂，采用特殊工艺装备，具有铸件精度和表面质量高、铸件内在性能好、原材料消耗低、工作环境好等优点。但铸件的结构、形状、尺寸、自重、生产批量等往往受到一定限制。

1. 熔模铸造

（1）熔模铸造（又称失蜡铸造）的工艺过程

熔模铸造的工艺过程如图6-25所示。

1）压型（模）的设计及制造  压型是用来压制蜡模的模具，熔融的（蜡）模料压入模具中冷却后，直接形成蜡模的几何形状和尺寸，故对压型型腔的设计和制造要求较高。压型的材质多用铝合金或钢经机械制造加工做成，如图6-26（a）所示。

2）蜡模及模组制作  蜡模材料分蜡基模料（如常用50%石蜡和50%硬脂酸配制而成）和树脂基模料（如常用松香75%+地蜡15%+聚乙烯5%+川蜡5%），将配制好的模料压入压型即得到蜡模，如图6-26（c）所示。为提高生产率，常把数个蜡模焊在蜡棒上，成为蜡模组，如图6-26（d）所示。

3）壳型制作  在蜡模组表面浸挂一层以黏结剂（如水玻璃）和耐火材料粉（如硅石粉）配制的涂料，然后在上面撒一层较细的耐火材料颗粒（如硅砂），并放入固化剂（如氯化铵水溶液等）中硬化。反复多次使蜡模组外面形成由多层（一般为4~10层）耐火材料组成的坚硬型壳，型壳的总厚度为5~7mm，如图6-26（e）所示。

4）脱蜡、壳型的焙烧  通常，将带有蜡模组的型壳放在80~90℃的热水中蒸煮，使蜡模料熔化后从浇注系统中流出，即脱蜡得到中空的壳型，如图6-26（f）所示。脱蜡后的模料可回收利用。

把脱蜡后的壳型放入加热炉中，加热到800~950℃，保温0.5~2h，烧去壳型内的残蜡和水分，并使壳型强度进一步提高。

5）浇注  将壳型从焙烧炉中取出后放置于砂箱中，周围堆放干砂以加固壳型，然后趁热（600~700℃）浇入合金液，并凝固冷却，如图6-26（g）所示。

6）脱壳和清理  用人工或机械方法去掉型壳、切除浇冒口，清理后即得铸件。

（2）熔模铸造的特点和应用

熔模铸造的特点如下:

1）铸件精度高、表面质量好，是少、无切削加工铸造工艺的重要方法之一，其尺寸精度可达IT11~IT14，表面粗糙度为Ra12.5~1.6μm。如熔模铸造的涡轮发动机叶片，铸件精度已达到无加工余量的要求。

2）可制造形状复杂铸件，其最小壁厚可达0.3mm，最小铸出孔径为0.5mm，对由几个零件组合成的复杂部件，可用熔模铸造一次铸出。

3）铸造合金种类不受限制，用于高熔点和难切削合金，更具显著的优越性。

4）生产批量基本不受限制，既可成批、大批量生产，又可单件、小批量生产。

其缺点是工艺过程繁杂，有些工序不易控制，生产周期长，原、辅材料费用比砂型铸造高，生产成本较高，铸件不宜太大、太长。

主要用于生产汽轮机及燃气轮机的叶片，泵的叶轮，切削刀具，以及飞机、汽车、拖拉机、风动工具等的中、小型零件。

2. 金属型铸造

（1）金属型铸造的工艺过程

金属型铸造的工艺过程如图6-27所示。

1）金属型的设计与制造  金属型铸造是将液体金属在重力作用下浇入金属制作的铸型中，以获得铸件的一种方法。铸型用金属制成，可以反复使用。因此，金属型的设计和制造都要求较高。

根据分型面位置的不同，金属型可分为垂直分型式、水平分型式和复合分型式三种结构，其中垂直分型式金属型开设浇注系统和取出铸件比较方便，易实现机械化，应用较广。

图6-28所示为铸造铝合金活塞用的垂直分型式金属型，它由两个半型组成。上面的大金属芯由三部分组成，便于从铸件中取出。当铸件冷却后，首先取出中间的楔片及两个小金属芯，然后将两个半金属芯沿水平方向向中心靠拢，再向上拔出。

制造金属型的材料熔点一般应高于浇注合金的熔点。如浇注锡、锌、镁等低熔点合金，可用灰铸铁制造金属型；浇注铝、铜等合金，则要用合金铸铁或钢制金属型。金属型用的芯子有砂芯和金属芯两种。

2）金属型的铸造工艺措施  由于金属型导热速度快，没有退让性和透气性，为了确保获得优质铸件和延长金属型的使用寿命，必须采取下列工艺措施。

①加强金属型的排气  如在金属型腔上部设排气孔，通气塞（气体能通过，金属液不能通过），在分型面上开通气槽等。

②表面喷刷涂料  金属型与高温金属液接触的工作表面上应喷刷耐火涂料，以保护金属型，并可调节铸件各部分冷却速度，提高铸件质量。涂料一般由耐火材料（石墨粉、氧气锌、石英粉等）、水玻璃黏结剂和水组成，涂料层厚度约为0.1~0.5 mm。

③预热金属型  金属型浇注前需 预热，预热温度一般为200～350℃，目的是防止金属液冷却过快而造成浇不足、冷隔和气孔等缺陷。

④控制开型  因金属型无退让性，除在浇注时正确选定浇注温度和浇注速度外，浇注后，如果铸件在铸型中停留时间过长，铸件不宣取出且易引起过大的铸造应力而导致铸件开裂。因此，当铸件冷却到塑性变形温度范围，并有足够的强度时，就可抽芯取件。通常，铸铁件出型温度为800~950℃，开型时间为10~60s。

（2）金属型铸造的特点及应用

1）特点

①尺寸精度高（IT12~IT16）、表面粗糙度小（Ra12.5~6.3μm），机械加工余量小。

②铸件的晶粒较细，力学性能好。

③可实现一型多铸，提高了劳动生产率，易于机械化，且节约造型材料等。

但金属型的制造成本高，不宜生产大型、形状复杂和薄壁铸件；由于冷却速度快，铸铁件表面易产生白口，切削加工困难；受金属型材料熔点的限制，熔点高的合金不适宜用金属型铸造

2）应用

铝合金、铜合金等铸件的大批量生产，用于活塞、连杆、气缸盖等；铸铁件的金属型铸造目前也有所发展，但其尺寸限制在300mm以内，用于电熨斗底板等

3. 压力铸造（简称压铸）

（1）压力铸造的工艺过程

压力铸造的工艺过程如图6-29所示。

压力铸造是在高压（几十至几百个大气压）作用下，使液态或半液态合金以较高的速度充填型腔（充型时间0.01~0.2s）并在压力下凝固以形成铸件的一种液态成形技术。

压铸模工作部分（即型腔）通常用热作模钢制成，一副压铸模要压铸成千上万的压铸件，因此对压铸模的设计和制造都要求较高。压铸模除工作部分的其他部分外，目前已有系列化通用化产品，在设计压铸模时可选用。

压铸机压铸机是压力铸造的专业设备，根据压室工作条件的不同，分为冷压室压铸机和热压室压铸机两类。热压室压铸机的压室与坩埚连成一体，而冷压室压铸机的压室是与坩埚分开的。冷压室压铸机又可分为立式和卧式两种，目前以卧式冷压室压铸机应用较多，其工作原理如图6-30所示，动、定模合模后，将定量金属液浇入压室，柱塞向前推进，金属液经浇道压入压铸模型腔中，经冷凝后开型，由推杆将铸件推出。冷压室压铸机，可用于压铸熔点较高的非铁合金，如铜、铝和镁合金等。

（2）压力铸造的特点及其应用

1）特点

①压铸件尺寸精度高，表面质量好，尺寸公差等级为IT11~IT13，表面粗糙度为Ra6.3~1.6μm，可不经机械加工直接使用，而且互换性好。

②可以压铸壁薄、形状复杂以及具有很小孔和螺纹的铸件，如锌合金的压铸件最小壁厚可达0.8mm，最小铸出孔径可达0.8mm、最小可铸螺距达0.75mm。还能压铸镶嵌件。

③压铸件的强度和表面硬度较高。压力下结晶，加上冷却速度快，铸件表层晶粒细密，其抗拉强度比砂型铸件高25%~40%。

④生产率高，可实现半自动化及自动化生产。

2）不足  气体难以排出，故压铸件易产生皮下气孔，压铸件不能进行热处理，也不宜在高温下工作；金属液凝固快，厚壁处来不及补缩，易产生缩孔和缩松；设备投资大，压铸模制造周期长、造价高，不宜小批量生产。

3）应用  压铸可用于生产汽车、拖拉机制造业，仪表和电子仪器工业，农业机械，国防工业，计算机、医疗器械等制造业的锌合金、铝合金、镁合金和铜合金等铸件。

4.低压铸造

（1）低压铸造的工艺过程

低压铸造（压力在0.02～0.06MP）的工艺过程如图6-31所示。

低压铸造装置如图6-32所示，低压铸造机主要由三部分组成：保温炉及其附属装置（如升液管、密封垫等）；开合铸型机构；金属液面加压供气系统。

工作时，闭合铸型；缓慢地向储有液态金属的密封坩埚炉内通入干燥的压缩空气或惰性气体，金属液受气体压力的作用，由下而上沿着升液管和浇注系统平稳地充满铸型型腔；保持密封坩埚内液面上的压力，直到型腔内铸件完全凝固为止，及时解除液面上的压力，使升液管内未凝固的液态金属在重力流回坩埚中；开启铸型，取出铸件。准备下一次生产循环。

（2）低压铸造的特点及应用

1）特点

①浇注时的压力和速度可以调节，故可适用于各种不同铸型（如金属型、砂型等），铸造各种合金及各种大小的铸件。

②采用底注式充型，金属液充型平稳，无飞溅现象，可避免卷入气体及对型壁和型芯的冲刷，提高了铸件的合格率。

③铸件在压力下结晶，铸件组织致密、轮廓清晰、表面光洁，力学性能较高，对于大薄壁件的铸造尤为有利。

④省去补缩冒口，金属利用率提高到90%~98%。

⑤劳动强度低，劳动条件好，设备不太复杂，易实现机械化和自动化。

2）不足之处  生产率不高，不适宜钢铁材料，设备投资大，造价高，不宜小批量生产等。

3）应用  汽车发动机缸体、缸盖、活塞、叶轮等。

5.离心铸造

离心铸造是指将熔融金属浇入旋转的铸型中，使液体金属在离心力作用下充填铸型并凝固成形的一种铸造方法。

（1）离心铸造的类型

为实现上述工艺过程，必须采用专用设备（离心铸造机）使铸型（金属型或砂型）旋转，铸型的转速是根据铸件直径的大小来确定，一般在250~1500r/min范围内根据铸型旋转轴在空间位置不同，离心铸造机通常分为立式和卧式两大类，立式离心铸造机的铸型是绕垂直轴旋转的，它主要用于生产高度小于直径的圆环类铸件，有时也用于异形铸件的离心浇注；卧式离心铸造机的铸型是绕水平轴旋转的，它主要用于生产长度大于直径的管套类铸件。离心铸造机原理图如图6-33所示。

（2）离心铸造的特点及应用范围

1）离心铸造的特点如下：

①液体金属能在铸型中形成中空的自由表面，不用型芯即可铸出中空铸件，简化了套筒、管类铸件的生产过程。

②由于旋转时液体金属所产生的离心力作用，离心铸造可提高金属充填铸型的能力，因此一些流动性较差的合金和薄壁铸件都可用离心铸造法生产。

③由于离心力的作用，改善了补缩条件，气体和非金属夹杂物也易于自金属液中排出，产生缩孔、缩松、气孔和夹杂等缺陷的概率较小。

④无浇注系统和冒口，节约金属。

2）不足  金属中的气体、熔渣等夹杂物，因密度较轻而集中在铸件的内表面上，所以内孔的尺寸不精确，质量也较差；铸件易产生成分偏析和密度偏析。

3）应用  铸铁管、气缸套、铜套、双金属轴承、特殊钢的无缝管坯、造纸机滚筒等铸件的生产，离心浇注。

6. 陶瓷型铸造

（1）工艺过程

陶瓷型铸造的工艺过程如图6-34所示。

1）准备灌浆  此过程与砂型铸造准备造型相同（见图6-34（b））。

2）灌浆与胶结  其过程是将铸件模样固定于模底板上，刷上分型剂，将配制好的陶瓷浆料从浇注口注满砂箱（见图6-34（c），经数分钟后，陶瓷浆料便开始胶结（见图6-34（d））。陶瓷浆料由耐火材料（如刚玉粉、铝矾土等）、黏结剂（如硅酸乙酯水解液）等组成。

3）起模与喷烧  浆料浇注5~15min后，趁浆料尚有一定弹性便可起出模样。为加速固化过程提高铸型强度，必须用明火喷烧整个型腔（见图6-34（f））。

4）焙烧与合箱浇注  浇注前要加热到350~550℃焙烧2~5h，烧去残存的水分、并使铸型的强度进一步提高。然后合箱浇注，以便获得轮廓清晰的铸件。

（2）陶瓷型铸造的特点及适用范围

1）陶瓷型铸造的特点如下：

①陶瓷面层在具有弹性的状态下起模，同时陶瓷面层耐高温且变形小，故铸件的尺寸精度和表面粗糙度等与熔模铸造相近。

②陶瓷型铸件的大小几乎不受限制，可从几千克到数吨。

③在单件、小批量生产条件下，投资少、生产周期短，在一般铸造车间即可生产。

④陶瓷型铸造不适于生产批量大、质量轻或形状复杂的铸件，生产过程难以实现机械化和自动化。

2）用途  厚大的精密铸件，广泛用于生产冲模、锻模、玻璃器皿模、压铸型和模板等，也可用于生产中型铸钢件等。

7. 消失模铸造

消失模铸造采用聚苯乙烯发泡塑料模样代替普通模样，造好型后不取出模样就浇入金属液，在金属液的作用下，塑料模样燃烧、气化、消失，金属液取代原来塑料模所占据的空间位置，冷却凝固后获得所需铸件的铸造方法。其工艺过程如图6-35所示。

（1）消失模铸造特点

1）由于采用了遇金属液即气化的泡沫塑料模样，无须起模，无分型面，无型芯，因而无飞边毛刺，铸件的尺寸精度和表面粗糙度接近熔模铸造，但尺寸却可大于熔模铸造。

2）各种形状复杂铸件的模样均可采用泡沫塑料模黏合，成形为整体，减少了加工装配时间，可降低铸件成本10%~30%，也为铸件结构设计提供充分的自由度。

3）简化了铸件生产工序，缩短了生产周期，使造型效率比砂型铸造提高2~5倍。

（2）缺点

消失模铸造的模样只能使用一次，且泡沫塑料的密度小、强度低，模样易变形，影响铸件尺寸精度；浇注时模样产生的气体污染环境。

（3）用途

消失模铸造主要用于不易起模等复杂且较大铸件（如大型模具）的批量及单件生产。

8. 磁型铸造

磁型铸造是20世纪60年代末期发展起来的一种铸造新技术，利用磁丸（又称铁丸）代替干砂，并微震紧实，再将砂箱放在磁型机里，磁化后的磁丸相互吸引，形成强度高、透气性好的铸型；模型是与消失模铸造的一样，即用聚苯乙烯等泡沫塑料制成的带有浇注系统的汽化模，在其上涂敷耐火涂料；浇注时汽化模在液体金属热的作用下汽化并逸出铸型，金属液替代了气化模的空间而充满型腔，待凝固冷却后，解除磁场，磁丸恢复原来的松散状，便能方便地取出铸件。

磁型铸造少用甚至不用型砂，解除磁后铁丸溃散容易，只需简单的筛分处理后回用，造型材料相对单一。磁型铸造原理如图6-36所示。

（1）磁型铸造的特点

1）提高了铸件的质量。因为磁型铸造无分型面，不起模，不用型芯，造型材料不含黏结剂，流动性和透气性好，可以避免气孔、夹砂、错型和偏芯等缺陷。

2）所用工装设备少，通用性好，易实现机械化和自动化生产。

3）节约了金属及其他辅助材料，生产过程中粉尘少、噪声小，改善了劳动条件，降低了铸件成本。

（2）用途

机车车辆、拖拉机、兵器、农业机械和化工机械等制造业。主要适用于形状不十分复杂的中、小型铸件的生产，以浇注钢铁金属为主。其质量范围为0.25~150kg，铸件的最大壁厚可达80mm。

9. 与液态成形相关的新工艺、新技术简介

（1）模具快速成形技术

快速成形是利用材料堆积法制造实物产品的一项高新技术。它能根据产品的三维模样数据，不借助其他工具设备，迅速而精确地制造出该产品，集中体现在计算机辅助设计、数控、激光加工、新材料开发等多学科、多技术的综合应用。传统的零件制造过程往往需要车、钳、铣、刨、磨等多种机加工设备和各种工装、模具，成本高又费时间。一个比较复杂的零件，其加工周期甚至以月计，很难适应低成本、高效率生产的要求。快速成形技术是现代制造技术的一次重大变革。

1）快速成形工艺  快速成形技术就是利用三维CAD的数据，通过快速成形机，将一层层材料堆积成实体原型。迄今为止，国内外已开发成功了10多种成熟的快速成形工艺，其中比较常用的有以下几种。

①纸层叠法  薄形材料选择性切割（LOM法）计算机控制的CO2激光束按三维实体模样每个截面轮廓对薄形材料（如底面涂胶的卷状纸、或正在研制的金属薄形材料等）进行切割，逐步得到各个轮廓，并将其黏结快速形成原型。用此法可以制作铸造母模或用于“失纸精密铸造”

②激光立体制模法  液态光敏树脂选择性固化（SLA法）液槽盛满液态光敏树脂，它在计算机控制的激光束照射下会很快固化形成一层轮廓，新固化的一层牢固地黏结在前一层上，如此重复直至成形完毕，即快速形成原型。激光立体制模法可以用来制作消失模，在熔模精密铸造中替代蜡模。

③烧结法  粉末材料选择性激光烧结（SLS法）粉末材料可以是塑料、蜡、陶瓷、金属或它们复合物的粉体、覆膜砂等。粉末材料薄薄地铺一层在工作台上，按截面轮廓的信息，CO2激光束扫过之处，粉末烧结成一定厚度的实体片层，逐层扫描烧结最终形成快速原型。用此法可以直接制作精铸蜡模、实型铸造用消失模、用陶瓷制作铸造型壳和型芯、用覆膜砂制作铸型，以及铸造用母模等。

④熔化沉积法  丝状材料选择性熔覆（FDM法）加热喷头在计算机的控制下，根据截面轮廓信息作X-Y平面运动和高度Z方向的运动，塑料、石蜡质等丝材由供丝机构送至喷头，在喷头中加热、熔化，然后选择性地涂敷在工作台上，快速冷却后形成一层截面轮廓，层层叠加最终成为快速原型。用此法可以制作精密铸造用蜡模、铸造用母模等。

此外，还有粉末材料选择性黏结法（TDP法）、直接壳型铸造法（DSPC法），以及立体生长成形（SGC法）等方法。快速成形技术系统的工作流程如图6-37所示。

快速成形技术特点：①材料不限，各种金属和非金属材料均可使用；②原型的复制性、互换性高；③制造工艺与制造原型的几何形状无关，在加工复杂曲面时更显优越；④加工周期短，成本低，成本与产品复杂程度无关，一般制造费用降低50%，加工周期缩短70%以上；⑤高度技术集成，可实现设计制造一体化。

2）快速成形的应用  可用于铸造模具和各种铸型。可以利用快速成形技术制得的快速原型，结合硅胶模、金属冷喷涂、精密铸造、电铸、离心铸造等方法生产铸造用的模具。

（2）半固态金属（SSM）成形

1）半固态成形  在金属凝固过程中，进行强烈搅拌，使普通铸造易于形成的树枝晶网络被打碎，得到一种液态金属母液中均匀悬浮着一定颗粒状固相组分的固液混合浆料，采用这种既非液态、又非完全固态的金属浆料加工成形的方法，称为金属的半固态加工。

2）成形特点  其一，由于SSM本身具有均匀的细晶粒组织及特殊的流变特性，在压力下成形使工件具有很高的综合力学性能；成形温度比全液态成形温度低减少液态成形缺陷，提高铸件质量，拓宽压铸合金的种类至高熔点合金；其二，能够减轻成形件的质量，实现金属制品的近净成形；其三，可制备用常规液态成形方法不能制造的合金，例如某些金属基复合材料的制备。因此，半固态金属成形技术以其诸多的优越性而被视为划时代的金属成形加工新工艺。

①半固态金属制备方法  熔体搅拌法、应变诱发熔化激活法、热处理法、粉末冶金法等。其中熔体搅拌法是应用最普遍的方法。熔体搅拌法根据搅拌原理的不同可分成如下两种：

a.机械搅拌法  机械搅拌法设备技术比较成熟，易于实现，搅拌状态和强弱易控制，剪切效率高；但对搅拌器材料的强度、可加工性及化学稳定性要求很高。在半固态成形的早期研究中多采用机械搅拌法。

b.电磁搅拌法  在旋转磁场的作用下，使熔融金属液在容器内作涡流运动。电磁搅拌法的突出优点是不用搅拌器，对合金液成分影响小，搅拌强度易于控制，尤其适合于高熔点金属的半固态制备。

②半固态金属的成形工艺  由原始浆料连铸或直接成形的方法被称为流变铸造（rheocasting），另一条途径用术语描述为触变成形（thixoforming）。一般触变成形中半固态组织的恢复仍用感应加热的方法，然后进行压铸、锻造加工成形。

半固态金属成形工艺流程如图6-38所示。

③SSM的工业应用与开发前景  半固态成形（SSF）的铝和镁合金件已经大量地用于汽车工业的特殊零件上，生产的汽车零件主要有汽车轮毂、主制动缸体、反锁制动阀、盘式制动钳、动力换向壳体、离合器总泵体、发动机活塞、液压管接头、空压机本体、空压机盖等。

（3）计算机铸造数值模拟技术

用计算机数值模拟技术模拟铸件凝固过程，可以模拟计算包括冒口在内的三维铸件的温度场分布，即将铸件首先剖分成六面体的网格，每一个网格单元有一初始温度。然后计算其在实际生产条件下，在各种铸型中的传热情况。计算出各个时刻每个单元的温度值、分析铸件薄壁处、棱角边缘处的凝固时间，厚壁处、铸件芯部和冒口处的凝固时间，检查冒口是否能很好补缩铸件，铸件最后凝固处是否在冒口处可预测铸件在凝固过程中是否出现缩孔、缩松缺陷，这种模拟计算可以概括为电脑试浇。由于工艺设计的不同，如砂型种类（如硅砂、铬铁矿砂、锆砂等），冒口大小和位置，初始浇注温度，冷铁多少、大小的不同，其电脑试浇的结果也不同，反复试浇（即反复模拟计算），总可以找到一种科学、合理的工艺，即通过电脑模拟计算优化了的工艺，进而组织生产，就可以得到优质铸件，这就是当今所说的“铸造工艺CAD技术”。由于电脑试浇并非真正的人力、物力投入进行生产试验，只要有一台计算机，在一定的程序软件下进行模拟计算就行，因而可以大量节省生产试制成本，而且可以进行工艺优化，因而其经济效益十分显著。

基于液态成形原理的特种铸造或新工艺新技术的发展很快，除以上外，还有许多其他的液态成形技术方法，如连续铸造、液态模锻、喷雾沉积技术、真空吸铸和冷冻铸造等。

6.2.3 常用铸造技术方法的比较

不同的液态凝固成形技术方法有其特点和应用场合，选择具体的铸造工艺时，应从技术、经济、节能降耗、生产条件及环境保护等多方面综合分析比较，以确定哪种成形方法较为合理，即选用较低成本，在现有或可能的生产条件下制造出合乎质量要求的铸件。就铸件本身而言，主要从下面几个方面考虑。

（1）合金种类  取决于铸型的耐热状况。砂型铸造所用硅砂耐火度达1700°C，比碳钢的浇注温度还高100~200°C，因此砂型铸造可用于铸钢、铸铁、非铁合金等各种材料。熔模铸造的型壳是由耐火度更高的纯硅石粉和硅石砂制成，因此它还可用于生产熔点更高的合金钢铸件。金属型铸造、压力铸造和低压铸造一般都是使用金属铸型和金属型芯，即使表面刷上耐火涂料，铸型寿命也不高，因此一般只用于非铁合金铸件。

（2）铸件大小及形状  主要与铸型尺寸、金属熔炉、起重设备的能力等条件有关。砂型铸造限制较小，可铸造小、中、大件。熔模铸造由于难以用蜡料做出较大模样，以及受型壳强度和刚度所限，一般只宜于生产中小件。对于金属型铸造、压力铸造和低压铸造，由于制造大型金属铸型和金属型芯较困难及设备吨位的限制，一般用来生产中、小型铸件。凡是采用砂型和砂芯生产铸件，可以做出形状很复杂的铸件。但是压力铸造采用结构复杂的压铸型也能生产出复杂形状的铸件，这只有在大量生产时才是经济的。因为压铸件节省大量切削加工工时，综合计算零件成本还是经济的。离心铸造较适用于管、套等这一类特定形状的铸件。

（3）尺寸精度和表面粗糙度的要求  与铸型的精度与表面粗糙度有关。砂型铸件的尺寸精度最差，表面粗糙度Ra值最大。熔模铸造因压型加工的很精确、光洁，故蜡模也很精确，而且型壳是个无分型面的铸型，所以熔模铸件的尺寸精度很高，表面粗糙度Ra值很小。压力铸造由于压铸型加工较准确，且在高压、高速下成形，故压铸件的尺寸精度也很高，表面粗糙度Ra值很小。金属型铸造和低压铸造的金属铸型（型芯）不如压铸型精确、光洁，且是在重力或低压下成形，铸件的尺寸精度和表面粗糙度都不如压铸件，但优于砂型铸件。

几种常用铸造方法基本特点的比较如表6-7所示。

6.3 铸件的结构设计

进行铸件设计时，不仅要保证其力学性能和工作性能要求，还必须考虑铸造工艺和合金铸造性能对铸件结构的要求。铸件的结构是否合理，即其结构工艺性是否良好，对铸件的质量、生产率及其成本有很大的影响。

6.3.1 浇注位置和分型面的选择

1. 浇注位置选择原则

浇注位置是指浇注时铸件在铸型内所处的空间位置。铸件的浇注位置正确与否对铸件质量影响很大，是制定铸造方案时必须优先考虑的。具体原则见表6-8。

2.分型面选择原则

铸型分型面是指铸型组元间的接合面。铸型分型面的选择正确与否是铸造工艺合理性的关键之一。如果选择不当，不仅影响铸件质量，而且还会使制模、造型、造芯、合型或清理等工序复杂化，甚至还可增加机械加工工作量。因此，分型面的选择应能在保证铸件质量的前提下，尽量简化工艺，节省人力物力。分型面的选择原则如下：

（1）应尽量使分型面平直、数量少。图6-39所示为一起重臂铸件，图中所示的分型面为一平面，故可采用简便的分开模造型。如果采用顶视图所示的弯曲分型面，则需采用挖砂或假箱造型。显然，在大批量生产中应尽量采用图中所示的分型面，这不仅便于造型操作，且模板的制造费用低。但在单件、小批生产中，由于整体模样坚固耐用、造价低，故仍可采用弯曲分型面。

应尽量使铸型只有一个分型面，以便采用工艺简便的两箱造型。同时，多一个分型面，铸型就增加一些误差，使铸件的精度降低。图6-40所示的三通铸钢件，其内腔必须采用一个T字型芯来形成，但不同的分型方案，其分型面数量不同。当中心线ab呈垂直时（图b），铸型必须有三个分型面才能取出模样，即用四箱造型。当中心线ad处于垂直位置时（图c），铸型有两个分型面，须采用三箱造型。当中心线ab与cd都处于水平位置时（图d），因铸型只有一个分型面，仅采用两箱造型即可。显然，后者是合理的分型方案。

（2）应避免不必要的型芯和活块，以简化造型工艺。图6-41所示支架分型方案是避免活块的示例。按图中方案I，凸台必须采用四个活块方可制出，而下部两个活块的部位甚深，取出困难。当改用方案П时，可省去活块，仅在A处稍加挖砂即可。

型芯通常用于形成铸件的内腔，有时还可用来简化铸件的外形，以制出妨碍起模的凸台、凹槽等。但制造型芯需要专门的芯盒、芯骨，还需烘干及下芯等工序增加了铸件成本。因此，选择分型面时应尽量避免不必要的型芯。图6-42为一底座铸件。若按图中方案I分开模造型，其上、下内腔均需采用型芯。若改用图中方案П，采用整模造型，则上、下内腔均可由砂垛形成，省掉了型芯。

（3）应尽量使铸件全部或大部分置于下箱。这不仅便于造型、下芯，合型，也便于保证铸件精度。图6-43为一床身铸件，其顶部平面为加工基准面，图中方案a在妨碍起模的凸台处增加了外部型芯，因采用整模造型使加工面和基准面在同一砂箱内，铸件精度高，是大批量生产时的合理方案。若采用方案b，铸件若产生错型将影响铸件精度，但在单件、小批生产条件下，铸件的尺寸偏差在一定范围内可用划线来矫正，故在相应条件下方案b仍可采用。

上述诸原则，对于具体铸件来说多难以全面满足，有时甚至互相矛盾。因此，必须抓住主要矛盾、全面考虑，至于次要矛盾，则应从工艺措施上设法解决。例如，质量要求很高的铸件（如机床床身、立柱、钳工平板、造纸烘缸等），应在满足浇注位置要求的前提下考虑造型工艺的简化。对于没有特殊质量要求的一般铸件，则以简化工艺、提高经济效益为主要依据，不必过多地考虑铸件的浇注位置。对于机床立柱、曲轴等圆周面质量要求很高又需沿轴线分型的铸件，在批量生产中有时采用“平作立浇”法，此时，采用专用砂箱，先按轴线分型来造型、下芯，合型之后，将铸型翻转90°，竖立后进行浇注。

6.3.2 砂型铸件的结构设计

1. 铸件结构与铸造工艺的关系

铸件结构应尽可能使制模、造型、造芯、合型和清理过程简化，并为实现机械化生产创造条件。铸造工艺对铸件结构的要求如表6-9所示。

2. 铸件结构与合金铸造性能的关系

铸件的一些主要缺陷，如缩孔、缩松、变形、裂纹、浇不足、冷隔等，有时是由于铸件的结构不够合理，未能充分考虑合金的铸造性能（如充型能力、收缩性等）要求所致。因此，设计铸件时，必须考虑表6-10所列的诸方面。

必须指出，表6-10所列仅是原则性的。由于各类合金的铸造性能不同，因而它们的结构要求也各有其特点。灰铸铁铸造性能优良，缩孔、缩松、热裂倾向均小，所以对铸件壁厚的均匀性、壁间的过渡、轮辐形式等要求均不像铸钢件那样严格，许多情况下表中a结构仍然可用，但其壁厚对力学性能的敏感性大，故以薄壁结构最为适宜。但也要避免极薄的截面，以防出现硬脆的白口组织，灰铸铁的牌号愈高，因铸造性能随之变差，故对铸件结构的要求也随之提高，但孕育铸铁可设计成较厚的铸件。钢的铸造性能差，其流动性差，收缩率高，因此铸钢件在砂型铸造时壁厚不能过薄，热节要小，并便于通过顺序凝固来补缩。

6.3.3 特种铸造件的结构设计

1. 熔模铸造铸件的结构设计

熔模铸造铸件的结构，除应满足一般铸造工艺的要求外，还具有其特殊性，主要表现在以下几个方面。

（1）铸孔不能太小和太深，否则，涂料和砂粒很难进入蜡模的空洞内，只有采用陶瓷芯或石英玻璃管芯，工艺复杂，清理困难。一般铸孔应大于2mm。

（2）铸件壁厚不可太薄，一般为2~8mm。

（3）铸件的壁厚应尽量均匀，熔模铸造工艺一般不用冷铁，少用冒口，多用直浇道直接补缩，故尽可能不要有分散的热节。

2. 金属型铸件的结构设计

（1）铸件的结构一定要保证能顺利出型，铸件结构斜度应较砂型铸件的大。

（2） 铸件壁厚尽可能均匀，壁厚不能过薄（如铝硅合金为2~4mm，铝镁合金为3~5mm。

（3）为便于金属型芯的安放和抽出，铸孔的孔径不能过小、过深。

3. 压铸件的结构设计

（1）压铸件上应有内侧凹，以保证压铸件从压型中顺利取出。

（2）压力铸造可铸出细小的螺纹、孔、齿和文字等，但有一定的限制。

（3）应尽可能采用薄壁并保证壁厚均匀。由于压铸工艺的特点，金属浇注和冷却速度都很快，厚壁处不易得到补缩而形成缩孔、缩松。压铸件适宜的壁厚：锌合金为1~4mm，铝合金为1.5~5mm，铜合金为2~5mm。

（4）对于复杂而无法取芯的铸件或局部有特殊性能（如耐磨、导电、导磁和绝缘等）要求的铸件，可采用嵌铸法，把镶嵌件先放在压型内，然后和压铸件铸合在一起。